# ВВЕДЕНИЕ.

# В результате практического использования достижений научно-технического прогресса, в технологии машиностроения все более четко формируются следующие основные направления развития:

# повышение удельного веса непрерывных процессов производительности металлорежущего оборудования, значительное повышение точности на всех стадиях машиностроительного производства;

# ускорение внедрения комплексной механизации трудоемких работ и повышения уровня автоматизации процессов, усиление контроля за качеством обработки деталей, применение автоматических манипуляторов, внедрение гибких производственных систем;

# совершенствование структуры технологических процессов, заключающиеся в замене трудоемкого труда обработки прогрессивными видами штамповки, проката и точного литья;

# снижение уровня удельной материалоемкости деталей, узлов и готовых изделий за счет повышения качественных характеристик конструкционных металлов.

# В решении поставленных задач большое место отводиться исходной  заготовке, и особенно литой, т.к. отливки составляют от 50 до 80% от массы выпускаемых изделий.

# Действительно, ни один технологический процесс изготовления продукции машиностроения не может быть поставлен на непрерывный поток производства, если не будут решены вопросы однородности в свойствах и размерах  исходных заготовок. Показатели качества изделий так же тесно связаны с точностью и качеством применяемых заготовок. Технологический процесс, построенный на использовании заготовок с большими допусками, припусками, с грубой поверхностью, неоднородной твердостью материала, с большими уклонами может вызвать большие колебания в допусках готовой детали вследствие закона копирования при механической обработке. Влияние качества, себестоимости литых заготовок так же просматриваются и отображаются на других направлениях развития технологии машиностроения.

# Постоянно возрастающие требования к литым заготовкам  привели к тенденции перехода от традиционных способов литья в песчаные формы к специальным способам литья. Эти тенденции объясняются  тем, что специальные способы литья способствуют резкому снижению трудозатрат и материалоемкости получаемых изделий, достижению высоких физико-механических характеристик и эксплуатационных свойств литых изделий.

# Наряду с дальнейшим усовершенствованием способов гравитационного литья в специальные формы (кокиль, керамические, оболочковые, графитовые и др.) проводится разработка и внедрение ряда новых эффективных принципов воздействия на жидкий и кристаллизующийся металл и создаются такие специальные способы литья, как литье под регулируемым перепадом давления, литье с применением  электрического и электромагнитного воздействия, литье с помощью ультразвуковой обработки и ряд других.  Все это привело к наличию большого количества существующих способов изготовления литых заготовок.

# Большое разнообразие способов изготовления отливок вызывает определенные трудности в оценке, в выборе, в проектировании  чертежа литой заготовки, в осуществлении технологической подготовки производства конкретно-заданной детали. Решению этих задач поможет учебное пособие «Проектирование и производство литых заготовок»  при изучении студентами таких учебных дисциплин, как: «Основы технологии машиностроения», «Технология машиностроения», «Аппаратные  и программные системы управления», «Управление процессами в машиностроении», «Технологические процессы литья и сварки», при курсовом или дипломном проектировании.

# Учебное пособие «Проектирование и производство литых заготовок»  может быть полезным так же для инженерно-технических работников, как машиностроительных, так и литейных специальностей.

1. ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ. СВОЙСТВА, ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАВКИ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК

При выборе материалов для деталей следует учитывать характер нагружения детали (статическая, динамическая или знакопеременная нагрузка), влияние размеров сечения детали (масштабный фактор), конструктивную форму (фактор формы) и, наконец, характер технологической обработки.

Выбор литейного сплава при конструировании литых деталей, предназначенных для работы в заданных условиях, определяется служебными (механическими, физическими, химическими и т. д.) и технологическими (литейными, обрабатываемостью) свойствами, а так же стоимостью.

Для изготовления литых деталей применяют: чугун (серый, модифицированный, высокопрочный, ковкий, легированный), сталь (углеродистую, легированную), медные, алюминиевые, магниевые, цинковые, свинцовые, оловянные и никелевые сплавы.

При конструировании литых деталей необходимо учитывать, что механические свойства металла могут быть неодинаковыми в различных по толщине сечениях отливки и даже по сечению (в центре и на периферии), а так же в верхних и нижних частях отливки. Это особенно характерно для чугуна, у которого механические свойства в значительной степени определяются скоростью охлаждения отливки в форме, и поэтому детали с различной толщиной стенок характеризуются различными механическими свойствами. Поэтому нельзя применять одни и те же формулы для расчетов сечений отливок из различных металлов и сплавов.

Как известно, металл при затвердевании приобретает различное кристаллическое строение (различную форму, величину и расположение зерен), зависящие от толщины сечения отливки, условий заливки и охлаждения. Кристаллическое строение определяет, в свою очередь, механические свойства литого изделия. Механические и иные свойства литой детали в значительной степени могут быть изменены термической обработкой.

1.1. Литейные свойства сплавов

Возможность получения тонкостенных, сложных по форме или больших по размерам отливок без дефектов предопределяется литейными свойствами сплавов. Наиболее важные показатели литейных свойств сплавов: жидкотекучесть, усадка (линейная и объемная), склонность к образованию трещин, склонность к поглощению газов и образованию газовых раковин и пористости в отливках и др.

1.1.1 Жидкотекучесть литейных сплавов

Жидкотекучесть – это способность металлов и сплавов течь в расплавленном состоянии по каналам литейной формы, заполнять ее полости и четко воспроизводить контуры отливки.

Жидкотекучесть литейных сплавов зависит от температурного интервала кристаллизации, вязкости и поверхностного натяжения расплава, температуры заливки и формы, свойств литейной формы и т.д.

Чистые металлы и сплавы, затвердевающие при постоянной температуре (эвтектические сплавы), обладают лучшей жидкотекучестью, чем сплавы, образующие твердые растворы и затвердевающие в интервале температур. Чем выше вязкость, тем меньше жидкотекучесть. С увеличением поверхностного натяжения жидкотекучесть понижается и тем больше, чем тоньше канал в литейной форме, с повышением температуры заливки расплавленного металла и температуры формы жидкотекучесть улучшается. Увеличение теплопроводности  материала формы снижает жидкотекучесть. Так, песчаная форма отводит теплоту медленнее, и расплавленный металл заполняет ее лучше, чем металлическую форму, которая интенсивно охлаждает расплав. Жидкотекучесть литейных сплавов определяют с помощью различных методов и технологических проб (рис. 1.1).

Используемые методы можно разделить на три группы. В первой группе фиксируют прекращение движения металла в сужающемся канале. Жидкотекучесть характеризуется линейными размерами заполненной или незаполненной полости канала, например клиновой пробы (рис. 1.1, а). Прекращение движения жидкого металла может наступить в результате кристаллизации и в жидком состоянии под действием сил поверхностного натяжения. Во второй группе прекращение течения металла наступает вследствие кристаллизации его в узком сечении короткого канала. Величина жидкотекучести может быть оценена по массе металла, вытекшего от начала испытания до прекращения течения. В пробах третьей группы фиксируют длину затвердевшей части металла в канале постоянного сечения. Известно большее разнообразие проб последней группы, которые широко используются в производстве и лабораторных исследованиях. Спиральную пробу (рис. 1.1, б) широко применяют для определения жидкотекучести чугуна и цветных металлов. Она состоит из чаши 1, фильтра 2, стояка 3, металлоприемника 4 и спирального канала 5 трапециевидного сечения с небольшими выступами 6.

Жидкотекучесть определяют по пути, пройденному жидким металлом до затвердевания, т. е. по длине прутка. Небольшие выступы 6, нанесенные через 50 мм, облегчают измерение длины спирали (прутка). Спиральный канал позволяет получить длинные прутки в сравнительно небольших формах.

Рис. 1.1. Технологические пробы для определения жидкотекучести.

Пробу, приведенную на рис. 1.1, выполняют в металлической форме и используют главным образом для многократного определения жидкотекучести стали на рабочей площадке сталеплавильной печи. Пробу в виде прутка (рис. 1.1, г) также часто используют для оценки жидкотекучести стали. На некоторой части в конце пробы сечение затвердевшего металла оказывается суженным на длине l.

Длину L - l, на которой не наблюдается сужения сечения, иногда называют мерой формозаполняемости или формовоспроизводимости.

Формозаполняемосгь F можно оценивать как отношение длины участка 
L - l к общей длине L.

F=L−lL100%								(1.1)

1.1.2. Усадка литейных сплавов

Усадка – свойство литейных сплавов уменьшать объем при затвердевании и охлаждении. Усадочные процессы в отливках протекают с момента заливки расплавленного металла в литейную форму вплоть до полного охлаждения отливки. Различают линейную и объемную усадку, выражаемую в относительных единицах, %.

Линейная усадка – уменьшение линейных размеров отливки при ее охлаждении от температуры, при которой образуется прочная корка, способная противостоять давлению расплавленного металла, до температуры окружающей среды. Линейную усадку определяют соотношением, %:

εЛИН=lФ−lот100%lот							(1.2)

где lф и lот - размеры полости формы и отливки при температуре 200С.

На линейную усадку влияют химический состав сплава, температура его заливки, скорость охлаждения сплава в форме, конструкция отливки и литейной формы. Так, усадка серого чугуна уменьшается с увеличением содержания углерода и кремния. Усадку алюминиевых сплавов уменьшает повышенное содержание кремния, усадку отливок – снижение температуры заливки. Увеличение скорости отвода теплоты от залитого в форму сплава приводит к возрастанию усадки отливки.

При охлаждении отливки происходит механическое и термическое торможение усадки. Механическое торможение возникает вследствие трения между отливкой и формой. Термическое торможение обусловлено различными скоростями охлаждения отдельных частей отливки. Сложные по конфигурации отливки подвергаются совместному воздействию механического и термического торможения.

Линейная усадка для серого чугуна составляет 0,9…1,5%, для углеродистых сталей 2…2,4%, для алюминиевых сплавов 0,9…1,5%, для медных 1,4…2,3%.

Объемная усадка – уменьшение объема сплава при его охлаждении в литейной форме при формировании отливки. Объемную усадку определяют соотношением, %:

εОБ=VФ−VОТ100VОТ,%						(1.3)

где Vф и Vот – объем полости формы и объем отливки при температуре 
20 0С.

Объемная усадка приблизительно равна утроенной линейной усадке:

εОБ=3εЛИН									(1.4)

Усадка в отливках проявляется в виде усадочных раковин, пористости, трещин и короблений.

Усадочные раковины – сравнительно крупные полости, расположенные в местах отливки, затвердевающих последними. Сосредоточенные крупные усадочные раковины образуются при изготовлении отливок из чистых металлов, сплавов эвтектического состава (сплав АЛ2) и сплавов с узким интервалом кристаллизации (низкоуглеродистые стали, безоловянистые бронзы и др.).

Усадочная пористость - скопление пустот, образовавшихся в отливке в обширной зоне в результате усадки в тех местах отливки, которые затвердевали последними без доступа к ним расплавленного металла. Усадочная пористость располагается по границам зерен металла.

Получить отливки без усадочных раковин и пористости возможно за счет непрерывного подвода расплавленного металла в процессе кристаллизации вплоть  до полного затвердевания. С этой целью на отливки устанавливают прибыли – резервуары с расплавленным металлом, которые обеспечивают доступ расплавленного металла к участкам отливки, затвердевающим последними. На рис. 1.2, а прибыль 1 не может обеспечить доступ расплавленного металла к массивному участку отливки 3. В этом месте образуется усадочная раковина 2 и пористость. Установка на массивный участок прибыли 4 (рис. 1.2, б) предупреждает образование усадочной раковины и пористости.

Предупреждать образование усадочных раковин и пористости позволяет установка в литейную форму наружных холодильников 5 (рис. 1.2, в) или внутренних холодильников 6 (рис. 1.2, г).

Эти холодильники изготавливают из этого же сплава, что и отливку. При заполнении формы, внутренние холодильники частично расплавляются и свариваются с основным металлом.

1.1.3. Трещины в отливках

В отливках в результате неравномерного затвердевания тонких и толстых частей и торможения усадки формой при охлаждении возникают внутренние напряжения. Эти напряжения тем выше, чем меньше податливость  формы и стержней. Если величина внутренних напряжений превзойдет предел прочности литейного сплава в данном участке отливки, то в теле ее образуются горячие или холодные трещины. Если литейный сплав имеет достаточную прочность и пластичность и способен противостоять действию возникающих напряжений, искажается геометрическая форма отливки, появляется коробление.

Холодные трещины возникают в области упругих деформаций, когда сплав полностью затвердел. Тонкие части отливки охлаждаются и сокращаются быстрее, чем толстые. В результате в отливке образуются напряжения, которые и вызывают появления трещин. Холодные трещины чаще всего образуются в тонкостенных отливках сложной конфигурации и тем больше, чем выше упругие свойства сплава, чем значительнее его усадка при пониженных температурах и чем ниже его теплопроводность. Опасность образования холодных трещин в отливках усиливается наличием в сплаве вредных примесей (например, фосфора в сталях). Для предупреждения образования в отливках холодных трещин необходимо обеспечивать равномерное охлаждение отливок во всех сечениях путем использования холодильников; применять сплавы для отливок с высокой пластичностью; проводить отжиг отливок и т.п.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 1.2. Способы предупреждения усадочных раковин и пористости 
в отливках.

Коробление отливок – изменение формы и размеров отливки под влиянием внутренних напряжений, возникающих при охлаждении. Коробление увеличивается при усложнении конфигурации отливки и повышением скорости охлаждения, которая вызывает неравномерное охлаждение между отдельными частями отливки и различную усадку.  Коробление отливки может быть также вызвано сопротивлением формы усадке отдельных частей отливки. Для предупреждения короблений в отливках необходимо увеличивать податливость формы; создавать рациональную конструкцию отливки и т.д.

1.1.4. Газовые раковины и пористость в отливках

# В расплавленном состоянии металлы и сплавы способны активно поглощать значительное количество водорода, кислорода, азота и других газов из оксидов и влаги исходных шихтовых материалов при их плавке, сгорании топлива, из окружающей среды, при заливке металла в форму и т.д.

В жидких металлах и сплавах растворимость газов с увеличением температуры повышается. При избыточном содержании газов они выделяются из расплава в виде газовых пузырей, которые могут всплывать на поверхность или оставаться в отливке, образуя газовые раковины, пористость или неметаллические включения, снижающие механические свойства и герметичность отливок. При заливке расплавленного металла движущийся расплав может захватывать воздух в литниковой системе, засасывать его через газопроницаемые стенки каналов литниковой системы. Кроме того, газы могут проникать в металл из формы при испарении влаги, находящейся в формовочной смеси, при химических реакциях на поверхности металл – форма и т.д.

Для уменьшения газовых раковин и пористости в отливках плавку следует вести под слоем флюса, в среде защитных газов с использованием хорошо просушенных шихтовых материалов. Кроме того, перед заливкой расплавленный металл необходимо подвергать дегазации вакуумированием, продувкой инертными газами и другими способами, а также увеличивать газопроницаемость литейных форм и стержней, снижать влажность формовочной смеси, подсушивать формы и т.д.

Контрольные вопросы

- Какими показателями оцениваются литейные свойства сплавов?

- Что такое жидкотекучесть сплава, от каких факторов она зависит, как определяется и влияет на конструкцию и качество отливок?

- Что такое усадка литейного сплава, от чего она зависит, как влияет на качество отливок?

- Из-за чего возникают газовые раковины и пористость в отливках?

1.2 Чугуны

Чугун является наиболее распространенным материалом для изготовления фасонных отливок. В разных странах, в зависимости от развития машиностроения и других отраслей производства, чугунные отливки составляют 74…83% от общего числа отливок. Область применения чугуна продолжает расширяться вследствие непрерывного повышения его прочности и эксплуатационных свойств, а также разработки чугунов новых марок со специальными физическими и химическими свойствами. Широкое распространение чугун получил благодаря хорошим технологическим свойствам и низкой себестоимости по сравнению с другими сплавами.

Наиболее широкое распространение в промышленной практике получили чугуны: белые (при содержании С до 4% в виде цементита); серые (при содержании С 2,5…3,7% при этом до 0,9% углерода находится в химически связанном с железом состоянии, остальная часть углерода содержится в виде графита); высокопрочные (получаются из серого чугуна путем его обработки в жидком состоянии небольшими количествами Mg или другими элементами); ковкие (получаются путем специального отжига белого чугуна); антифрикционные (применяются в подшипниковых узлах трения); легированные (в состав которых входят Ni, Mo, Cr, Cu, W, V, Al, Ti и др.).

1.2.1. Серый чугун

В табл. 1.1 приведены основные характеристики и примеры применения наиболее распространенных марок чугунов. Серые чугуны содержат 2,4…3,6% С; 0,5…3% Si; 0,2 …1% Mn; 0,04…0,3% Р; 0,02…0,2% S.

Согласно ГОСТ 1412 – 85 механические свойства чугунов (табл. 1.2) определяются по результатам испытаний на растяжение образцов, вырезанных из отдельно залитых цилиндрических брусков диаметром 30 мм.

# Таблица 1.1.

Характеристика и примеры применения отливок из серого чугуна.

| Марка чугуна по ГОСТ 1412-85 | Характеристика | Примеры применения |
| --- | --- | --- |
| СЧ 10 | Неответственное литье, к которому предъявляется главным образом требование легкости обработки, а не прочности | Плиты, грузы, корыта, крышки, кожухи и т.п. |
| СЧ 15 | Малоответственное литье с толщиной стенки ст=815 мм; невысокие требования к износостойкости | Детали сложной конструкции при недопустимости большого коробления и невозможности их старения; маховики, шкивы; поршневые кольца, арматура, сосуды работающие под давлением; тонкостенные отливки с развитыми габаритными размерами. |
| СЧ 20 | Ответственное литье с ст=1030 мм; детали, требующие значительной прочности и работающие при температуре до 300 0С. | Корпуса, блоки цилиндров, зубчатые колеса, станины с направляющими большинства металлорежущих станков, диски сцепления, тормозные барабаны и т.п. |
| СЧ 25 | Ответственное сложное литье с ст=2060 мм; детали, работающие при температуре до 300 0С. | Корпуса насосов и гидроприводов, поршни и гильзы дизелей и бесклапанных двигателей, цилиндры и головки дизелей, рамы, штампы для холодной вытяжки и другие детали, работающие под высоким давлением |
| СЧ 30 | Ответственное высоконагруженное литье с ст=20100 мм; детали, работающие при температуре до 300 0С. | Цилиндры и крышки паровых машин, малые коленчатые валы, клапаны и кулачки распределительных механизмов, зубчатые колеса, цепные звездочки, тормозные барабаны, муфты, диски сцепления, клапаны, поршневые кольца и другие интенсивно нагруженные детали |
| СЧ 35 | Ответственное тяжелонагруженное литье с ст20 мм. | Крупные толстостенные втулки, крупные коленчатые валы, цепные звездочки, зубчатые и червячные колеса, тормозные барабаны, муфты, диски сцепления, клапаны и другие детали. |

Вследствие чувствительности чугуна к изменению скорости охлаждения прочность в различных узлах отливки может отличаться от прочности, характеризующей данную марку.

# Таблица 1.2.

Механические свойства отливок серого чугуна с пластинчатым графиком по ГОСТ 1412 – 85.

| Марка чугуна | в, МПа | и, МПа | Твердость НВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не менее |  | МПа | кгс/мм2 |
| СЧ 10 СЧ 15 СЧ 18 СЧ 20 СЧ 21 СЧ 24 СЧ 25 СЧ 30 СЧ 35 СЧ 40 СЧ 45 | 98 147 176 196 206 235 245 294 343 392 441 | 274 314 358 392 392 421 451 490 539 588 637 | 1402…2246 1599…2246 1668…2246 1668…2364 1668…2364 1668…2364 1766…2452 1755…2501 1932…2638 2030…2795 2246…2835 | 143…229 163…229 170…229 170…241 170…241 170…241 180…250 181…255 197…269 207…285 229…289 |

В сером чугуне присутствие графита пластинчатой формы действует как внутренние надрезы, поэтому серый чугун характеризуется сравнительно низкой прочностью и особенно низкой пластичностью. Вместе с тем, наличие графита придает чугуну ряд ценных качеств (например, низкая чувствительность к внешним надрезам, высокая циклическая вязкость и др.).

Серый чугун обладает лучшими литейными свойствами, чем сталь. Детали из серого чугуна легко обрабатываются режущим инструментом, хорошо сопротивляются износу, впитывают и удерживают смазочные масла на трущихся поверхностях.

При производстве чугунов высоких марок (СЧ 25, СЧ 30, СЧ 35, СЧ 40) используют модифицирование, легирование и термообработку.

При модифицировании, в качестве графитизирующего модификатора используют ферросилиций ФС75Л; комплексные сплавы на основе Si, содержащие Са, Mg, Sr, Mn, Zr, РЗМ и модифицирующие смеси, которые в виде кусков 1…5 мм вводят в струю чугуна при сливе из печи в ковш.

Эффективность модифицирования может быть повышена при введении модификаторов непосредственно в процессе заливки формы.

Для легирования используют в основном Cr, Mn, Ni, Mo, Cu, V, Ti. Все эти элементы (за исключением Ti) препятствуют выделению феррита и повышают дисперсность перлита.

При термической обработке чугунов применяют отжиг для снятия литейных напряжений, нормализацию и закалку для повышения прочностных показателей.

Отжиг проводится при температурах 500…570 0С. Выдержка при температуре отжига составляет 3…10 ч. Охлаждение после отжига медленное, вместе с печью.

Нормализацию применяют для повышения механических свойств и износостойкости чугуна путем исправления структуры чугуна и получения перлитной металлической основы. Нормализацию проводят при температуре 
850…950 0С с последующим охлаждением отливок на воздухе. После охлаждения на воздухе (обычно до 500 0С) отливка получает структуру – перлит. Для снижения напряжений ниже температуры 500 0С отливки охлаждаются медленно вместе с печью (примерно 40 град/ч).

Закалка и отпуск применяется для повышения прочности, твердости и износостойкости с температуры 880…930 0С в масле. Отпуск для деталей, работающих на износ, производится при температуре 250…300 0С, для остальных при 400…600 0С. Вследствие низкой пластичности чугунов, в отливках при объемной закалке могут образоваться трещины. В связи с этим для чугунов нашла широкое применение поверхностная закалка (нагрев ТВЧ или горелками поверхности отливки с последующим водоструйным охлаждением). При поверхностной закалке обеспечивается получение закаленного слоя глубиной 1,5…4 мм.

1.2.2. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом

Чугун обладает некоторыми специфическими, технологическими и эксплуатационными свойствами: хорошей жидкотекучестью, малой величиной линейной усадки, незначительной склонностью образования горячих трещин, износостойкостью, высокими антифрикционными свойствами, высокой жаростойкостью при легировании его кремнием и алюминием; хорошо поддается механической обработке на станках, кислородной резке и допускает заварку литейных дефектов.

Высокопрочный чугун сохраняет свои механические свойства до температуры 450…500 0С.

Отливки из высокопрочного чугуна почти однородны по всему сечению. Поэтому в пределах одной отливки допускается сочетание стенок 30…100 мм и 100…300 мм.

Применяя различные виды термической обработки чугуна с шаровидным графитом (отжиг, нормализацию, изотермическую закалку), можно получить чугун с различной структурой и различными свойствами.

По ГОСТу 7293 – 85 чугун с шаровидной формой графита имеет следующие механические свойства и области применения (табл. 1.3).

Высокопрочный чугун по сравнению со сталью обладает большей износостойкостью, лучшими антифрикционными и антикоррозийными свойствами, лучшей обрабатываемостью. Отливки легче стальных на 8…10%. Из высокопрочного чугуна, в отличие от ковкого, можно отливать детали любого сечения.

# Таблица 1.3.

Механические свойства и области применения высокопрочного чугуна.

| Марка чугуна | в, МПа | т, МПа | ,% | Твердость НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не менее |  |  |  |
| ВЧ 38-17 ВЧ 42-12 ВЧ 45-5 ВЧ50-7 ВЧ 60-2 ВЧ 70-2 ВЧ 80-2 ВЧ 100-2 ВЧ 120-2 | 373 412 441 490 588 686 784 981 1177 | 235 274 333 343 393 441 490 686 882 | 17 12 5 7 2 2 2 2 2 | 1373…1668 1373…1962 1570…2158 1678…2364 1962…2550 2246…2943 2453…3237 2649…3532 2963…3728 |
| Примечание: Область применения: Как новый материал и как заменитель стали, ковкого и серого чугуна. Примеры применения: в станкостроении – суппорты, резцедержатели, тяжелые планшайбы, шпиндели, рычаги и др.; для прокатного и кузнечно-прессового оборудования – прокатные валки, станины, шаботы, траверсы пресса (48000 кг) и др.; для других видов оборудования - барабан тельфера экскаватора (1900 кг), коленчатый вал (2800 кг) и т.п. |  |  |  |  |

Основной операцией технологического процесса получения высокопрочного чугуна является введение магния в жидкий чугун. Введение чистого магния в жидкий чугун при атмосферном давлении сопровождается интенсивным выделением дыма, выплесками металла и пироэффектом, что вызывает необходимость проведения специальных мероприятий и использования специального оборудования, обеспечивающих высокую производительность, хорошее усвоение магния в расплаве и безопасность труда работающих.

Весьма эффективным методом, обеспечивающим максимальное усвоение магния при минимальном расходе лигатуры, является модифицирование чугуна непосредственно в полости литейной формы (рис. 1.3).

Мелкодробленую лигатуру помещают в специальную реакционную камеру литниковой системы. При применении этого метода необходимо обеспечить правильный расчет элементов литниковой систем, однородность состава лигатуры и низкое содержание серы в базовом чугуне.

1.2.3 Ковкий чугун

Ковкий чугун является конструкционным материалом, используемым для изготовления мелких тонкостенных отливок для сельскохозяйственных машин, автомобилей, тракторов, арматуры, фитингов и других деталей массового производства. Благодаря компактной форме графита (углероду отжига) чугун отличается высокими механическими свойствами (табл. 1.4), занимая в этом отношении промежуточное положение между серым чугуном и сталью.

Рис. 1.3. Литниковая система при модифицировании чугуна в литейной форме.

1 – стояк; 2 – реакционная камера с модификатором; 3 – шлакоулавливающая бобышка; 4 – отливка.

Таблица 1.4.

Механические свойства отливок из ковкого чугуна (ГОСТ 1215-79).

| Марка чугуна | в, МПа, не менее | , % | Твердость НВ, МПа не более |
| --- | --- | --- | --- |
| КЧ 30 – 6 КЧ 33 – 8 КЧ 35 – 10 КЧ 37 – 12 | 294 324 344 363 | 6 8 10 12 | 1600 |
| КЧ 45 – 6 КЧ 50 – 4 | 441 490 | 6 4 | 2365 |
| КЧ 56 – 4 КЧ 60 – 3 КЧ 63 – 2 | 549 588 618 | 4 3 2 | 2640 |

Отливки из ковкого чугуна получают путем отжига белого чугуна с целью получения структуры, состоящей из феррита, перлита, углерода отжига и придания ему необходимых механических свойств.

В зависимости от химического состава чугуна (табл. 1.5) и режима отжига можно получить ферритную, перлитную или перлитно-ферритную металлическую основу.

Различают два вида ковкого чугуна: черносердечный (темный бархатный излом) и белосердечный (блестящий светлый излом). Целью отжига чугуна на черносердечный является разложение структурно свободных карбидов. Обезуглероживается только поверхностный слой толщиной 0,5 мм, а содержания углерода в остальном сечении не изменяется. Это достигается применением нейтральной атмосферы.

## Таблица 1.5

### Массовая доля %, химических элементов в ковком чугуне.

| Ковкий чугун | #### С | Si | Mn | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черносердечный ферритный Черносердечный перлитный Белосердечный | 2,2…2,9 2,2…2,9 2,8…3,2 | 1,4…0,8 1,4…0,8 1,1…0,7 | 0,3…0,5 0,3…1 0,4…0,7 | 0,05…0,15 0,05…0,15 0,12…0,2 |

При отжиге чугуна на белосердечный наряду с графитизацией преследуется  еще одна цель – обезуглероживание. При этом снаружи имеется полностью обезуглероженный слой глубиной несколько миллиметров, затем содержание углерода постепенно повышается, но и в центре отливки оно не достигает исходного.

Отжиг белого чугуна на черносердечный ферритный чугун (четыре первых марки табл. 1.4) состоит из пяти этапов (рис. 1.4).

а							б

Рис. 1.4. Режимы отжига белого чугуна на ковкий черносердечный (а) и белосердечный (б).

1. Нагрев чугуна с исходной структурой перлит + цементит до 
900…1000 0С.

2. Выдержка при 900…1000 0С, во время которой происходит разложение структурно свободного цементита и насыщение аустенита углеродом до содержания, близкого к равновесному. В конце этого периода (первая стадия графитизации) структура чугуна – аустенит + углерод отжига.

3. Охлаждение до температуры ниже эвтектоидной (690…700 0С), при которой часть углерода выделяется из твердого раствора, и происходит перлитное превращение. К концу этого периода структура чугуна – перлит + углерод отжига.

4. Выдержка при 690…700 0С (вторая стадия графитизации), во время которой происходит разложение эвтектоидного цементита. К концу выдержки чугуна – феррит + углерод отжига.

5. Охлаждение на воздухе.

Общий цикл отжига обычно составляет 50…60 ч.

При отжиге на белосердечный перлитный чугун (КЧ 56 – 4, КЧ 60 – 3, КЧ 63 - 2) исключается вторая стадия графитизации, относительно быстрое охлаждение в интервале критических температур позволяет зафиксировать перлитную металлическую основу. При отжиге в интервале высоких температур (1000…1050 0С) идут параллельно два процесса – графитизация и обезуглероживание. Обезуглероживание обеспечивают отжигом отливок в контейнерах, которые после укладки отливок засыпают рудой. Процесс обезуглероживания идет через газовую фазу, передающую кислород от руды к углероду отливки. Содержание углерода по сечению отливки уменьшается за счет диффузии углерода твердого раствора от центра к периферии. Общий цикл отжига достигает 100…110 ч.

Назначение различных марок ковкого чугуна указано в табл. 1.6.

Таблица 1.6.

Рекомендации по применению ковкого чугуна.

| Марка чугуна | Назначение |
| --- | --- |
| КЧ 30 – 6 | Фитинги, вентили, детали с/х машин, корпусы пневматических инструментов, детали оптических приборов. |
| КЧ 33 – 8 | Детали тормозов, хомуты, педали, колодки, ключи. |
| КЧ 35 – 10 КЧ 37 – 12 | Картеры – заднего моста, дифференциала и руля, ступицы колес, кронштейны двигателя и рессор, тормозные колодки, пробки, балансиры, катки, втулки в автомобильной и тракторной промышленности. |
| КЧ 45 – 6 КЧ 45 – 4 КЧ 56 – 4 | Зубчатые колеса, червячные колеса, поршни. |
| КЧ 60 – 3 КЧ 63 – 2 | Износостойкие детали: звенья цепей, банкоброши; подшипники, зубчатые колеса. |

1.2.4. Антифрикционный чугун

ГОСТ 1585 – 85 предусматривает три группы отливок из антифрикционных чугунов:

Серый с пластинчатым графитом марок:

АЧС – 1 – перлитный серый чугун, легированный хромом и медью;

АЧС – 2 – то же, дополнительно легированный никелем и титаном;

АЧС – 3 – перлитоферритный серый чугун, легированный титаном и медью;

АЧС – 4 – перлитный серый чугун, легированный сурьмой;

АЧС – 5 – аустенитный серый чугун, легированный марганцем и алюминием;

АЧС – 6 – перлитно-пористый серый чугун, легированный свинцом и фосфором.

Высокопрочный с шаровидной формой графита:

АЧВ – 1 – высокопрочный перлитный чугун;

АЧВ – 2 – высокопрочный перлитно-ферритный чугун.

Ковкий с углеродом отжига:

АЧК – 1 – перлитный ковкий чугун, легированный медью;

АЧК – 2 – ферритно-перлитный и перлитно-ферритный ковкий чугун.

Твердость и основные характеристики отливок из антифрикционного чугуна даны в табл. 1.7.

## Таблица 1.7

Твердость и основные характеристики отливок из антифрикционного чугуна по ГОСТ 1585 – 85.

| Марка чугуна | Твердость НВ, МПа | #### Характеристика и назначение чугуна |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| АЧС – 1 | 1766…2364 | Перлитный чугун, легированный хромом и медью; предназначен для работы в паре с термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом |
| АЧС – 2 | 1766…2246 | Перлитный чугун, легированный хромом, никелем, титаном и медью; предназначен для работы в паре с термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом |
| АЧС – 3 | 1570…1864 | Перлитно-ферритный чугун, легированный титаном и медью; предназначен для работы в паре с «сырым» (в состоянии поставки) или термически обработанным валом |
| АЧС – 4 | 1766…2246 | Перлитный чугун, легированный сурьмой; предназначен для работы в паре с термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом |
| АЧС – 5 | 1766…2845 (в литом состоянии); 1373…1766 (после закалки) | Аустенитный чугун, легированный марганцем и алюминием; предназначен для работы в особо нагруженных узлах трения в паре с термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом |

###### Продолжение табл. 1.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| АЧС – 6 | 981…1177 | Перлитный пористый чугун, легированный свинцом и фосфором; предназначен для работы в узлах трения с температурой до 300 0С в паре с «сырым» (в состоянии поставки) валом |
| АЧВ – 1 | 2060… 2550 | Перлитный чугун; предназначен для работы в узлах трения с повышенными окружными скоростями в паре с термически обработанным (закаленным или нормализованным) валом |
| АЧВ – 2 | 1638…1933 | Перлитно-ферритный чугун; предназначен для работы в условиях трениях с повышенными окружными скоростями в паре с «сырым» (в состоянии поставки) валом |
| АЧК – 1 | 1834…2246 | Перлитный чугун, легированный медью; предназначен для работы в паре с термически обработанным валом |
| АЧК – 2 | 1638…1933 | Ферритно-перлитный и перлитно-ферритный ковкий чугун; предназначен для работы в паре с «сырым» валом |

1.2.5. Чугун, легированный для отливок со специальными свойствами (ГОСТ 7769 - 82).

Отливки из этого чугуна можно эксплуатировать при температурах до 1000 0С (жаростойкие чугуны) и в газовых средах при температурах до 600 0С (коррозионно-стойкие чугуны).

Жаростойкие чугуны (Ж4Ю6С5; Ж4Ю22; Ж4Ю30; Ж4Х16 и др.) обладают достаточной жаростойкостью – способностью оказывать сопротивление окалинообразованию [не более 0,5 г/(м2ч)] и росту отливки (не более 0,2%) при температуре эксплуатации. Из этих чугунов изготавливают: шиберы газогенераторов, колосники, втулки клапанов, гильзы цилиндров автомобильных двигателей и т.п. детали.

Коррозионно-стойкие и жаропрочные чугуны (4НХТ, 4Н1ХД, 4Н15ДХ2, 4Н11ГХ2Ш) применяются для изготовления деталей: маслоты для поршневых колец, блоки и головки цилиндров, выхлопные патрубки двигателей внутреннего сгорания, поршни и гильзы цилиндров, седла и направляющие втулки клапанов, корпуса насосов и др.

1.2.6. Белый чугун

Отливки из белого чугуна широко применяют для изготовления деталей дробильного оборудования (брони шаровых мельниц, мелящих шаров), деталей шламовых насосов, лопастей шнеков, лопаток дробеметных турбин и т.п. Нелегированный белый чугун обладает повышенной хрупкостью и при обычных режимах не поддается обработки резанием. Отливки, имеющие белый излом по всему сечению, применяют в случаях, когда детали не требуют механической обработки и не подвергаются в процессе эксплуатации ударным нагрузкам.

Детали, работающие в условиях усиленного износа и повышенных нагрузок, например прокатные валки, крановые, рудничные и конвейерные колеса, изготавливают из чугуна с поверхностным отбелом. Макроструктура отливок состоит из наружного слоя белого чугуна, обеспечивающего высокое сопротивление износу, и сердцевины из серого чугуна, обеспечивающего вязкость и прочность отливки.

В особо жестких условиях эксплуатации для повышения абразивной стойкости применяют легированные белые чугуны, в основном хромоникелевый чугун, «нихард», содержащий до 5% Ni и до 2,5% Cr. Такой чугун обладает высокой твердостью и прочностью благодаря мартенситной структуре.

Отливки с наружным отбеленным слоем получают в результате ускорения охлаждения наружных слоев металла для отливок из серого чугуна с помощью холодильников (кокилей). Изменяя интенсивность охлаждения и содержание углерода и кремния в чугуне можно получать отливки с различной глубиной зоны чистого отбела и переходной зоны, а также регулировать твердость отбеленного слоя.

1.2.7. Исходные материалы и оборудование для плавки чугуна

Особенности процесса приготовления жидкого чугуна (применяемые шихтовые материалы и методы плавки) в значительной степени определяют свойства чугуна отливки.

Составляющими металлической шихты являются литейный и передельный чушковые чугуны, ферросплавы, собственные отходы производства (литники, брак), чугунный лом со стороны, стальной лом.

В качестве флюса преимущественно используют  - известняк, содержащий не менее 50% CaO и не более 3% (SiO2+Al2O3).

В качестве карбюризатора используют гранулированный графит и электродный порошок (стружку). С помощью карбюризаторов проводят науглероживание чугуна при использовании в шихте большого количества стального лома.

В качестве плавильного оборудования применяют: вагранки, тигельные индукционные печи промышленной частоты, канальные индукционные печи, дуговые электропечи.

Плавка чугуна в тигельных индукционных печах промышленной частоты имеет ряд преимуществ: возможность получения точного химического состава, низкий угар элементов (это особенно важно при выплавке легированного чугуна), высокий перегрев металла, возможность использования в шихте большого количества стальных отходов и стружки.

Канальные печи отличаются от тигельных более высоким КПД, средний удельный расход электроэнергии при перегреве металла ниже на 30…40%.

Дуговые электрические печи, в отличие от индукционных, используют значительно реже, хотя они имеют ряд преимуществ: высокий КПД при расплавлении, возможность проведения металлургических процессов в восстановительной и нейтральной атмосферах (что необходимо при получении высокопрочного чугуна), большая производительность. Однако эти печи имеют и существенные недостатки: низкий КПД при перегреве, значительный шум, выделение дыма при работе, большой угар элементов.

Наиболее совершенным и эффективным процессом, как с точки зрения качества получаемого чугуна, так и с экономической точки зрения является дублекс процесс. При этом процессе получают чугун в двух последовательно работающих плавильных агрегатах: в первом расплавляют шихту, а во втором жидкий чугун подвергается температурно-временной обработке, и при необходимости проводится доводка химического состава. В качестве первичных агрегатов обычно используют вагранку или индукционную тигельную печь, а вторичного - канальную индукционную, тигельную или дуговую печь.

## Контрольные вопросы

- Какие виды чугунов Вы знаете?

- Как получают чугуны?

- Какими свойствами обладают чугуны?

- Для изготовления каких отливок применяются чугуны?

1.3. Стали

Отливки изготавливают по ГОСТ 977 – 88.

Литейные свойства сталей значительно хуже, чем у чугуна и многих литейных сплавов. Усадка у них больше, чем у чугуна и большинства цветных сплавов. Чем больше в стали углерода, тем больше сокращается объем. Линейная усадка при этом для углеродистых и легированных сталей 2,2…2,3%. Для некоторых высоколегированных сталей (12Х18Н9ТЛ) она доходит до 2,7…2,8%.

В реальных условиях затвердевания из-за механического и термического торможения изменение линейных размеров отливки меньше: у тонкостенных отливок сложной конфигурации составляет 1,23…1,5%, а у толстостенных 2,0…2,3%. Такую усадку принято называть литейной. Литейная усадка нестабильна, в реальных условиях может изменяться в заметных пределах, сказываясь на точности отливок.

Жидкотекучесть и формозаполняемость у сталей также хуже, чем у чугуна и большинства других литейных сплавов. Жидкотекучесть зависит от температурного интервала затвердевания стали, а последний – от содержания углерода.

Большинство углеродистых сталей для отливок имеют небольшое содержание углерода: от 0,15 до 0,55% табл.1.8. Для этих углеродистых и некоторых легированных хромистых и хромоникелевых сталей интервал кристаллизации равен 30…55 0С. Для высокоуглеродистых и высокомарганцовистых сталей интервал кристаллизации увеличивается с 60 до 120 0С, если содержание углерода возрастет с 0,6 до 1% (сталь 110Г13Л).

Указанные свойства являются причиной образования в стальных отливках различных литейных дефектов (усадочных раковин, пористости, трещин, коробления и др.). Особенно это имеет место в отливках из высоколегированных сталей.

Поэтому в таблицах технологических свойств (табл. 1.9) по данным ЦНИИТМАШ, для некоторых сталей даются коэффициенты устойчивости к трещинообразованию и склонности сталей к образованию усадочных раковин и пор.

## Таблица 1.8.

### Назначение и общая характеристика.

| Сталь | ## Назначение |
| --- | --- |
| 15Л | Детали, подвергающиеся ударным нагрузкам (копровые бабы, захваты, блоки, ролики и др.) и резким изменениям температуры, а также детали сварно-литых конструкций с большим объемом сварки. |
| 20Л | Арматура и детали трубопроводов, фасонные отливки, изготовляемые методом выплавляемых моделей, детали сварно-литых конструкций, ответственные детали автосцепки (корпуса, тяговые хомуты, замковые упорные плиты). |
| 25Л | Станины прокатных станов, шкивы, траверсы, поршни, корпуса подшипников, зубчатые колеса, арматура паровых турбин, оси, валы и др. детали, работающие под действием средних статических и динамических нагрузок. Сталь не чувствительна к перегреву, детали могут работать при температуре – 40…+450 0С под давлением. |
| 30Л | Корпуса и обоймы турбомашин, детали гидротурбин, рычаги, балансиры, корпуса редукторов, муфты, шкивы, кронштейны, станины, балки, бандажи, маховики и другие детали, работающие под действием средних статических и динамических нагрузок. Сталь применяют в нормализованном или улучшенном состоянии. |
| 35Л | Корпуса и обоймы трубомашин, станины прокатных станов, бабы паровых молотов, задвижки, вилки, кронштейны и другие детали, работающие под действием средних статических и динамических нагрузок. Сталь применяют в улучшенном состоянии и после поверхностного упрочнения ТВЧ. |
| 40Л, 45Л | Станины, корпуса, муфты, тормозные диски, зубчатые колеса, кожухи, вилки, звездочки, детали лебедки, храповики и другие ответственные детали к которым предъявляют требования повышенной прочности и высокого сопротивления износу. Детали, работающие под давлением при температуре от – 30 до +450 0С. Сталь применяют в нормализованном и улучшенном состоянии и после поверхностного упрочнения. |
| 50Л, 55Л | Зубчатые колеса, бегунки, зубчатые венцы, зубчатые муфты, ходовые колеса, валки станов для прокатки мягкого металла. Сталь применяют в нормализованном и улучшенном состоянии и после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ. |

## Таблица 1.9.

Технологические свойства.

| Сталь | Ку.р.* | Кт.у.** | Обрабатываемость резанием |  |  | Способы сварки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При НВ | К0 | Материал резца |  |
| 15Л 20Л | 0,9 | 1,0 | 121…126 | 1,5 1,35 | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | РСД, ЭШС. АДС под газовой защитой |
| 25Л 30Л | 1,0 |  | 160 | 1,25 1,0 | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | РСД, ЭШС. АДС под газовой защитой |
| 35Л | 1,2 | 0,8 |  | 1,2 0,9 | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | РСД, ЭШС. АДС под газовой защитой |
| 40Л | 1,2 | 0,8 | 200 | 1,1 1,0 | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | РСД, ЭШС. АДС под газовой защитой |
| 45Л |  |  |  | 1,1 0,7 | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | РСД, ЭШС. АДС под газовой защитой |
| 55Л | 1,3 | 0,6 | 196…207 | 0,7 0,55 | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | РСД, ЭШС. АДС под газовой защитой |
| * Склонность к образованию усадочной раковины (показатель) ** Показатель трещиноустойчивости Примечания: 1. Стали 15Л и 20Л свариваются без ограничений; стали 25Л; 30Л; 35Л – ограниченно свариваемые. При сварке требуется подогрев и последующая термообработка. 2. Линейная усадка 2,2…2,3%. 3. Все стали не склонны к отпускной хрупкости. |  |  |  |  |  |  |

Отливки классифицируют по способу выплавки, химическому составу, структуре и назначению.

По химическому составу стали для отливок делят на углеродистые, легированные, высоколегированные со специальными свойствами (ГОСТ 977 - 88).

Структура и механические свойства конструкционной углеродистой стали (табл. 2.1) определяются практически только содержанием углерода, так как влияние остальных элементов из-за их небольшого содержания очень незначительно. Практически в углеродистых сталях для отливок содержание углерода не превышает 0,6% и поэтому структура таких сталей состоит из феррита и перлита. При увеличении содержания углерода повышается прочность и снижается пластичность стали (табл. 1.10). Это связано с уменьшением в ее структуре феррита и увеличением перлита. Большое влияние на механические свойства оказывает характер термической обработки стали.

## Таблица 1.10.

### Механические свойства сталей после термообработки.

| Сталь | Температура, 0С |  |  | т | в |  |  | ##### КСU #### Дж/ /см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормализации или закалки |  | Отпуска | МПа |  | % |  |  |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |
| ## Нормализация и отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15Л | 910…930 |  | 670…690 | 200 | 400 | 27 | 35 | 50 |
| 20Л | 880…900 |  | 630…650 | 220 | 420 | 22 | 35 | 50 |
| 25Л | 880…900 |  | 610…630 | 240 | 450 | 19 | 30 | 40 |
| 30Л | 880…900 |  | 610…630 | 260 | 480 | 17 | 30 | 35 |
| 35Л | 860…880 |  | 600…630 | 280 | 500 | 15 | 25 | 35 |
| 40Л | 860…880 |  | 600…630 | 300 | 530 | 14 | 20 | 30 |
| 45Л | 860…880 |  | 600…630 | 320 | 550 | 12 | 20 | 30 |
| 50Л | 860…880 |  | 600…630 | 340 | 580 | 11 | 20 | 25 |
| 55Л | 840…860 |  | 600…630 | 350 | 600 | 10 | 18 | 25 |
| ## Закалка и отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25Л |  | 870…890 | 610…630 | 300 | 500 | 22 | 33 | 35 |
| 30Л |  | 860…880 | 610…630 | 300 | 500 | 17 | 30 | 35 |
| 35Л |  | 860…880 | 600…630 | 350 | 550 | 16 | 20 | 30 |
| 40Л |  | 860…880 | 600…630 | 350 | 550 | 14 | 20 | 30 |
| 45Л |  | 860…880 | 550…600 | 400 | 600 | 10 | 20 | 25 |
| 50Л |  | 860…880. | 600…630 | 400 | 750 | 14 | 20 | 30 |
| 55Л |  | 790…810 | 580…600 | 470 | 860 | 15 | 20 | 25 |
| Примечание: Приведены свойства стали для отливок с толщиной стенки до 100 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При конструировании литых деталей из стали необходимо учитывать изменения механических свойств металла от одного сечения к другому (не так резко, как у чугуна).

Изменение механических свойств стали с увеличением диаметра литой заготовки приведено в табл. 1.11.

## Таблица 1.11.

Изменение механических свойств стали с содержанием углерода 0,27% в зависимости от диаметра заготовки.

| Диаметр заготовки, мм | Механические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в, МПа |  |  |
|  |  | в % |  |
| 25 50 70 | 540 525 500 | 25 22 21 | 38 36 35,5 |

Конструкционные легированные стали (табл. 1.12, 1.13) отличаются от углеродистых повышенными прочностными, физическими и химическими свойствами, например, высокой стойкостью в условиях морской воды и в других средах. Большинство легированных сталей обеспечивает одинаковую структуру и равномерные механические свойства по всему поперечному сечению отливок.

Таблица 1.12.

Назначение и общая характеристика легированных сталей.

| Сталь | Назначение |
| --- | --- |
| 35ГЛ | Диски, звездочки, зубчатые венцы, шкивы, крестовины, траверсы, ступицы, вилки, зубчатые колеса, валы, кулачковые муфты, крышки подшипников, цапфы, детали экскаваторов и др. детали дробильно-размольного оборудования. |
| 30ГСЛ | Рычаги, фланцы, сектора, венцы зубчатые, ролики-обоймы, колеса ходовые и др. |
| 40ХЛ | Фасонные отливки, отливаемые методом точного литья, зубчатые колеса, бандажи, отливки небольших сечений и другие детали общего машиностроения к которым предъявляются требования повышенной твердости. |
| 35ХМЛ | Ответственные нагруженные детали, работающие при повышенных температурах (специальные пластины, крестовины, втулки, зубчатые колеса и др.). |
| 35ХГСЛ | Зубчатые колеса, подушки, рычаги, толкатели, оси, валы, муфты и другие детали, подвергающиеся износу и ударным нагрузкам. Сталь нетехнологична для деталей сложной конфигурации, склонна к образованию трещин и поводке при отливке и термообработке, поэтому необходимо тщательно соблюдать установленный режим охлаждения в опоках, отрезать прибыли в горячем состоянии или на отожженных отливках. |
| 08ГДНФЛ 13ХНДФТЛ 12ДХЖМФТЛ | Различные детали для судостроения. Сталь марки 08ГДНФЛ применяют для литых деталей, работающих при температуре до – 60 0С |

Высоколегированные стали со специальными свойствами по ГОСТ 977 – 88, применяются для изготовления отливок из коррозионно-стойкой, жаростойкой, жаропрочной, износостойкой и кавитационно-стойкой сталей. Для отливок контролируемыми показателями являются: внешний вид, размеры, химический состав и механические свойства. Назначение, термообработка и механические свойства даны в табл. 1.14, 1.15, 1.16.

Таблица 1.13.

Механические свойства легированных сталей после нормализации и отпуска.

| Сталь | Температура 0С |  | т | в |  |  | КСU Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормализации | Отпуска | МПа |  | % |  |  |
| 55СЛ 70ГЛ 15ГЛ 30ГЛ 45ГЛ 60ХГЛ 70Х2ГЛ 50ХГЛ 15ХЛ 30ХЛ 35ХГЛ 35ХГФЛ 40ХФЛ 30ХМЛ 40ХМЛ 30ХГ1 5МФРЛ 75ХНМФЛ 40ГТЛ 20ГНМЮЛ 40ХН2Л | 840…880 790…820 900…920 800…890 870…890 850…890 820…860 820…850 900…930 900…930 900…920 850…880 850…890 870…890 850…890 850…880 910…960 840…870 870…920 880…920 860…900 | 650…720 580…650 | 340 - 240 340 | 700 800 430 590 | 10 4 22 20 | - - 35 24 | - - 38 21 |
|  |  | 550…650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 570…600 | - | - | - | - | - |
|  |  | 630…680 | - | 800 800 | 4 4 | - - | 29 - |
|  |  | 620…650 | - | 700 | 5 | - | - |
|  |  | 550…650 | 200 290 340 400 590 290 340 650 - 330 355 380 | 390 540 640 650 785 540 640 1000 1000 620 510 650 | 30 15 14 13 10 18 14 4 3 14 18 15 | 30 | 38 27 14 29 25 31 21 5 - 29 50 29 |
|  |  | 550…650 700…740 500…520 |  |  |  | 25 - 18 25 25 5 - 25 30 25 |  |
|  |  | 550…650 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 630…670 620…660 600…700 550…650 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.14.

Назначение и общая характеристика коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сталей.

| Сталь | Температура, 0С |  |  | Назначение и основные свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жаропрочности | жаростойкости |  |  |
|  | Не более |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Стали мартенситного класса |  |  |  |  |
| 20Х12ВНМФЛ | 650 | 650 |  | Литые детали турбин (цилиндры, сопла, диафрагмы и арматура) с рабочей температурой до 600 0С |

Продолжение табл. 1.14.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Х9С2Л |  | 700 | 800 | Детали, работающие длительное время под нагрузкой при температуре до 700 0С (клапаны моторов, колосники, крепежные детали) |  |
| Стали аустенитного класса |  |  |  |  |  |
| 12Х18Н9ТЛ | 600 |  | 750 |  | Арматура для химической промышленности, коллекторы выхлопных систем, детали печной арматуры, ящики и крышки для цементации и др. детали. Сталь обладает высокой стойкостью против газовой и межкристаллитной коррозии |
| 10Х18Н11БЛ | 800 |  | - |  | Те же детали, а также детали газовых турбин и турбокомпрессоров. Детали аппаратов целлюлозной, азотной, пищевой и мыловаренной промышленности. Сталь не чувствительна к межкристаллитной коррозии. |
| 15Х23Н18Л | 900 |  | - |  | Детали установок для химической, нефтяной и автомобильной промышленности. Детали печной арматуры. При температурах 600 – 800 0С склонна к охрупчиванию из-за образования  - фазы. |
| 15Х18Н22В6М2РЛ 20Х21Н46В8РЛ | 800 800 |  | 1000 1000 |  | Детали авиационных двигателей (рабочие и силовые лопатки газовых турбин) |
| 35Х18Н24С2Л | - |  | 1000 - 1200 |  | Сильнонагруженные детали, работающие при высоких температурах (печные конвейеры, шнеки, крепежные детали) |
| 12Х18Н12М3ТЛ | 800 |  | - |  | Детали, устойчивые при воздействии сернистой кипящей, фосфорной, муравьиной, уксусной и других кислот, а также детали длительное время работающие под нагрузкой при температуре до 800 0С. |

Таблица 1.15.

# Назначение и общая характеристика кавитационно-стойких и износостойких сталей.

| Сталь | ## Назначение и основные свойства |
| --- | --- |
| ## Сталь мартенситного класса |  |
| ## 10Х12НДЛ | Элементы сварных конструкций рабочих колёс гидротурбин, детали гидротурбин (лопасти и другие детали), работающие в условиях кавитационного разрушения. Коррозионно– и эрозионностойкая в условиях проточной воды. Сталь не склонна к отпускной хрупкости. |
| Сталь аустенитно-ферритного класса. |  |
| ## 10Х18Н3Г3Д2Л | Литые лопатки и сварно-литые детали рабочей части гидротурбин, работающие при напорах, не превышающих 80 Л/ч, в сечении до 300 мм. Кавитационно-стойкая, имеет повышенную стойкость от песчаной эрозии по сравнению со сталью 10Х12НДЛ. |
| ## Стали аустенитного класса |  |
| 120Г13Х2БЛ, 110Г13Л. | Корпуса вихревых и шаровых мельниц, щёки дробилок, трамвайные и железнодорожные стрелки и крестовины, гусеничные траки, звёздочки, зубья ковшей экскаваторов. Сталь имеет сопротивление износу при одновременном воздействии высоких давлений или ударных нагрузок, высокую хладостойкость. Сталь 110Г13Х2БРЛ имеет высокую стойкость против абразивного изнашивания. |

По назначению стали, отливки разделяют на три группы: 1-отливки общего назначения; 2-отливки ответственного назначения и 3-отливки особо ответственного назначения (см. табл. 1.17.).

Для отливки основными контролируемыми показателями являются: внешний вид, размеры, химический состав, а для отливок ответственного назначения и механические свойства (m, b, , KCU).

По структуре целесообразно классифицировать легированные и нелегированные стали, так как одинаковые структурные составляющие в зависимости от количества растворенного в них легирующего элемента обладают различными свойствами. Отливки из углеродистой стали, могут иметь ферритную и перлитную структуры и относиться соответственно к ферритному и перлитному классам. Следует отметить, что в реальных сплавах (даже низкоуглеродистых) чисто ферритной структуры не наблюдается. По границам зёрен феррита выпадает третичный цементит. В заэвтектоидных углеродистых сталях наряду с перлитом выделяется вторичный цементит. Отливки из высоколегированных сталей по структуре делят на шесть классов.

### Таблица 1.16.

Термообработка и механические свойства высоколегированных сталей.

| Сталь | σт | σв | δ | ψ | KCU, Дж/см2 | Режим термообработки (to,C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### МПа |  | % |  |  |  |
|  | не менее |  |  |  |  |  |
| 12Х18Н9ТЛ | 195 | 450 | 25 | 32 | 59 | З,1050-1100,в,м, или возд.+0в,860-880 |
| 10Х18Н11БЛ | 195 | 450 | 25 | 35 | 59 | З,1100-1150, в. |
| 15Х23Н18Л | 295 | 540 | 25 | 30 | 98 | З,1050-1100, в. |
| 15Х18Н22В6М2РЛ | 195 | 490 | 5 | - | - | С,800,12-16ч, возд. |
| 20Х21Н46В8РЛ | - | 440 | 6 | 8 | 29 | С,900,15ч, возд. |
| 35Х18Н24С2Л | 295 | 550 | 20 | 25 | - | З,1150,в |
| 31Х19Н9МВБТЛ | 294 | 540 | 12 | 2 | 29 | З,1150-1180,в +С,700-800 |
| 12Х18Н12БЛ | 196 | 392 | 13 | 18 | 20 | З,1180,возд, двойное С,800,10ч и 750, 16ч |
| О8Х17Н34В5Т3Ю2Л | 690 | 790 | 3 | 3 | - | З,1150,возд+ С,750,32ч,возд. |
| 10Х12НДЛ | 450 | 650 | 14 | 30 | 30 | Н940-960,возд или З,950-1050, охлаждение 300ч+0в,650-680 |
| 10Х18Н3Г3Д2Л | 500 | 700 | 12 | 25 | 30 | Н,1070-1100, возд+01,800 +011,600 |
| 110Г13Х2БРЛ | 480 | 750 | 20 | 30 | 196 | З,1050-1100,в. |
| 130Г14ХМФАЛ | 450 | 900 | 50 | 40 | 250 | З,1120-1150,в. |

Таблица 1.17.

Группы отливок и перечень контролируемых показателей.

| Группа отливок | Назначение | Перечень контролируемых показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общее назначение (для деталей, конфигурация и размеры которых определяются только конструкционными и технологическими соображениями) | Внешний вид, размеры, химический состав. |
| 2. | Ответственное назначение (для деталей, рассчитываемых на прочность и работающих при статических нагрузках) | То же и механические свойства (предел текучести, предел прочности и т.д.) |
| 3. | Особо ответственное назначение (для деталей, рассчитываемых на прочность и работающих при циклических, динамических и ударных нагрузках) | То же и ударная вязкость |
| Примечание: в число контролируемых значений дополнительно могут быть включены механические свойства при повышенных или пониженных температурах, герметичность, микроструктура, пористость и другие характеристики, указанные в нормативно технической документации на отливку. |  |  |

По структуре целесообразно классифицировать легированные и нелегированные стали, так как одинаковые структурные составляющие в зависимости от количества растворенного в них легирующего элемента обладают различными свойствами. Отливки из углеродистой стали, могут иметь ферритную и перлитную структуры и относиться соответственно к ферритному и перлитному классам. Следует отметить, что в реальных сплавах (даже низкоуглеродистых) чисто ферритной структуры не наблюдается. По границам зёрен феррита выпадает третичный цементит. В заэвтектоидных углеродистых сталях наряду с перлитом выделяется вторичный цементит. Отливки из высоколегированных сталей по структуре делят на шесть классов.

По способу выплавки различают стали, полученные в печах с кислой и основной футеровками. Многие нелегированные (углеродистые) и значительная часть низколегированных сталей выплавляют в кислых печах, а средне- и высоколегированные в основных печах. Основной процесс выплавки необходим для приготовления стали с низким содержанием S и P.

Для выплавки литейных сталей широко применяют следующие плавильные агрегаты:

- Кислые и основные дуговые печи (сейчас в них выплавляют 90% литейных сталей для изготовления самых разнообразных по массе и конфигурации отливок в цехах массового и среднесерийного производства);

- Кислые и основные индукционные печи (в цехах, выпускающих мелкие отливки различного назначения);

- Кислые и основные мартеновские печи (в старых цехах при реконструкции их заменяют электропечами);

- Установки электрошлакового переплава (в цехах выпускающих особо ответственные отливки специального назначения);

- Конверторы с верхним кислородным душем (для производства крупных отливок преимущественно на металлургических заводах).

## Контрольные вопросы

- Какие виды литейных сталей Вы знаете?

- Как получают литейные стали?

- Какими свойствами обладают литейные стали?

- Для изготовления каких отливок применяются литейные стали?

1.4 Медные сплавы

Медные литейные сплавы делят на бронзы и латуни. Бронзы в свою очередь делят на оловянные (сплавы меди с оловом и другими элементами) и безоловянные (славы меди с алюминием, железом, марганцем, никелем и другими элементами).

Латуни – сплавы меди с цинком, кремнием, железом, марганцем, свинцом и др.

Медные сплавы наряду с достаточной прочностью имеют высокие антифрикционные свойства, хорошо противостоят коррозии в морской воде, паре и других средах, сохраняют высокую пластичность при низкой температуре. Они немагнитны, легко полируются и обрабатываются резаньем.

Оловянные бронзы широко применяют для изготовления арматуры, подшипников, шестерён, втулок, работающих в условиях трения, повышенного трения, воды и водяного пара. Хорошая жидкотекучесть бронз позволяет литьём в песчаные формы получать сложные по конфигурации отливки. Характерной особенностью сплавов этой группы является широкий интервал кристаллизации (150…200 0С), что обуславливает значительные трудности получения плотных отливок.

Безоловянные бронзы по механическим свойствам (табл. 1.19) коррозионным и антифрикционным свойствам превосходят оловянные.

Фасонные отливки изготовляют преимущественно  из сложнолегированных латуней, двойные латуни используют сравнительно редко. Легирование двойных латуней алюминием или кремнием повышает жидкотекучесть, коррозионную стойкость, механические свойства сплавов и уменьшает угар цинка при плавке. Вместе с тем алюминий и кремний повышают склонность латуней к газонасыщению и образованию пористости. Железо и марганец улучшают механические свойства латуней, но снижают жидкотекучесть. Олово, улучшая механические свойства латуней, не оказывает влияния на их литейные свойства.

Таблица 1.18.

Содержание легирующих элементов, % в некоторых медных литейных сплавах.

| Марка сплава | ##### Sn | ##### Pb | Al | Mn | Zn | Cu | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловянные бронзы (ГОСТ 613 – 79) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр010Ф1 | 9-11 | - | - | - | - | Ост. | 0,4-1,1Р |
| Бр010Ц2 | 9-11 | - | - | - | 1-3 | Ост. | - |
| Бр05Ц5С5 | 4-6 | 4-6 | - | - | 4-6 | Ост. | - |
| Бр03Ц12С5 | 2-3,5 | 3-6 | - | - | 8-15 | Ост. | - |
| Безоловянные бронзы (ГОСТ 493 - 79) |  |  |  |  |  |  |  |
| БрА9Мц2Л | - | - | 8-9,5 | 1,5-2,5 | - | Ост. | - |
| БрА9Ж3Л | - | - | 8-10,5 | - | - | Ост. | 2-4Fe |
| БрА10Ж3Мц2 | - | - | 9-11 | 1-3 | - | Ост. | 2-4Fe |
| БрС30 | - | 27-31 | - | - | - | Ост. | - |
| Латуни ГОСТ (17711 - 93) |  |  |  |  |  |  |  |
| # ЛЦ40С | # - | # 0,8-2 | # - | # - | # Ост. | # 57-61 | # - |
| # ЛЦ40Мц1,5 | # - | # - | # - | # - | # Ост. | # 57-60 | # - |
| # ЛЦ30А3 | # - | # - | # 2-3 | # 1-2 | # Ост. | # 66-68 | # - |
| # ЛЦ16К4 | # - | # - | # - | # - | # Ост. | # 78-81 | # 3-4,5Si |

Кремневая латунь ЛЦ16К4 обладает высокой жидкотекучестью, хорошо обрабатывается резаньем и сваривается. Её применяют для изготовления арматуры испытывающей повышенное воздушное и гидравлическое давление, работающей в агрессивных средах (морской соде, серной кислоте и т.д.).

Алюминиевые латуни, обладающие хорошей коррозионной стойкостью в морской воде, широко применяют в судостроении.

Марганцовые латуни применяют для изготовления жаростойких и коррозионно-стойких отливок.

Свинцовую латунь используют как антифрикционный материал.

1.4.1. Особенности плавки медных сплавов

Плавку медных сплавов ведут в тигельных и шахтных индукционных и отражательных печах, футерованных шамотом и кварцем. При плавке на воздухе медные сплавы окисляются и насыщаются водородом, что снижает свойства сплавов. Для защиты от окисления плавку сплавов ведут под покровом древесного угля или флюсов на основе фторидов стекла и соды. Чтобы предупредить образование твердых нерастворимых оксидов, медь перед введением легирующих элементов раскисляют 0,1…0,5% фосфора.

Для очистки сплавов от растворённого водорода и твёрдых неметаллических включений их подвергают продувке газами, вакуумированию, обработке флюсами и фильтрованию. Наиболее глубокую очистку расплавов даёт фильтрование через зернистые фильтры фторидов кальция и магния. Фильтры перед использованием подогревают до 700…800 0С.

Таблица 1.19.

Механические свойства и область применения безоловянных литейных бронз по ГОСТ 493 – 79.

| Марка бронзы | Способ литья | в, МПа | 5, % | НВ, МПа (кгс/мм2) | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  |  |  |
| БрА9Мц2Л БрА10Мц2Л | К;П | 392 490 | 20 12 | 784(80) 1078(110) | Антифрикционные детали; детали арматуры; работающие в пресной воде; топливе и паре при t<2500C |
| БрА9Ж3Л | К П | 490 392 | 12 10 | 980(100) | Арматура, антифрикционные детали |
| БрА10Ж3Мц2 | К П | 490 392 | 12 10 | 1176(120) 980(100) |  |
| БрА10Ж4Н4Л | К П | 587 | 6 5 | 1666(170) 1568(160) | Детали химической и пищевой промышленности, детали, работающие при повышенных температурах |
| БрА11Ж6Н6 БрА9Ж4Н4Мц1 | К;П | 587 | 2 12 | 2450(250) 1568(160) | Арматура, антифрикционные детали. Арматура для морской воды. |
| БрС30 БрСу3Н3Ц3С20Ф БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | К К П | 58,7 157 607 | 4 2 18 | 245(25) 637(65) - | Антифрикционные детали. |
| Примечания: 1. Условные обозначения способа литья: К - литьё в кокиль: П – литьё в песчаную форму. 2. В марке БрА9Ж3Лпри литье в кокиль допускается относительное удлинение не менее 6%, если твёрдость НВ превышает 1568 МПа (160 кгс/мм2). |  |  |  |  |  |

Медные сплавы модифицируют с целью измельчения зерна и нейтрализации вредных примесей. Для измельчения зерна в сплавы вводят 0,15…0,2% тугоплавких элементов (Ti, V, Zr, B, W, Mo). Для нейтрализации вредного влияния примесей висмута, сурьмы, мышьяка и свинца в двойные латуни  вводят до 0,2% кальция, до 0,3% церия или циркония.

## Контрольные вопросы

- Какие виды медных сплавов Вы знаете?

- Какими свойствами обладают медные сплавы?

- Для изготовления каких отливок применяются медные сплавы?

1.5 Алюминиевые литейные сплавы

Алюминиевые сплавы, благодаря низкому удельному весу, высокой удельной прочности, электро- и теплопроводности, широко применяют в машиностроении, приборостроении и электротехнической промышленности.

Химический состав алюминиевых сплавов их механические свойства, а так же возможность их применения для литья в песчаные формы, под давлением, в кокиль, по выплавляемым моделям и в оболочковые формы даны в ГОСТе 2685 – 81.

Для изготовления фасонных отливок используют сплавы, которые в зависимости от компонентов, добавляемых к алюминию, подразделяют на пять групп (табл. 1.20.).

Таблица 1.20.

Химический состав, % некоторых алюминиевых литейных сплавов (ГОСТ 2685 - 81).

| Группа сплавов | Марка сплава | Si | Cu | Mg | Mn | Другие элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛ2 АЛ4 АЛ9 | 10-13 8-10,5 6-8 | - - - | - 0,17-0,3 0,2-0,4 | - 0,2-0,5 - | - - - |
| 2 | АЛ АК7М2 АЛ32 | 4,5-5,5 6-8 7,5-8,5 | 1,5-3 1,5-3 1-1,5 | 0,35-0,6 0,2-0,6 0,3-0,5 | 0,6-0,9 0,2-0,6 0,3-0,5 | - - 0,1-0,3Ti |
| 3 | АЛ7 АЛ19 | - - | 4-5 4,5-5,3 | - - | - 0,6-1 | 0,15-0,35Ti |
| 4 | АЛ8 АЛ27 | - - | - - | 9,3-10 9,5-10,5 | - - | - 0,05-0,15Ti 0,05-0,15Be 0,05-0,2Zr |
| 5 | АЛ1 АЛ30 АК21М2,5Н2,5 | - 11-13 20-22 | 3,75-4,5 0,8-1,5 2,2-3 | 1,25-1,75 0,8-1,3 0,2-0,5 | - - 0,2-0,4 | 1,75-2,25Ni 0,8-1,3Ni 2,2-2,8Ni 0,1-0,3Ti 0,2-0,4Cr |
| Примечание: остальное Al |  |  |  |  |  |  |

Основным компонентом (кроме алюминия) в сплавах является: 1 группы – кремний, 2 группы – кремний и медь, 3 группы – медь, 4 – магний. В пятую группу входят сложнолегированные сплавы.

В табл. 1.21 приведены технологические свойства и назначение некоторых марок литейных алюминиевых сплавов.

# Таблица 1.21.

Основные технологические свойства и применение некоторых алюминиевых литейных сплавов.

| Марка сплава по ГОСТ2685-81 | Обрабатываемость резаньем | Свариваемость | Коррозионная стойкость | Рабочая температура 0С не более |  | Примеры применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| АЛ1 | Хорошая |  | Пониженная |  | 300 | Поршни и малоребристые головки цилиндров |
| АЛ2 | Пониженная | Хорошая |  |  | 200 | Тонкостенное литьё |
| АЛ3 | Удовлетворительная |  |  |  | 275 | Детали малой и средней нагруженности (корпуса и арматура приборов) |
| АЛ4 | Пониженная | Хорошая |  |  | 200 | Крупные и средние сложные по конфигурации высоконагруженные детали ответственного назначения |
| АЛ5 | Удовлетворительная |  |  |  | 250 | Средненагруженные корпусные детали, головки цилиндров поршневых двигателей |
| АЛ6 |  |  |  |  | 225 | Детали карбюраторов и арматура двигателей |
| АЛ7 | Хорошая | Пониженная |  |  |  | Небольшие несложной формы детали, работающие при средних нагрузках |

Продолжение табл. 1.21.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЛ8 | Хорошая | Удовлетворительная | Отличная | 80 | Высоконагруженные детали, а также детали, воспринимающие повышенные вибрационные нагрузки |
| АЛ9 | Удовлетворительная | Хорошая |  | 200 | Средне нагруженные детали сложной конфигурации |
| АЛ10В |  | Удовлетворительная | Пониженная | 250 | Различные машиностроительные детали. Не рекомендуется для поршней. |
| АЛ19 | Хорошая |  |  | 300 | Детали сравнительно простой формы, работающие в условиях повышенных статических и ударных нагрузок. |
| АЛ20 | Хорошая | Удовлетворительная | Удовлетворительная | 275 | Различные детали. |
| АЛ21 |  |  | Пониженная | 325 | Крупногабаритные детали. |

1.5.1. Особенности плавки и литья алюминиевых сплавов

При плавке на воздухе алюминиевые сплавы окисляются и насыщаются водородом. По мере окисления на их поверхности образуется оксидная плёнка. В процессе плавки оксидные плёнки разрушаются, их обрывки замешиваются в расплаве, а, попадая в отливки, ослабляют их сечения, снижают прочность.

Алюминиевые сплавы растворяют до 3 см3 водорода на 100 г расплава. Щелочные и щелочноземельные металлы увеличивают растворимость водорода в сплавах.

Проведение плавки под флюсом предохраняет алюминиевые расплавы от окисления и насыщения водородом. Для сплавов, содержащих не более 1% магния, в качестве покрывного флюса применяют смесь хлоридов натрия и калия (55%) в количестве 1…2% от массы шихты. Для алюминиевых сплавов, содержащих более 1% магния, в качестве флюса используют карналлит (MgCl2 KCl) и смесь карналлита с 10…15% фторида кальция или магния. В тех случаях, когда применение флюса невозможно, защиту этих сплавов от окисления проводят введением 0,01…0,05% бериллия. В последние годы для этой цели успешно применяют газовые смеси, например воздух с 0,1% шестифтористой серы (SF6).

Из газов печной атмосферы для алюминиевых сплавов наиболее опасны пары воды. Взаимодействие их с алюминием приводит к загрязнению расплавов оксидными плёнками и насыщению водородом:

2Al+3H2O  Al2O3+6H.

В целях предотвращения такого взаимодействия принимают ряд мер для удаления влаги: сушат шихтовые материалы, прокаливают футеровку печей и разливочных ковшей, окрашивают плавильный инструмент, сушат и переплавляют флюсы. Однако полностью предотвратить окисление не удаётся. Поэтому перед заливкой в формы сплав необходимо рафинировать.

Рафинирование сплава от взвешенных неметаллических включений водорода осуществляют продувкой инертными газами (аргон, азот) и активными (хлор, смесь азота с 10% хлора) и последующим фильтрованием через зернистые и спечённые фильтры.

Технология продувки состоит в пропускании газов через пористые вставки из спечённого глинозёма для получения газовых пузырьков диаметром 1,5…2 мм. Продувку азотом проводят при 720…730 0С в течении 15…20 мин (в зависимости от объёма расплава) с расходом газа 0,5…1 м3 на тонну расплава. Рафинирование смесью азота с хлором проводят при 710…720 0С в течение 10…12 минут с расходом газа 0,5…0,8 м3 на тонну расплава.

При рафинировании хлоридами последние вводят в расплав в количестве 0,1…0,3% при температуре 720…750 0С. Взаимодействие хлоридов с алюминием сопровождается образованием хлористого алюминия, пары которого действуют также как азот или аргон. Для удаления мелких пузырьков рафинирующих газов расплавы после рафинирования отстаивают в течение 10…15 мин.

Рафинирование флюсом осуществляется при температуре 730…750 0С, расход флюса 0,5…1% от массы расплава. Перед использованием флюс переплавляют для удаления кристаллизованной влаги. Обезвоженный флюс насыпают на поверхность расплава или вводят в расплав, который энергично перемешивают.

Вакуумирование алюминиевых сплавов ведут при остаточном давлении 6,6…13,3 МПа в течение 15…20 минут.

Эффективным способом очистки от неметаллических включений и плён является фильтрование расплавов через сетчатые, зернистые или пористые керамические фильтры. Сетчатые фильтры, изготовленные из стеклоткани с размером ячейки от 0,50,5 до 1,51,5 мм или титана, установленные в литниковых чашах, под стояками или в шлакоуловителях, позволяют в 1,5…2 раза снизить количество попавших в отливку включений и плён, размер которых больше размера ячейки сетки.

Значительно больший эффект дают зернистые фильтры, представляющие собой слой (толщиной 100…150 мм.) зёрен фильтрующего материала диаметром 5…10 мм. Такие фильтры изготовляют из магнезита, графита, сплавов хлоридов и фторидов, алунда и других материалов. При оптимальных условиях фильтрования зернистые фильтры работают в 2…4 раза эффективней, чем сетчатые.

Эффективность операций рафинирования перечисленными способами контролируют с помощью технологических проб, химического и газового анализа.

Алюминиевые сплавы модифицируют с целью измельчения зёрен. Для измельчения зерен в расплавы вводят титан, цирконий, бор, ванадий, титан совместно с бором. Измельчение зерен отливок повышает однородность их механических свойств в различных по толщине сечениях и увеличивает относительное удлинение. В качестве модификаторов используют смесь фтористого и хлористого натрия (33% NaCl, 67% NaF) или (25% NaF, 62,5% NaCl, 12,5% KCl). В некоторых случаях модифицирование совмещают с рафинированием, используя для этой цели универсальный флюс (40% NaF, 45% NaCl, 15% Na3AlF6).

Эффект от модифицирования натрием сохраняется в течение 20…30 мин. Модифицирующие действие стронция, который вводят в расплав лигатурой алюминий – стронций (Sr 10%), при температуре 750…780 0С, сохраняется более 3 ч.

Заэвтектические силумины модифицируют с целью измельчения первичных кристаллов кремния. В качестве модификатора используют фосфор, который вводят в расплавы в количестве 0,05…0,1% лигатурой медь – фосфор или смесью красного фосфора (20%) с фторцирконатом калия (K2ZrF6) (10%)и хлористым калием (70%) при 790…825 0С.

Для измельчения формы выделения кристаллов железистой составляющей (получение компактных, округлых кристаллов вместо иглообразных, резко снижающих пластические свойства) в алюминиевые сплавы вводят 0,3…0,4% марганца или бериллия.

Тщательно очищенный расплав может быть опять загрязнен в процессе заливки форм. Падение струи металла с высоты более 300 мм вызывает вспенивание и образование оксидов, часть которых попадает в отливки. Для алюминиевых сплавов недопустимо образование оксидов, часть которых попадает в отливку. В связи с этим применяют расширяющиеся литниковые системы, обеспечивающие отделение неметаллических включений и минимально допустимую линейную скорость движения струи расплава на выходе из питателей. Очень часто в шлакоуловителях устанавливают сетки (из стеклоткани, титана, стержневой смеси), усложняют литниковые системы поворотами, используют зернистые фильтры.

Алюминиевые сплавы склонны к образованию усадочной пористости, устранение которой в отливках достигают установкой массивных прибылей, холодильников, а для ответственных отливок кристаллизацией под давлением сжатого воздуха в автоклавах.

Отливки из алюминиевых сплавов изготовляют всеми известными способами литья.

Очищают оливки на гидропескоструйных установках.

В зависимости от состава сплава отливки проходят термическую обработку по определённым режимам.

## Контрольные вопросы

- Какие виды алюминиевых литейных сплавов Вы знаете?

- Какими свойствами обладают алюминиевые литейные сплавы?

- Для изготовления каких отливок применяются алюминиевые литейные сплавы?

1.6. Магниевые литейные сплавы

Для изготовления фасонных отливок используют три группы магниевых сплавов: сплавы магния с алюминием и цинком, сплавы магния с цинком и цирконием, сплавы магния, легированные РЗМ (табл. 1.22).

Таблица 1.22.

Химический состав, %, некоторых магниевых сплавов (ГОСТ 2856-79).

| Группа сплавов | Марка сплава | Al | Mn | Zn | Zr | Другие элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЛ3 МЛ4 МЛ5 МЛ6 | 2,5…3,5 5…7 7,5…9 9…10,2 | 0,15…0,5 0,15…0,5 0,15…0,5 0,1…0,5 | 0,5…1,5 2…3,5 0,2…0,8 0,6…1,2 | - - - - | - - - - |
| 2 | МЛ8 МЛ12 | - - | - - | 5,5…6,6 4…5 | 0,7…1,1 0,6…1,1 | 0,2…0,8 Cd - |
| 3 | МЛ9 МЛ19 | - - | - - | - 0,1…0,6 | 0,4…1 0,4…1 | 0,2…0,8 In 1,9…2,6 Nd 1,4…2,2 Y, 1,6…2,3 Nd |
| Примечание: остальное Mg. |  |  |  |  |  |  |

Сплавы 1-й группы предназначены для производства высоконагруженных отливок, работающих в атмосфере с большой влажностью. Для повышения коррозионной стойкости в сплавы вводят 0,1…0,5 % марганца, а для снижения окисляемости 0,001…0,002 % бериллия или 0,5…0,1 % кальция. Сплавы этой группы относятся к числу высокопрочных. Основным упрочнителем в них является алюминий, растворимость которого в магнии при эвтектической температуре составляет 17,4%, а при нормальной - 2,8%. Цинк также упрочняет магний, но менее эффективно, чем алюминий.

Сплавы 2-й группы также относят к числу высокопрочных. Они отличаются от магниевых сплавов других групп повышенными механическими свойствами и хорошей обрабатываемостью резанием. Легирование их лантаном улучшает литейные свойства, несколько повышает жаропрочность и свариваемость, но снижает прочность и пластичность при нормальной температуре. Эти сплавы обладают удовлетворительными литейными свойствами, имеют измельченные цирконием зерна, способны упрочняться при термической обработке. Из них можно получать отливки с однородными свойствами в различных по толщине сечениях Их используют для изготовления отливок, работающих при 200…250 °С и высоких нагрузках.

Сплавы 3-й группы обладают высокой жаропрочностью и хорошей коррозионной стойкостью. Они предназначены для длительной работы при 250…350°С и кратковременной при 400°С. Эти сплавы имеют хорошие литейные свойства, высокую герметичность, малую склонность к образованию микрорыхлот и усадочных трещин, высокие и однородные механические свойства в сечениях различной толщины. Сплавы с редкоземельными элементами применяют для изготовления отливок, работающих под воздействием статических и усталостных нагрузок.

Для изготовления отливок чаще используют сплавы первой группы. Лучшими литейными свойствами обладают сплавы МЛ5 и МЛ6.

1.6.1 Особенности плавки и литья

Плавка магниевых сплавов сопряжена с рядом трудностей, связанных, прежде всего с их легкой окисляемостью. На поверхности магниевых расплавов, в отличие от алюминиевых, образуется рыхлая пленка оксида, не предохраняющая металл от дальнейшего окисления. При незначительном перегреве магниевые расплавы легко воспламеняются. В процессе плавки магний и его сплавы взаимодействуют с азотом, образуя нитриды, и интенсивно поглощают водород (до 30 см3 на 100 г расплава). Оксиды и нитриды, находясь во взвешенном состоянии, обусловливают снижение механических свойств сплава и образование микропористости в отливках.

Для предотвращения интенсивного взаимодействия с печными газами плавку магниевых сплавов ведут под флюсами или в среде защитных газов. При плавке большей части магниевых сплавов применяют флюс ВИ2 (40…48% МgCl2, 30…40% КСl, 5% ВаСl2, 3…5% СаF2) и ВИЗ (33…40% МgCl2, 25…36% КСl, 15…20% СаF2, 7…10% МgO), основой которых является карналлит. Покровные флюсы для сплавов с редкоземельными элементами не должны содержать хлористый магний (22…26% КСl, 17…20% NаСl, 35…39% СаСl2, 19…23% ВаСl2, 2…5% СаF2), так как он взаимодействует с РЗМ с образованием хлоридов, увеличивая их потери до 20%.

Применение флюсов вызывает ряд нежелательных явлений. Попадание флюса в тело отливки приводит к образованию очагов интенсивной коррозии из-за их высокой гигроскопичности; существенно ухудшаются условия труда. Поэтому в настоящее время широко применяют безфлюсовую плавку, используя для защиты магниевых расплавов газовые смеси (воздух с шестифтористой серой или фторидом бора, углекислый газ и др.). В производственных условиях чаще всего используют смесь воздуха с 0,1% шестифтористой серы.

В зависимости от масштаба производства и массы отливок применяют три способа плавки литейных магниевых сплавов: в стационарных тиглях, выемных тиглях и дуплекс-процессом (в индукционной печи-тигле). Плавку в стационарных тиглях ведут при массовом или крупносерийном производстве мелких отливок. Сплавы в этом случае расплавляют под флюсом ВИ2 в толстостенных стальных тиглях. После рафинирования и модифицирования расплавы отстаивают в течение 10…15 мин при температуре 700…720°С, а затем небольшими ковшами разливают по формам. Остаток металла (25…30% объема расплава в тигле), загрязненный неметаллическими включениями и флюсом, после каждой плавки сливают и подвергают переплавке и рафинированию.

При изготовлении крупных отливок плавку ведут в выемных сварных стальных тиглях чайникового типа под флюсом ВИЗ. Этот флюс имеет меньшую плотность, чем флюс ВИ2, поэтому всплывает на поверхность расплава и во время заливки форм удерживается в тигле перегородкой. Для заполнения форм используют 2/3 объема расплава; 1/3 объема, загрязненного флюсом и неметаллическими включениями, направляют на переплав и рафинирование.

При дуплекс-процессе после расплавления в индукционных тигельных печах под флюсом расплав переливают в выемные тигли, в которых осуществляют рафинирование и модифицирование.

Выплавка большей части магниевых сплавов начинается с загрузки и расплавления покровного флюса (около 10% от массы шихты), затем загружается и расплавляется магний или подготовительный сплав, в который добавляются легирующие компоненты (Мn, Zn, Zr и РЗМ). Марганец вводят в виде хлористого марганца при 850°С, цирконий в виде фторцирконата калия или лигатуры магний — цирконий. РЗМ вводят в чистом виде или мишметаллом.

Для очистки от неметаллических включений магниевые расплавы фильтруют через зернистые фильтры из магнезита или графита, обрабатывают флюсом ВИ2 или ВИЗ или продувают газами (аргоном при 720…760 °С). Для связывания водорода в устойчивые гидриды в расплавы перед разливкой вводят до 0,1 % кальция.

Для измельчения зерна и повышения механических свойств магниевые сплавы, содержащие алюминий, подвергают модифицированию углеродсодержащими веществами (мелом, гексахлорэтаном, магнезитом, мрамором и др.) или перегревом. Перед модифицированием для предохранения от загорания в расплавы вводят 0,001…0,002% бериллия.

При модифицировании перегревом расплав нагревают в стальном тигле до 900°С, выдерживают при этой температуре 15…20 мин, а затем быстро охлаждают до температуры заливки. В процессе перегрева магниевые расплавы растворяют некоторое количество железа из стального тигля. При последующем быстром охлаждения железо выделяется в виде дисперсных частиц FeAl3, которые служат центрами кристаллизации для твердого раствора алюминия в магнии (Mg).

Более стабильные результаты достигают модифицированием углеродосодержащими веществами (0,3…0,6% от массы расплава). При 720…780°С модификаторы разлагаются с выделением углекислого газа, из которого магний восстанавливает углерод. В результате последующего взаимодействия с алюминием образуются тонкодисперсные карбиды алюминия (Al4C3), являющиеся центрами кристаллизации для Mg -твердого раствора.

Для измельчения зерен сплавов, не содержащих алюминия, в расплав вводят присадки циркония (0,5…0,7%) или кальция (0,05…0,15%).

При заливке форм предусматривают меры, предотвращающие попадание шлака и флюса в отливки, захват воздуха и окисление расплава. Для этого применяют литниковые чаши с пробками, вмещающие от 30 до 100% сплава, потребного для заполнения формы, устанавливают металлические сетки и зернистые фильтры. Эффективной мерой предотвращения попадания флюса в отливки является применение фильтров из магнезита, хорошо впитывающих хлориды.

Расширяющиеся литниково-питающие системы с тонкими ленточными стояками, щелевыми и многоярусными питателями, массивные прибыли (30…50% от массы отливки) должны обеспечить плавный подвод металла и рациональное питание отливки в процессе затвердевания.

Около 80% отливок из магниевых сплавов изготовляют в металлических формах (в кокилях и под давлением) и около 20 % в песчаных формах. Песчаные формы и стержни изготовляют из мелкозернистых песков.

Отличительной особенностью формовочных и стержневых смесей для этой группы сплавов является введение в их состав серы, буры, борной кислоты, технической мочевины и других веществ, предотвращающих взаимодействие расплава с материалом форм и стержней.

При заливке форм струю металла обязательно припудривают молотой серой, что предохраняет расплав от загорания. При изготовлении высоких отливок (высотой более 500 мм) широко используют метод литья с последовательной направленной кристаллизацией, предусматривающий подачу расплава в форму под уровень расплава через стальные подогреваемые трубки диаметром 10…12 мм и опускание формы с заданной скоростью. Трубки при этом остаются в исходном положении, нижний конец их все время находится под уровнем расплава.

Отличительной особенностью технологии является химическая обработка отливок перед их термической обработкой и сдачей на склад с целью получения плотного защитного слоя оксида на поверхности. В процессе химической обработки отливки обезжиривают в щелочном растворе, промывают в холодной воде, выдерживают в растворе хромового ангидрида для удаления остатков солей и флюсов, вновь промывают в воде, оксидируют в растворе двухромовокислого калия с азотной кислотой и хлористым аммонием для получения оксидной пленки, промывают и высушивают. После этого отливки подвергают термической обработке в атмосфере сернистого газа с принудительной циркуляцией.

Технология обрубки, пропитки и контроля отливок из магниевых сплавов аналогична технологии обработки отливок из алюминиевых сплавов.

## Контрольные вопросы

- Какие виды магниевых литейных сплавов Вы знаете?

- В чем состоят особенности плавки и литья магниевых сплавов?

- Какими свойствами обладают магниевые сплавы?

- Для изготовления каких отливок применяются магниевые литейные сплавы?

1.7. Выбор шихтовых и вспомогательных материалов. Методы расчета шихты

Качество используемых в промышленности сплавов зависит в первую очередь, от их химического состава. Для некоторых сплавов даже небольшие изменения состава сопровождаются большими отклонениями в заданных свойствах. Поэтому вопросам выбора шихтовых материалов должно уделяться серьезное внимание.

Чтобы правильно решить вопрос о предельно допустимых содержаниях примесных элементов в сплаве, следует учитывать требования, предъявляемые к нему в процессе службы изделий из этого материала, а также успешное проведение соответствующей обработки при изготовлении отливок.

Используемые шихтовые материалы должны быть такими по составу, чтобы обеспечивать получение готового сплава с количеством примесей, не превышающем допустимые пределы.

При составлении шихты для сплава должны быть учтены помимо чисто экономических показателей физические и химические свойства легирующих компонентов и основного металла. Цинк, например, при нагреве его выше температуры плавления сильно испаряется и энергично окисляется. Плавка алюминиевых сплавов в шамотных тиглях, содержащих кремнезем, сопровождается восстановлением последнего и переходом кремния в сплав, а алюминий, перейдя в оксиды, шлакуется имеющимся кремнеземом. Поэтому плавка алюминия в шамотных тиглях без специальной обработки поверхности тигля недопустима.

Если не учитывать поведение составляющих шихты в процессе приготовления сплавов, то можно получить состав их, в большей или меньшей мере отличающийся от расчетного. Снижение угара при плавке может быть осуществлено за счет применения лигатур, которое обусловлено также необходимостью получать сплав заданного состава.

Это особенно важно в тех случаях, когда легирующая добавка вводится в малых количествах, когда колебания в составе некоторых компонентов ограничиваются узкими пределами. Во всех случаях для получения сплава заданного состава необходимо применять исходные материалы с известным химическим составом.

Угар металлов при плавке сплавов зависит от многих факторов: продолжительности плавки, типа применяемых плавильных агрегатов, тщательности предохранения сплава от печной атмосферы, температуры перегрева, состава шихтовых материалов и т.д.

Содержание каждого компонента сплава в шихте рассчитывается с учетом его угара в ходе плавки по формуле

Сiш = (Сic  100)/(100 – Уi),							(1.5)

где Сic - заданное содержание данного компонента в сплаве, %;

Уi - угар данного компонента при плавке, % .

При определении количества компонента сплава, вносимого возвратом собственного производства, используют формулу

Сi = (Квсп  Сiвсп  Куi)/100,								 (1.6)

где Квсп - количество возврата собственного производства, %;

Сiвсп - содержание компонента сплава в возврате собственного производства, %;

Куi  - коэффициент усвоения компонента при плавке,

Куi  = (100-Уi)/100.								(1.7)

Количество остальных компонентов шихты (кроме возврата собственного производства) определяют по формуле

Кj = (Сic – Сi) 100/(Сij – Куi),							(1.8)

где Кj  - расчетное количество шихтового материала. %;

Сic - заданное содержание данного компонента в сплаве, %;

Сi - количество компонента сплава, уже внесенного в расплав, например, возвратом собственного производства, %;

Сij - содержание данного компонента сплава в шихтовом материале, %.

Исходными данными при расчете являются:

а) химический состав сплава по ГОСТу или ТУ;

б) оптимальный или расчетный состав сплава;

в) химический состав исходных шихтовых материалов;

г) угар отдельных составляющих сплава в процессе его изготовления.

Расчет шихты ведут, как правило, на 100 кг сплава. Это значительно упрощает расчет. При расчете следует брать средний химический состав на данный сплав или оптимальный химический состав в пределах ГОСТа и ТУ, при котором сплав имеет наилучшие свойства.

Расчеты шихты могут проводиться арифметическим, аналитическим или графическим методами, в том числе с использованием ПЭВМ.

1.7.1. Арифметический метод расчета шихты

Данный метод применяется при определении количества компонентов шихты с известным количеством возвратов и некоторых других шихтовых материалов (табл. 1.23, 1.24, 1.25). Расчетное содержание того или иного элемента в шихте определяется по формуле (1.5) или (1.6). Определив среднее содержание элемента в шихте, рассчитывают процентное содержание составляющих шихты.

Пример расчета шихты с применением лигатуры: задано приготовить 300 кг сплава Д16. Средний химический состав сплава - 4,4% Сu, 1,5% Mg, 0,6% Мn, 93,5% Al.

Исходные данные:

1) Алюминий чушковый марки А0.

2) Двойная лигатура Al - Mg марки АМг10, содержащая 10% Мg и 90% Al.

3) Двойная лигатура Al - Cu марки АМ50, содержащая 50% Сu и 50% А1.

4) Тройная лигатура Al - Cu. - Мn марки АМЦ 40-10, содержащая 40% Сu, 10% Mn, 50% Al.

5) Плавка будет производиться в отражательной пламенной печи. Угар компонентов: 1,5% Al,  2% Сu, 1,5% Мn, 4% .

Таблица 1.23.

Средний угар элементов при плавке алюминиевых и магниевых сплавов, %.

| Элемент | Сплавы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алюминиевые |  | магниевые |  |  |
|  | Тип плавильной печи |  |  |  |  |
|  | тигельная | отражательная |  | тигельная | отражательная |
| ##### Li Be B Na Mg Al Si P K Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Y Zr Mo Cd In Sn La* Ce ## Мишметалл Nd Pb* | До 10/до 15 2-3/5-10 2-3/3-5 2-3/3-5 2-3/3-5 0,8-1,0/2,0-3,0 1,0-1,5/2,0-3,0 33-5/5-15 1-2/2-3 1,0-1,5/2,0-5,0 0,5-1,0/1,0-2,0 0,5-1,0/2,0-3,0 1,0-1,5/2,0-3,0 0,5-1,0 0,5-1/1,0-1,2,0 0,5-1,0/1,0-2,0 0,5-2,0/2,0-5,0 - 1-2/2-5 0,5-1,0 До 2/до 5 - 0,2-0,5/1,0-1,5 - 0,5-1,0/1,0-2,0 1-3/3-5 - 0,5-2,0/1,0-2,0 | До15/до20 5-7/10-20 3-5/5-10 3-5/5-10 3-5/5-10 2-3/3-5 2-5/5-10 Более 5 2-3/3-55 2-5/5-10 1-2/2-3 1-2/2-3 1-2/4-5 2-5/5-10 0,5-1,0 1,0-1,2/1,0-1,5 2-3/3-10 - 3-55/5-10 0,5-2,0/1,0-2,0 До 5/до 10 - 1,0-1,5/1,0-2,0 - 1-2/2-3 3-5/5-20 - - |  | До 10/до 15 2-3/5-10 Более 2 2-4/3-5 1,0-1,5/2,0-3,0 0,5-1,0/1,0-1,5 0,2-1,0/1,0-3,0 Более 5 1,0-2,5/2,0-3,0 1,0-1,5/2,0-5,0 1-2/2-4 Более 1 0,2-1,0/2,0-3,0 ~1,0 ~1,0 1,0-1,5/1,5-2,0 0,5-2,0/2,0-5,0 до 1 1-2/2-5 Более 1 До 2/до 5 1 До 0,5/1,0-1,5 8/20-25 Более1 ## Более3 5/10-15 Более 2 | До 15/до 20 5-7/10-20 Более 4 4-6/6-12 1,5-2,0/2,0-5,0 1,0-1,5/1,5-2,0 2,0-3,0/3,5-5,0 Более 5 2,0-3,5/3,0-5,0 2-5/5-10 2-5/3-6 Более 2 2-3/3-10 ~1,5 ~1,5 1-2/2-3 2-3/2-10 - 3-5/5-10 Более 2 До 5/до10 - 1,0-1,5/1,0-2,0 - Более 2 Более 5 - Более 3 |

Таблица 1.24.

Средний угар элементов при плавке медных и цинковых сплавов, %.

| Элемент | Сплавы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Титановые |  | Медные |  | Цинковые |  |  |
|  | Тип плавильной печи |  |  |  |  |  |  |
|  | тигельная | отражательная |  | тигельная |  |  | отражательная |
| ##### Li Be B Na Mg Al Si P K Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Y Zr Mo Cd In Sn La* Ce ## Мишметалл Nd Pb* | - - - - - 2,0-2,5 15-20 - - 0,1-0,2 До 0,1 15-20 10-15 10-15 - - - - До 0,1 До 0,1 - - 20-30 - - - - - | Более 15 2-3/3-5 Более 5 2-3/3-5 3-5/3-10 1,0-1,5/2,0-5,0 До 1/до 5 До 30/до 50 1,5-2,5/2,0-4,0 До 5/до10 Более 3 2-3/3-5 1,0-1,5/1-10 0,5-1,0/0,5-2,0 0,5-1,0/1,0-1,5 0,3-1,0/1,0-2,0 2-3/3-5 - 3-10/5-10 Более 2 6-20/20/40 - 0,5-1,0/1,0-1,5 - Более 2 Более 3 - 0,5-1,0/1,0-2,0 |  | Более 20 3-5/3-10 Более 5 3-5/5-10 5-10/10-20 2-3/2-5 1-5/5-10 30-40/40-70 2-4/4-8 До 10/до 36 Более 5 3-5/5-10 2-3/2-10 0,5-2,0/1,0-3,0 1,0-1,5/1,5-2,0 1,0-1,5/1,5-2,0 5-10/5-20 - 5-15/8-20 Более 3 15-40/40-50 - 1,0-1,5/1,0-3,0 - Более 3 Более 5 - 1-2/2-5 |  | Более 2 - - Более 2 До 2/3-5 0,5-1,0/2,0-3,0 до 1,5/2-3 - Более 1 До 1,5/2-5 - - 1-2/2-3 - До1 До 1,0-1,5-2,0 1,5-2,0/3,0-5,0 - - - 2-3/3-5 - До 0,5-До 2 - - - - 3-5/5-8 | Более 3 - - Более 3 3-5/5-10 2-3/3-5 2-3/3-5 - Более 1,5 2-5/5-10 - - 2-3/3-5 - До 1,5 1,0-1,5/1,5-2,5 3-5/5-8 - - - 3-5/5-8 - 1,0-2,5/до 4 - - - - 5-8/8-10 |

Таблица 1.25.

Угар элементов при выплавке чугуна, %.

| Плавильныйагрегат | Футеровка | ## Элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | ##### Ni | Cu | Fe |
| Вагранка холодного дутья | Кислая | 8-(+8) | 10-35 | 15-40 | 0 | +(25-100) | 15-20 | До 10 | До 10 | 5-7 |
|  | Основная | 10- (+15) | 35-550 | 10-15 | До 30 | 10-30 | 15-30 | До 10 | До 10 | 5-10 |
| Вагранка горячего дутья | Кислая | 10-(+8) | 10-(+10) | 10-30 | 0 | +(10-50) | 10-15 | До 5 | До 5 | 5-7 |
|  | Основная | 10-(+12) | 20-25 | 10-20 | До 10 | 20-50 | 10-20 | До 5 | До 5 | 5-10 |
| Дуговая электропечь | Кислая | +(-5-10) | 0 | 15-20 | 0 | До 30 | 15-30 | До 10 | До 10 | 5-7 |
|  | Основная | +(3-5) | 5-10 | 10-15 | До 20 | 20-50 | 15-30 | До 10 | До 10 | 5-10 |
| Индукционная печь* | Кислая | 5-15 | 33-(+5) | 10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 |
|  | Основная | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 |
| Индукционная печь** | Кислая | 15-20 | 5-10 | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 |
|  | Основная | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 |
| * Печь промышленной частоты. ** Печь высокой частоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Методика расчета

1. Определяем состав металлической завалки:

а) магния	(1,5  100)/(100 – 4) = 1,562 кг;

б) меди	(4,4  100)/(100 – 2) = 4,490 кг;

в) марганца	(0,6  100)/(100-1,5) = 0,609 кг;

г) алюминия	(93,5  100)/(100-1,5) = 94,924 кг.

2. Определяем необходимое количество лигатур:

а) тройной лигатуры Al - Сu - Мn. Расчет ведется по марганцу

(0,609  100)/10 = 6,09 кг.

С лигатурой вносятся:

марганца 0,609 кг;

меди (6,09  4,0)/10 = 2,436 кг;

алюминия 6,09 - (0,609 + 2,436) = 3,045 кг.

б) двойной лигатуры Al - Сu. Расчет ведется по меди.

[(4,490 - 2,436)  100]/50 = 4,108 кг.

С лигатурой вносятся: 2,054 кг меди и 2,054 кг алюминия;

в) двойной лигатуры Al - Mg. Расчет ведется по магнию.

(1,562  100)/10= 15,620 кг.

С лигатурой вносятся:

магния 1,562 кг;

алюминия 15,62 - 1,562 = 14,058 кг;

г) определяем суммарное количество каждого компонента, вносимого лигатурами:

меди 2,436 + 2,054 = 4,490 кг;

марганца 0,609 кг;

магния 1,56 кг;

алюминия 3,045 + 2,054 +14,058 = 19,157 кг.

3. Определяем количество алюминия, которое необходимо ввести в чистом виде:

94,924 - 19,057 =75,867 кг.

4. Определяем массу каждой составляющей шихты на одну плавку сплава (30 000 кг):

а) тройной лигатуры

(30000  6,09)/100 =1827 кг;

б) двойной лигатуры

(30000  4,108)/100= 1232 кг,

в) двойной лигатуры

(30000  15,62)/100=4686 кг;

г) алюминия

(30000  75,867)/100= 22760 кг.

Таким образом, шихта будет состоять из следующих компонентов, кг:

Алюминия марки А0			22760

Тройной лигатуры АМЦ 40-10		1827

Двойной лигатуры AM 50		1232

Двойной лигатуры АМг 10		4686

Всего:						30505

1.7.2. Графический метод расчета шихты

Графический расчет шихты применяется при сравнительно малом количестве шихтовых материалов. Для большого количества компонентов этот метод применяется лишь в качестве проверки по нескольким элементам. Метод достаточно прост и удобен, но вследствие сравнительно малой точности применим только для расчета шихт сплавов с большими перепадами верхних и нижних пределов содержания основных элементов. К графическим методам расчета шихт относятся:

- метод параллельных координат;

- метод построения треугольника;

- метод построения многоугольника.

Пример расчета шихты методом параллельных координат по одному элементу сплава шихты из двух компонентов. Требуется приготовить латунь Л70 в количестве 1500 кг из отходов латуней Л90 и Л63. Их химический состав: Л70 Сu = 69…72%, Zn = 28…31%, для расчета принят оптимальный состав с Сu = 71%, Zn = 29%; Л90 - Сu = 88% , Zn = 12%; Л63 - Сu = 62%, Zn = 33%. Плавка производятся в канальной индукционной печи ИЛК - 1,6. Угар при компактной шихте Zn = 3,0%, Сu = 0,3%. С учетом угара в 100 кг сплава должно быть 71,21 кг меди; 29,9 кг цинка.

Построение графика параллельных координат (см. рис. 1.5).

Рис. 1.5. Пример расчета шихты методом параллельных координат.

От точки прямой АВ опускается перпендикуляр А1, равный недостатку содержания цинка в отходах Л90 по сравнению со сплавом Л70 (17,9 кг), и от точки В перпендикуляр В2, равный избытку цинка в Л63 по сравнению с Л70 (3,1 кг). Точка С прямой 1-2 делит АВ на отрезки в масштабе; АС = 84 кг и ВС = 16 кг, соответствующие количеству латуни Л63 = 84 кг и Л90 = 16 кг в шихте.

Проверка на содержание

Zn = (34  33 + 16  12)/100 = 29,7 кг - это близко к заданному.

Составляем шихтовую карту

Шихтовые материалы:	Количество, кг

1) Отходы Л63		1260,0

2) Отходы Л90		240,0

Всего:				1500,0

1.7.3. Расчет шихты с применением ЭВМ

Ручной расчет шихты становится громоздким и утомительным, если число шихтовых материалов превышает семь-восемь. Кроме того, в таком расчете не участвует оценка стоимости шихтовых материалов. В связи с этим прибегают к расчету щихты на ЭВМ. Использование ЭВМ позволяет найти оптимальный набор шихтовых материалов по стоимости. Эта задача обычно решается методами линейного программирования. Балансовые соотношения по расчетным элементам и ограничениям по количеству шихтовых материалов при линейном программировании могут быть заданы как в виде равенств, так и неравенств. При этом нижний и верхний пределы по содержанию элементов устанавливают, исходя из регламентируемого состава сплава с учетом отклонений, обусловленных колебанием содержания легирующих элементов.

Ограничения по числу компонентов шихты также задают в виде равенств или неравенств. Кроме того, в число расчетных уравнений включают целевую функцию, которая является математическим выражением общей стоимости шихты:

Ц = Цx/100 + Цy/100 + Цz/100 + Цl/100 => min, 				(1.9)

где Ц - стоимость шихты для выплавки I т сплава, руб./т;

Цx…Цl - цены компонентов шихты, руб./т;

х…1 - масса каждого шихтового материала, необходимая для выплавки 100 кг сплава.

Таким образом, расчет оптимального состава шихты заключается в нахождении минимального значения целевой функции Цmin при условиях-ограничениях, которые представляют собой систему балансовых соотношений по всем расчетным легирующим компонентам сплава и примесям, по видам шихтовых материалов (собственные возвраты, отходы со стороны, свежие и вторичные металлы и сплавы) и по общему количеству шихты.

Практически задача сводится к введению в ЭВМ целевой функции и системы балансовых соотношений в натуральной форме или в виде матрицы из коэффициентов целевой функции и балансовых соотношений и подаче команды на расчет.

Аналитический метод расчета шихты

Данный метод расчета применяется при большом количестве шихтовых компонентов и заключается в составлении систем уравнений, в которых неизвестными являются содержания элементов в шихте и, например, в чугуне. Для упрощения расчета задаются значениями двух или трех неизвестных. Количество уравнений должно быть равно числу неизвестных. В этом методе также удобно вести расчет на 100 кг шихты.

Допустим, что в отливках необходимо получить 1,9% Si и 0,65% Мn. В вагранке примем угар кремния 10% и марганца 20%. Тогда с учетом угара в шихту необходимо ввести кремния и марганца

Si = (1,9  100)/(100 – 10) = 2,1%;

Мn = (0,65  100)/(100 – 20) = 0,8% .

Допустим, что шихту можно приготовить из четырех сортов металла, химический состав которых по кремнию и марганцу приведен в табл.1.26.

В шихте возврат собственного производства составляет 40%, металлическая шихта из трех сортов доменных чугунов - 60%.

Для того, чтобы убедиться, что можно составить шихту из компонентов, приведенных в таблице, предварительно выясним возможность получения требуемых содержаний кремния и марганца.

Среднее содержание кремния в доменных чугунах

Si =(2,1 + 2,3 + 2,2)/3 = 2,2%,

а в ломе 8%, откуда среднее содержание кремния в 100 кг шихты

Si = [(60  2,2/100) + (40  2/100)] = 2,1 кг.

Таблица 1.26.

Химический состав шихты, %.

| Компоненты | Содержание | ##### Si | Мn |
| --- | --- | --- | --- |
| Литейный чушковый чугун А Б С Возврат собственного производства | х y z 40 | 2,1 2,3 2,2 2.0 | 0,9 0.95 0,8 0,7 |

Аналогично определяем содержание марганца

Мn = 60/100((0,9 + 0,95 + 0,8)/3) + (40/100) 0,7 = 0,81 кг.

Для нахождения неизвестных величин х, у, z составляем три уравнения, причем массу шихты при расчете принимаем равной 100 кг. Тогда содержание компонентов в процентах будет равно их массе в килограммах.

Первое уравнение

x + y + z + 40 = 100 или х + у + z = 60.

Второе уравнение для кремния

1,1x + 2,3у + 2,2z + 40  2,03 = 100  2,1 или 1,1х + 2,3у + 2,2z = 130.

Третье уравнение для марганца

0,9x + 0,95у + 0,8z + 40  0,7 = 100  0,8 или 0,9х + 0,95у + 0,8z = 52.

Выразив x через у и z, после преобразования получим два уравнения с двумя неизвестными

0,2у + 0,1z  = 4 и 0,lу - 0,1z  = -2.

После сложения обоих уравнений находим у:

0,25у = 2,0, откуда у = 8.

Подставив в одно из уравнении значение у, получим z = 24.

Величину х найдем из уравнения

х + 8 + 24 = 60, откуда х = 28.

На основании проведенного аналитическим методом расчета можно написать состав шихты на 100 кг металлической завалки

Чугун сорта						Содержание, кг

А								28,0

Б 								8,0

С								24,0

Возврат собственного производства.			40,0

Итого								100,0

Расчет шихты на ПЭВМ

Требуется рассчитать шихту для получения сплава марки АЛ4-1 в индукционной тигельной печи (шихта - компактная). Химический состав сплава и шихтовых материалов, а также необходимые для составления матрицы данные приведены в табл.1.27.

Для сплава АЛ4-1 основными контролируемыми примесями являются Fe, Сu и Zn. Содержание основных и примесных элементов в лигатурах Al - Mg - Mn, Al - Mn, Al - Mg и Al - Ti определяется исходя из содержания этих элементов в лигатурах, а также химического состава первичных металлов, используемых для приготовления лигатур (табл. 1.28) и определяется по формуле

Элиг=xiyi100%									(1.10)

где Элиг - фактическое содержание элемента в лигатуре, %;

хi - содержание элемента в первичном металле, %;

yi - регламентированное содержание элемента в лигатуре, %.

Матрица для поиска оптимального состава шихты с использованием симплексного метода представлена в табл.1.29.

Расчет шихты ведут, используя программу SHIXTA, разработанную во Владимирском государственном университете. Сначала задают размеры матрицы m и n (в данном примере m = n = 11), затем вводят верхний н нижний пределы содержания основы сплава и легируюших элементов, предельно допустимые содержания примесных элементов и саму матрицу.

После выполнения расчета получены следующие значения переменных Xi:

X1 =0,15178; 		X5 =0,00091;	X9 = 0,02456;

X2 = 0; 			X6 = 0; 		X10 = 0;

X3 =0,65504; 		X7 =0,01546; 	X11 = 0.;

X4 =0,17766; 		X8 = 0;

Т. е. шихта для получения сплава АЛ4-1 состоит из 6 компонентов, взятых в количестве, кг:

Алюминий марки А85				15,178

Силумин марки СИЛ00				65,504

Силумин марки СИЛ1				17,766

Титановая губка марки ТГ100			0,091

Лигатура Al – Mg – Mn				1,546

Лигатура Al – Mn					2,456

Итого							102,541

Расчетное содержание сплава, легирующих и примесных элементов в шихте составляет, %:

Al – 92,475; Mg – 0,309; Si – 10,660; Mn – 0,508; Ti – 0,152; Fe – 0,24891; Cu – 0,02696; Zn – 0,06965;  - 0,6.

Стоимость компонентов шихты для приготовления сплава АЛ4-1 составляет 928,41 руб/т.

## Контрольные вопросы

- Как производится выбор шихтовых материалов для получения сплава?

- Как производится расчет шихты арифметическим методом?

- Как производится расчет шихты графическим методом?

- Как производится расчет шихты с применением ЭВМ?

Таблица 1.27.

Химический состав сплава и шихтовых материалов и исходные данные для составления матрицы.

| ## Элементы | ## Содержание элементов % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение | Цена, руб/т* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основные |  |  |  |  | примесные |  |  |  |  |  |  |
|  | Mg | Si | Mn | Ti | Al |  | Fe | Cu | Zn |  |  |  |
| Хим. состав сплава % | 0,17-0,30 | 8,0-10,5 | 0,2-0,5 | 0,08-0,15 | 88,55-91,55 |  | 0,30 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | - | - |
| Угар элементов % | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |  | - | - | - | - | - | - |
| Хим. состав сплава с учетом угара % | 0,175-0,309 | 8,122-10,66 | 0,203-0,508 | 0,081-0,152 | 89,444-92,475 |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | - | - |
| Алюминий марки А85 | - | 0,06 | - | 0,01 | 99,85 |  | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | Х1 | 985 |
| Алюминий марки А5 | - | 0,3 | - | 0,03 | 99,5 |  | 0,3 | 0,02 | 0,06 | 0,5 | Х2 | 780 |
| Силумин марки СИЛОО | - | 13,0 | 0,05 | 0,05 | 89,52 |  | 0,2 | 0,03 | 0,08 | 0,48 | Х3 | 905 |
| Силумин марки СИЛ1 | - | 12,0 | 0,05 | 0,15 | 86,64 |  | 0,5 | 0,03 | 0,08 | 1,36 | Х4 | 805 |
| Магний марки Мг90 | 99,9 | 0,01 | 0,04 | - | 0,02 |  | 0,04 | 0,005 | - | 0,1 | Х5 | 1130 |
| Титановая губка марки ТГ100 | - | 0,02 | - | 99,69 | - |  | 0,07 | - | - | 0,31 | Х6 | 2640 |
| Лигатура Al-Mg-Mn | 19,98 | 0,072 | 9,658 | 0,14 | 69,864 |  | 0,55 | 0,011 | - | 0,51 | Х7 | 1048 |
| Лигатура Al-Mg | 9,99 | 0,091 | 0,004 | 0,018 | 89,822 |  | 0,11 | 0,009 | - | 0,19 | Х8 | 1010 |
| Лигатура Al-Mn | - | 0,09 | 9,65 | 0,018 | 89,82 |  | 0,34 | 0,012 | - | 0,53 | Х9 | 996 |
| Лигатура Al-Ti | - | 0,096 | - | 5,004 | 94,81 |  | 0,12 | 0,009 | - | 0,21 | Х10 | 1080 |
| Сплав АК2 | 0,2 | 9,5 | 0,2 | - | 87,7 |  | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 2,4 | Х11 | 750 |
| * Цены на 1 января 1991 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.28.

Химический состав первичных металлов и лигатур.

| Марка металла, лигатуры | ## Содержание элементов % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. /т* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основных |  |  |  |  | примесных |  |  |  |  |  |
|  | Mg | Si | Mn | Ti | Al |  | Fe | Cu | Zn |  |  |
| Алюминий марки А8 | - | 0,1 | - | 0,02 | 99,8 |  | 0,12 | 0,01 | - | 0,2 | 895 |
| Магний марки Мг90 | 99,9 | 0,01 | 0,04 | - | 0,02 |  | 0,04 | 0,005 | - | 0,1 | 1130 |
| Марганец Мр1 | - | - | 96,5 | - | - |  | 2,3 | 0,03 | - | 3,5 | 1000 |
| Титановая губка марки ТГ100 | - | 0,02 | - | 99,69 | - |  | 0,07 | - | - | 0,31 | 2640 |
| Лигатура Al-Mg-Mn (70-20-10) | 19,98 | 0,072 | 9,658 | 0,014 | 69,864 |  | 0,55 | 0,011 | - | 0,51 | 1048 |
| Лигатура Al-Mg (90-10) | 9,99 | 0,091 | 0,004 | 0,018 | 89,822 |  | 0,11 | 0,009 | - | 0,19 | 1010 |
| Лигатура Al-Mg-Mn (70-20-10) | - | 0,09 | 9,65 | 0,018 | 89,82 |  | 0,34 | 0,012 | - | 0,53 | 996 |
| Лигатура Al-Ti (95-5) | - | 0,096 | - | 5,004 | 94,810 |  | 0,12 | 0,009 | - | 0,21 | 1080 |
| * Цены на 1 января 1991 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.29.

Матрица для поиска оптимального состава шихты.

| m/n | Эв | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Эв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 19,98 | 9,99 | 0 | 0 | 0,2 | 0,309 |
| 2 | 8,122 | 0,06 | 0,3 | 13,0 | 12,0 | 0,01 | 0,02 | 0,072 | 0,091 | 0,09 | 0,096 | 9,5 | 10660 |
| 3 | 0,203 | 0 | 0 | 0,05 | 0,5 | 0,04 | 0 | 9,658 | 0,004 | 9,65 | 0 | 0,2 | 0,508 |
| 4 | 0,081 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0 | 99,69 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | 0,004 | 0 | 0,152 |
| 5 | 89,444 | 99,85 | 99,5 | 89,52 | 86,64 | 0,02 | 0 | 69,894 | 89,822 | 89,82 | 94,81 | 87,7 | 92,475 |
| 6 | - | 0,08 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,04 | 0,07 | 0,55 | 0,11 | 0,34 | 0,12 | 0,8 | 0,3 |
| 7 | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | - | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 |
| 9 | - | 0,15 | 0,5 | 0,48 | 1,36 | 0,1 | 0,39 | 0,51 | 0,19 | 0,53 | 0,21 | 2,4 | 0,6 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,047 |
| 11 | - | 985 | 780 | 905 | 805 | 1130 | 2640 | 1048 | 1010 | 996 | 1080 | 750 | - |