2. Основы обеспечения технологичности конструкции литой детали.

Качество современного изделия характеризуется большим разнообразием свойств, одним из которых является технологичность. Стандартное  определение понятия технологичности конструкций содержит исходный принцип подхода сокращения материальных и трудовых затрат во всех сферах проявления свойств конструкций. Технологичность по ГОСТ14205-83 [1] рассматривается как совокупность свойств конструкций изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций и изделий того же назначения при обеспечении установочных значений показателей качества  в принятых условиях изготовления, эксплуатации и ремонта. Отработка конструкции изделия на технологичность осуществляется при творческом содружестве конструкторов и технологов на всех этапах: разработке конструкции, процессов заготовительного производства, обработки, сборки и контроля.

На стадии заготовительного производства отработка конструкции литых деталей не должна усложнять последующую механическую обработку и сборку изделия. Конструкция детали должна отвечать новым технологическим требованиям с учетом литейных свойств  сплава и технологии изготовления технологической оснастки, литейной формы, стержней, очистки, обрубки и последующей обработки.

2.1. Особенности конструирования с учетом литейных свойств сплава

Жидкотекучесть  сплава определяет в конструкции детали выбор минимальной толщины стенок необрабатываемых поверхностей. Минимальную толщину детали х, мм определяют на диаграмме (рис.2.1) в зависимости от приведенного габаритного размера N:

N=(2l+b+h)3,							(2.1)

где l, b, h - длина, ширина, высота отливки, мм

Толщина внутренних стенок и ребер принимают на 10…20% меньше толщины наружных стенок.

У литых деталей толщину стенки необходимо назначать с учетом требуемой расчетной прочности, жидкотекучести сплава и заполняемости формы. Всякое увеличение толщины стенки приводит к замедлению скорости кристаллизации сплава, что сказывается на неоднородности структуры, снижении прочности и возникновении  дефектов отливки.

Для выбора или оценки наименьшей толщины  стенки отливки при литье в песчаные формы может быть использована табл. 2.1.

Рис. 2.1. Диаграмма для определения минимальной толщины 
стенок отливок из различных материалов:

1- стали; 2- серого чугуна; 3 – бронзы; 4 алюминиевых сплавов.

При литье под давлением кристаллизация сплава характеризуется высокими скоростями [3]. Конструкция литой детали в связи с этим должна быть такой, чтобы металл затвердевал по всем сечениям одновременно. Этому требованию удовлетворяет равностенная конструкция с минимально возможной толщиной стенки. Рекомендуемые толщины стенок приведены в табл. 2.2.

При кокильном литье минимальную толщину стенок рекомендуется принимать по табл. 2.3.

Наименьшую возможную толщину стенок отливок при оболочковом литье можно выбрать по табл. 2.4.

Усадка, как второй показатель литейных свойств сплава, вызывает при кристаллизации сплава появление усадочных раковин, трещин. Получение отливок без усадочных дефектов достигается созданием конструкции с равномерной толщиной стенок  без большого скопления металла в отдельных местах. Равномерность толщины стенки и скопление металла определяют диаметром вписанной окружности (рис. 2.2, а, б). Желательно, чтобы соотношение диаметров вписанной окружности в близко расположенных сечениях не превышало 1,5. Это достигается уменьшением, с помощью углублений в стенках отливки (рис. 2.2, в); смещением стенки (рис. 2.2, г); если это невозможно, то следует предусмотреть отверстие (рис. 2.2, д).

Таблица 2.1.

Минимальная толщина стенки отливки при литье в песчаные формы.

| Материал | Масса отливки, кг | Максимальная длина стенки, мм | Минимальная толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | До 100 | До 200 | 8…10 |
|  | 100…1000 | 200…800 | 12…14 |
| Чугун серый | До 100 | До 200 | 3…4 |
|  | 100…1000 | 200…800 | 6…8 |
| Чугун ковкий | До 100 | До 100 | 2,5…3,5 |
|  | 100…300 | 100…200 | 4…5,5 |
| Бронза оловянистая | До 10 | До 50 | 3…4 |
|  | 10…50 | 50…100 | 5…6 |
|  | Св.50 | Св. 100 | 7…8 |
| Бронзы и латуни специальные | До 0,25 | До 50 | 6…7 |
|  | 0,25…4,00 | 50…100 | 8…10 |
| Сплавы алюминиевые | До 2,00 | До 200 | 3…5 |
|  | 2,00…10,00 | 200…500 | 6…8 |
| Сплавы магниевые | До 2 | До 200 | 3,5…4,5 |
|  | 2…8 | 200…400 | 6…7 |

Во избежание коробления и появления трещин, конструкция отливки должна обеспечивать достаточную сопротивляемость усадочным и термическим напряжениям. Для этого в конструкции необходимо предусмотреть плавные переходы с толстого на тонкое сечение. Плавный переход по длине L от толстой стенки “А” к тонкой “а” (рис. 2.3, а) должен соответствовать соотношению с=3А−а. На рис.2.3, б показана конструкция корпусной детали с горизонтальными плечиками, которые затрудняют процесс усадки, что вызывает большие литейные напряжения. Изменение конструкции (рис. 2.3, в) обеспечивает свободную усадку. Придание плечикам конической формы (рис. 2.3, г) также снизит усадочные напряжения.

Таблица 2.2.

Минимальная толщина стенок отливки при литье под давлением, мм.

| материал | площадь внешней поверхности отливок, см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 25 | 25-100 | 100-250 | 250-500 | св. 500 |
| цинковые сплавы | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| алюминиевые сплавы | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| магниевые сплавы | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | - |
| медные сплавы | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - |

Таблица 2.3.

Минимальная толщина стенок отливки при кокильном литье, мм.

| материал | площадь поверхности стенки, см2 | минимальная толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- |
| чугун | до 5 | 4…5 |
| чугун | 25…125 | 6…7 |
| сталь | 25…125 | 8 |
| алюминиевые сплавы | до 30 | 3…4 |
| магниевые сплавы | до 30 | 3 |
| бронза | до 30 | 4…6 |

Таблица 2.4.

Наименьшая толщина стенок отливок при литье в оболочковую форму, мм.

| сплавы | наибольший габаритный размер отливок, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 | Св. 100 до 200 | Св. 200 до 350 | Св. 350 до 500 | Св. 500 до 1500 |
| чугуны | 2,5…3,5 | 2,5…4,0 | 3,0…4,5 | 4,0…5,0 | 8,0…10,0 |
| стали | 2,5…4,0 | 3,0…3,5 | 3,5…6,0 | 5,0…7,0 | 8,0…12,0 |
| алюминиевые | 2,5…4,0 | 3,0…5,0 | 4,0…6,0 | 4,0…7,0 | 7,0…10,0 |
| магниевые | 2,5…4,0 | 3,0…4,0 | 3,5…5,0 | 4,0…6,0 | 7,0…10,0 |
| цинковые | 2,0…4,0 | 2,5…3,5 | 3,0…4,0 | 3,5…5,0 | 7,0…10,0 |
| медные | 2,5…4,0 | 3,0…4,0 | 3,5…5,0 | 4,0…6,0 | 5,0…7,0 |
| бронзы оловянные | 1,5…2,0 | 2,0…3,0 | 2,5…3,5 | 3,0…4,0 | 4,0…6,0 |

а)					б)				   в)

г)						д)

Рис. 2.2. Устранение местного скопления металла в стенках отливки.

а)			 	б)				в)			  г)

Рис 2.3. Конструкции литых деталей, снижающие внутренние напряжения.

При конструировании литых деталей с повышенными требованиями прочности и герметичности отливок, работающих под давлением, необходимо обеспечить направленное затвердевание отливки в литейных форме. При направленном затвердевании (рис. 2.4) верхние слои металла питают нижние слои, а самые верхние сечения питаются от прибылей 1.

Для увеличения жесткости конструкции и исключения коробления отдельные элементы детали выполняют с ребрами жесткости (рис. 2.5, а). Толщина ребра должна быть не более 80% наименьшей толщины, к которой оно примыкает. Кроме того, кромки стенок большей протяженности усиливают буртиком (рис. 2.5, б) толщиной b=(0,5…0,8)a и шириной h=2а.

| Рис. 2.4. Конструкция литой детали направленного затвердевания. | а) б) Рис. 2.5. Конструкция литых деталей, снижающая коробление отливок. |
| --- | --- |

При правильно сконструированной детали отношение толщин стенок при переходе от одного сечения к другому должно быть не больше 4:1. При соотношении сопрягаемых толщин S:S12 переходы от одного сечения к другому выполняются с помощью радиусов скруглений. Для отливок из чугуна, магниевых и алюминиевых сплавов R=0,4(S-S1). Такие же радиусы применяют и для деталей, не испытывающих при эксплуатации ударных нагрузок, но имеющих соотношение S:S1>2.

Если на деталь действуют ударные нагрузки, то при S:S1>2 переходы выполняют в виде клиновидного сопряжения (рис. 2.6).

Длину участка перехода от одной толщины к другой принимают для отливок из чугуна, магниевых и алюминиевых сплавов

L4  (SL1/S+L1)								(2.2)

для стальных отливок

L5 (SL1/S+L1)								(2.3)

Рис. 2.6. Схемы выполнения односторонних (а) и двусторонних (б) клиновых сопряжений.

Переход от толстого сечения к тонкому при S/S1  4 (рис. 2.6, б) осуществляют с помощью участка, длину которого принимают равной: для отливок из чугуна и цветных сплавов

L1≥3SL1S+L1−S1L2S1+L2;							(2.4)

для стальных отливок

L1≥4SL1S+L1−S1L2S1+L2							(2.5)

При угловом сопряжении стенок разной толщины с соотношением S/S12  для получения плавного перехода делается закругление с внешним радиусом R, равным толщине большой стенки, и внутренним радиусом r в пределах 1/6 
до 1/3 среднего арифметического значения толщин сопрягаемых стенок 
(рис. 2.7, а).

Оформление сопряжений стенок, расположенных под острым углом, показано на рисунке 2.7, б) и 2.7, в), где конструкция б) является не технологичной, а конструкция в) - технологичной.

При соотношении толщин стенок S/S1>2  переход необходимо оформить, как показано на рис. 2.8.

С=S−S1; S1+C<S.							(2.6)

Для чугунного и цветного литья h=4C; для стального литья h=5C.

Три стенки сопрягаются по вариантам а, б, в, как показано на рис. 2.9.

Здесь: при SS1≤1,25, с=0; при SS1=1,25...2,0, с=S -S1;		(2.7)

при SS1>2, c=S−S1;					(2.8)

Радиус закругления принимается равным r=1c−13S+S12, для варианта (рис. 2.9, в) S = S1+ c; R=2+S1+ c. Радиусы закругления нагруженных углов отливок  3 мм.

При более сложных сопряжениях у заданной детали, оценивая их технологичность, используются специальные рекомендации [2] по конструированию литых деталей.

а)						б)

в)

Рис. 2.7. Конструкции с оформлением угловых сопряжений стенок.

Рис. 2.8. Конструкции с оформлением стенок.

а)				б)					в)

Рис. 2.9. Конструкция сопрягаемых стенок.

Контрольные вопросы

- Как оценивается технологичность литых деталей?

- Как учитывается при проектировании отливки жидкотекучесть сплава?

- Как учитывается при проектировании отливки усадка сплава?

- Как выбирается толщина стенок отливки?

- Как выполняются угловые сопряжения стенок отливки?

2.2. Конструирование с учетом технологии изготовления литейной оснастки, формы, стержней и последующей обработки отливки

Внешнее очертание литой детали.

Технологичность конструкции литой детали по данному признаку достигается за счет рационального оформления внешней и внутренней поверхностей отливки. При конструировании внешних контуров отливок необходимо:

- использовать простые геометрические фигуры с преобладанием плоских прямолинейных поверхностей;

- стремиться к уменьшению габаритных размеров и особенно высоты литой детали. Это облегчает изготовление модельного комплекта, а также процессы формовки, сборки форм и очистки отливок;

- стремится создать один плоский разъем модели, формы и, по возможности, обеспечить расположение отливки в одной полуформе. Например, изготовление отливки, показанной на рис. 2.10, а требует сложный разъем, Разъем формы, модели упроститься, если конструкцию литой детали изменить, как показано на рис. 2.10, б. Возможность расположения отливки в одной полуформе определяется по правилу световых теней, согласно которому при воображаемом освещении детали параллельными лучами в направлении, перпендикулярном к плоскости разъема формы или стержневого ящика, тени должны отсутствовать (рис. 2.11, а). По результатам проверки видно, что конструкция (рис. 2.11, а) не технологична, а конструкция (рис. 2.11, б) технологична.

Необходимо избегать дополнительных стержней. На рис.2.10, в показана конструкция отливки, при формовке которой требуется 2 стержня. После изменения конструкции детали (рис. 2.10, г) отпала необходимость применения бокового стержня, формовка упростилась.

а)						б)

в)						 г)

Рис. 2.10. Конструирование внешней поверхности литой детали.

.

Рис. 2.11. Конструирование по правилу световых теней.

Необрабатываемые поверхности отливок, перпендикулярные к плоскости разъема, должны иметь конструктивные и формовочные уклоны.

Бобышки, приливы, ребра и другие выступающие части необходимо конструировать так, чтобы не затруднять извлечение модели и отливки из формы. На рис. 2.12, а, в показаны варианты нетехнологичных и на рис. 2.12, б, г варианты технологичных конструкций.

Конструирование внутренних полостей отливок.

Внутренние полости  отливок необходимо изготовлять с минимальным числом стержней. На рис. 2.13, а показан пример конструкции литой детали, для изготовления которой требуется применение двух стержней, а на рис. 2.13,б одного (более технологичная конструкция).

а)						 б)

в)						 г)

Рис. 2.12. Конструирование бобышек, приливов и других 
выступающих частей.

а)							б)

в)							 г)

Рис. 2.13. Конструирование внутренних полостей отливок.

В конструкции литой детали должно быть достаточное число окон для прочного крепления стержней в форме, для удаления газов из стержней и удобства выбивки стержней из  отливок. При изготовлении отливки (рис. 2.13, г) стрежень крепится в форме не устойчиво на одном нижнем знаке, из этого стержня затруднен выход газов, что может привести к образованию газовых раковин в отливках. Кроме того затруднена выбивка его из отливки. Отработанная конструкция (рис. 2.13, в) позволяет крепить стержень устойчиво, обеспечивает беспрепятственное удаление газов из стержня и облегчает выбивку стержня из отливки.

В конструкциях литых  деталей следует избегать узких пазов и полостей, что может привести к разрушению стержней потоком расплавленного металла.

Контрольные вопросы

- По каким правилам проектируются внешние контуры отливки?

- В чем заключается правило световых теней?

- Как проектируются внутренние контуры отливок?

2.3. Оценка технологичности  конструкции литой детали

По результатам анализа конструкции литой детали в соответствии со всеми вышеперечисленным рекомендациями необходимо дать заключение о технологичности. Если какой либо элемент конструкции не отвечает требованиям технологичности, то необходимо совместно с конструктором изделия откорректировать чертеж детали в соответствие с требованиями ЕСКД. При этом все предложения по изменению конструкции детали должны быть систематизированы  и обоснованы.

Технологичность конструкции литой детали  оценивается количественно [4, 5, 6] коэффициентом точности, коэффициентом шероховатости поверхности, коэффициентом использования металла.

Коэффициент точности обработки определяется по формуле

# Ктч =1-1/ITcр ,									(2.9)

где ITср  средний квалитет точности обработки изделия.

Средний квалитет точности обработки изделия определяется по формуле:

# ITср=(ITini)/h,								(2.10)

где ITi  квалитет точности;

ni- количество размеров имеющих точность соответствующего квалитета;

h  общее количество принятых во внимание размеров детали.

Коэффициент шероховатости поверхности определяется по формуле:

# Кш=1-1/Ra ср,									(2.11)

где Ra ср    среднее числовое значение параметра шероховатости поверхности по Ra для всех обрабатываемых поверхностей, мкм.

Среднее числовое значение параметра шероховатости по Ra определяется по формуле:

# Rа ср =(Raimi) / m,							(2.12)

## где Rai  числовое значение параметра шероховатости поверхности, мкм;

mi  количество поверхностей, имеющих соответствующую шероховатость;

m  общее количеств принятых во внимание поверхностей.

Коэффициент использования металла определяется после выбора заготовки, определения ее массы и нормы расхода материала по формуле:

Ки.м.=mg / Hрасх,								(2.13)

где mg    масса детали, кг;

Нрасх    норма расхода материала на деталь, кг.

Норма расхода материала складывается из массы заготовки и потерь на литниковую систему, облой, угар и др. отходы.

Технологическую характеристику детали целесообразнее привести в табличной форме. Пример оформления и расчета технологической характеристики детали [7] ”Планшайба” (рис. 2.14) приведен в таблице 2.5.

Технологическую рациональность тонкостенных отливок оценивают [2] неравенством

200 Впр / L  1,								(2.14)

где Впр  приведенная толщина отливки (отношение ее объема к площади поверхности), мм;

L  наибольший размер отливки, мм.

В заключение, на основании анализа конструкции детали, полученных количественных показателей технологичности, необходимо оценить технологичность конструкции заданной детали с целью выбора рациональной заготовки и применения наиболее простых и производительных способов обработки.

Рис. 2.14. Деталь «Планшайба».

Таблица 2.5.

## Технологическая характеристика детали «Планшайба».

| Поверхность | квалитет точности |  |  | шероховатость Ra, мкм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IT7 | IT8 | IT14 | 1,6 | 3,2 | 12,5 |
| 140 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 96 | 7 |  |  |  |  | 12,5 |
| 95 | 7 |  |  | 1,6 |  |  |
| 93 | 7 |  |  |  |  | 12,5 |
| 90 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 10 | 7 |  |  | 1,6 |  |  |
| 10 |  | 8 |  |  |  | 12,5 |
| 8 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 85 |  |  | 14 |  | 3,2 |  |
| 45 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 35 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 24 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 22 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 22 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 14 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 5 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 3 |  |  | 4 |  |  | 12,5 |
| 2 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 5*45 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 3*30 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 2*45 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| 1*45 |  |  | 14 |  |  | 12,5 |
| n, m | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 19 |
| ##### ITini | 28 | 8 | 238 |  |  |  |
| Rami |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 237,5 |
|  | ITcр=12,45 |  |  | Raср=11,08 |  |  |
|  | Kтч=1-1/12,45=0,92 |  |  | Kш=1-1/11,08=0,91 |  |  |
| Примечание: Значения полученных коэффициентов близко к единице, что свидетельствует о низкой точности большинства поверхностей детали и большой шероховатости. |  |  |  |  |  |  |