3. ВЫБОР ВИДА И СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ

Правильно выбрать заготовку – это значит определить рациональный метод ее получения, установить припуски на механическую обработку каждой из обрабатываемых поверхностей, указать размеры заготовки и установить допуски на неточность их изготовления, назначить уклоны и технические условия на выполнение заготовки.

3.1. Классификация литых заготовок

Отливки классифицируют [2] по массе, сложности конфигурации и точности размеров.

В зависимости от массы чугунные и стальные отливки подразделяют на мелкие, средние, крупные (табл. 3.1)

Таблица 3.1.

## Характеристика отливок из черных сплавов по массе.

| материал отливки | масса, кг | характеристика отливок |
| --- | --- | --- |
| сталь углеродистая | до 2 | мелкие |
| сталь углеродистая | 2-50 | средние |
| сталь углеродистая | св. 50 | крупные |
| сталь низколегированная | до 3 | мелкие |
| сталь низколегированная | 3-70 | средние |
| сталь низколегированная | св. 70 | крупные |
| чугун серый | до 2 | мелкие |
| чугун серый | 2-50 | средние |
| чугун серый | св. 50 | крупные |

Отливки из цветных сплавов по массе классифицируются по девяти группам (табл. 3.2.).

Таблица 3.2.

Классификация отливок из цветных металлов по массе.

| группа | бронза, латунь, цинковые сплавы, кг | алюминиевые сплавы, кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 0,25 | до 0,2 |
| 2 | 0,25-1,0 | 0,2-0,4 |
| 3 | 1-4 | 0,4-0,8 |
| 4 | 4-10 | 0,8-1,6 |
| 5 | 10-20 | 1,6-3,2 |
| 6 | 20-50 | 3,2-6,3 |
| 7 | 50-200 | 6,3-12,5 |
| 8 | 200-500 | 12,5-25 |
| 9 | св. 500 | св. 25 |

По сложности конфигурации отливки подразделяют на следующие группы:

Первая группа сложности - простые отливки. Отливки преимущественно плоскостные, круглые или полусферические. Наружные поверхности гладкие и прямолинейные с наличием невысоких ребер, бобышек, отверстий, выступов и углублений. Внутренние поверхности гладкие, без выступов и углублений. Типовые отливки: крышки, рукоятки, вилки, рычаги, диски, грузы, маховики без спиц и др.

Вторая группа сложности – несложные отливки. Усложнены по сравнению с первой группой наличием на наружных поверхностях криволинейных ребер, буртиков, кронштейнов, фланцев, с отверстиями и углублениями простой конфигурации со свободным широким выходом наружу. Типовые отливки: подставки, плиты, колпаки, маховики со спицами, барабаны для мельниц, буксы, железнодорожные колеса и др.

Третья группа сложности – отливки средней сложности. Отливки открытой коробчатой, сферической, полусферической, цилиндрической и другой формы. Наружные поверхности криволинейные и прямолинейные с нависающими частями ребер, кронштейнов, бобышек, фланцев с отверстиями и углублениями сравнительно сложной конфигурации. Значительные части поверхности могут выполняться стержнями. Типовые отливки: блоки с литой канавкой, матрицы, звездочки, шестерни и зубчатые колеса с литыми и нарезными зубьями диаметром до 3 м, корпуса, крышки, основания для редукторов, суппорты для металлорежущих станков и др.

Четвертая группа сложности – сложные ответственные отливки. Отливки закрытой и частично открытой коробчатой цилиндрической формы. Наружные и внутренние поверхности имеют сложную конфигурацию. Многие части поверхностей выполняются стержнями. Типовые отливки: столы, корпуса и основания металлорежущих станков, салазки и ползушки, станины прессов и молотов и др.

Пятая группа сложности – особо сложные, особо ответственные отливки. Отличается от четвертой группы отливок сложной конфигурацией с криволинейными поверхностями, пересекающимися под различными углами с выемками, выступами, расположенными в два и более яруса, с затрудненным выходом внутренних полостей. Типовые отливки: передние бабки и усложненные станины металлорежущих станков, станины молотов, сложные корпуса центробежные насосов, компрессоров дизелей и др.

С учетом точности фасонные отливки характеризуются классом размерной точности, степенью коробления, степенью точности поверхностей, классом точности массы.

Нормы точности отливок: классы размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, классы точности масс, а также ряды припусков на обработку для различных технологических процессов и условий изготовления и обработки отливок даны в приложениях 1-7 ГОСТ 26645-85.

При характеристике точности отливки, нормы точности отливки приводят в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, класс точности массы и допуск смещения отливки.

Контрольные вопросы

- По каким признакам классифицируют литые заготовки?

- Как классифицируются заготовки по сложности конфигурации?

3.2. Способы получения отливок

Теория и практика литейного производства на современном этапе позволяет получать изделия с высокими служебными свойствами. Свидетельством тому является надежная работа отливок в реактивных двигателях, атомных энергетических установках, других машинах и установках ответственного назначения. Основная тенденция развития заключается в росте качества отливок, повышении точности их размеров, снижении металлоемкости. Все это вместе взятое обеспечивает рост количества выпускаемых отливок.

Литейная технология может быть реализована различными способами: гравитационным литьем в разовые песчано-глинистые формы и специальными способами литья. Благодаря низкой себестоимости, универсальности процесса и быстрой подготовки производства в разовых песчано-глинистых формах производят примерно 80% всего объема выпуска отливок. Однако низкая точность и высокая шероховатость их поверхности, условия труда, технико-экономические показатели не всегда удовлетворяют требования современного производства. В связи с этим все более широкое применение находят специальные способы литья.

Специальные способы литья отличаются от традиционного литья в песчано-глинистые формы по одному или нескольким признакам: по конструкции литейной формы, материалу, из которого она выполнена, использованию внешних воздействий при заполнении форм и затвердевании отливок и др.

Одни из них основаны на применении постоянных форм (литье в кокиль, под давлением и др.), другие – разовых, причем форма может представлять собой одно- или многослойную оболочку (литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям и т. д.). Заполнение форм и затвердевание отливок в них происходит под действием сил гравитации, центробежных сил, избыточного давления, создаваемого воздухом (газом) или поршнем.

Вместе с тем, не всегда легко можно разграничить способы литья. Например, литье в кокиль отличается от литья в разовые песчаные формы только материалом литейной формы: и те и другие заполняются расплавом под действием сил гравитации.

Однако во многих случаях их трудно разграничить как по конструктивно-технологическому, так и по теплофизическому признаку. В разовых песчаных формах нередко используют металлические холодильники, а в кокилях - песчаные стержни. По мере увеличения поверхности формируемой холодильником, разовая песчаная форма постепенно трансформируется в кокиль с песчаным стержнем. Поэтому по конструктивно-технологическому признаку, кокилем считают литейную форму, металлические части которой составляют ее основу и участвуют в формировании конфигурации и свойств отливки. С другой стороны, кокиль с целью регулирования скорости затвердевания металла отливки и повышения срока службы формы, покрывают со стороны рабочей полости слоем теплоизоляционной краски или футеровки. По мере увеличения толщины слоя краски (футеровки) влияние кокиля на формирование отливки убывает, и по выполняемой роли он постепенно трансформируется в песчаную форму. Поэтому по теплофизическому признаку футерованную металлическую форму рекомендуют считать кокилем, если выполняется условие: XкрX0, где Хкр- толщина слоя краски (покрытия), Х0 - характерный размер отливки (половина толщины стенки для плоской или радиус для цилиндрической и сферической отливок).

Литье под низким давлением в настоящее время рассматривают как самостоятельный способ, хотя он является разновидностью литья под давлением и сформировался в результате совершенствования варианта литья под давлением, основанного на использовании в период заполнения форм и затвердевания отливок давления сжатого воздуха (газа) от компрессора. В последние годы разработаны новые смешанные варианты этих способов литья. Заполнение форм расплавом осуществляют, например, по режимам литья под низким давлением, затем полость формы отсекают от металлопровода и на затвердевающий расплав воздействуют высоким давлением, создаваемым поршнем.

Можно привести другие примеры, свидетельствующие об определенной условности приведенной классификации специальных способов литья.

Для повышения качества  и эффективности литых заготовок большое значение имеет создание и внедрение новых методов воздействия на жидкий и кристаллизующийся металл при формировании отливки. Дальнейшее развитие специальных способов литья базируется на использовании теплосиловых воздействий: давления, электромагнитных полей, вибрации, ультразвука и др.

Все методы внешних воздействий можно условно разделить на три следующие группы:

- введение в расплав давлений и упругих колебаний (низкочастотные и высокочастотные ультразвуковые вибрации);

- механическое перемешивание расплава электромагнитными силами, газоимпульсной обработкой, продувкой инертного газа и специальными мешалками;

- введение концентрированных источников энергии (электрических импульсов или взрыва) в расплав.

Для наглядного представления и сравнения существующих видов и способов литья применяют классификатор способов литья, который облегчает выбор рациональной литой заготовки. Основные виды и способы литья этого классификатора приведены в табл. 3.3.

Кроме основных способов литья, для повышения физико-механических и эксплуатационных свойств металла отливок применяют такие разновидности литья, как электрошлаковое, центробежное и кокильное литье, при осуществлении которых плавление и кристаллизация металла в литейных формах происходит одновременно. Это определяет такие преимущества, как отсутствие контакта рафинированного жидкого металла с атмосферой, материалом плавильного агрегата, а также обеспечивает минимальный объем ванны жидкого металла. В зависимости от массы получаемых заготовок и от их серийности возможно применение той или иной из существующих разновидностей этого литья. При массе заготовок 50 кг и более и серийности от нескольких сотен до нескольких тысяч штук в год, как правило применяют схему [3] одна плавка - одна отливка. При меньшей массе заготовок и большей серийности применяют схемы, предусматривающие использование “многоручьевой” разливки или центробежных машин карусельного типа.

Этими способами изготавливают литые заготовки (взамен поковки) с небольшими (3…5 мм) припусками для самых разнообразных деталей ответственного назначения, применяемых как в основном, так и во вспомогательном (ремонтном, инструментальном) производстве. Материал отливок стали (конструкционные, углеродистые, легированные, инструментальные, штампованные, быстрорежущие, валковые стали, коррозийно-стойкие, жаропрочные) и сплавы: чугун, медные. Применение этих технологических процессов во всех перечисленных случаях приводит к значительному повышению коэффициента использования металла (0,8…0,9), уменьшению объема обработки резанием и потерь металла в стружку. В качестве исходных шихтовых материалов используют дешевые: кузнечную и листовую обрезь, отходы собственного производства, отработавшие детали и т. д.

Внедрение этих разновидностей литья при изготовлении инструмента, оснастки из собственных отходов обеспечивает существенное повышение маневренности инструментального производства и ремонтных служб, исключает зависимость их от поставок металла со стороны, снижает транспортные расходы и пр. В этом случае себестоимость инструмента существенно (в 1,5…2) раза ниже, чем кованых, при эквивалентной или даже более высокой стойкости.

Разновидностью центробежного литья является также центробежное литье с использованием разовых и полупостоянных песчано-глинистых, керамических и графитовых форм. При этом расширяются возможности литья и повышается качество отливок и эффективность процессов литья в разовые и полупостоянные формы (керамические и графитовые формы используются неоднократно). Так, помимо отливок с формой тел вращения этими разновидностями литья можно получать сложные фасонные отливки, такие как: венцы шарошек для установок колонкового бурения, корпусов клапанов, авиационных компрессоров и газовых турбин, фасонных барабанов и крышек энергетических установок высокого давления, турбинных колес, роторов короткозамкнутых двигателей, ювелирных и зуботехнических изделий и других тонкостенных деталей с извилистыми очертаниями, а также с тонким и сложным рельефом.

Для получения отливок со специальными свойствами применяют разные виды литья с использованием суспензионной заливки жидкого металла в формы, с получением композиционных, армированных отливок, с использованием электромагнитных ультразвуковых воздействий на металл отливок. Сущность и особенность вышеперечисленных разновидностей литья рассмотрены в разделе 4 настоящего пособия.

Контрольные вопросы

- Назовите основные способы литья?

- По каким признакам классифицируют способы литья?

- Чем отличаются специальные способы литья от традиционного литья в песчано-глинистые формы?

3.3. Факторы, влияющие на выбор способа получения отливки

Целесообразность и экономическая эффективность того или иного вида отливки зависят от многих факторов и в первую очередь от серийности производства (табл. 3.4.).

Таблица 3.4.

### Определение типа производства.

| масса детали, кг | объем выпуска деталей в год (шт.) при типе производства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единичное | мелкосерийное | среднесерийное | крупносерийное | массовое |
| до 1 кг | до 10 | 10-2000 | 1500-100000 | 75000-200000 | свыше 200000 |
| 1-2,5 | до 10 | 10-1000 | 1000-50000 | 50000-100000 | свыше 100000 |
| 2,5-5 | до 10 | 10-500 | 500-35000 | 35000-75000 | свыше 75000 |
| 5-10 | до 10 | 10-300 | 300-25000 | 25000-50000 | свыше 50000 |
| 10-30 | до 10 | 10-200 | 200-10000 | 10000-25000 | свыше 25000 |
| свыше 30 | до 5 | 5-100 | 100-300 | 300-1000 | свыше 1000 |

Особенно важно правильно выбрать вид заготовки и назначить наиболее оптимальные условия на ее изготовление в условиях автоматизированного производства деталей машин, когда размеры детали при механической обработке получаются автоматически на предварительно настроенных станках. Здесь недостаточные припуски также вредны, как и излишние, а неравномерная твердость материала или большие уклоны на отливке могут вызвать большие колебания в допусках размеров готовой детали вследствие закона копирования.

Выбор вида технологического процесса получения отливки и способа осуществления определяется следующими факторами:

1) Технологическими свойствами сплава, то есть его литейными свойствами, а также структурными изменениями материла в результате того или иного способа изготовления отливки (величина зерна, плотность, микроструктура сплава и т. п.), влияющие на работоспособность литой детали.

2) Конструктивными формами и размерами детали (чем больше деталь, тем дороже обходится изготовление форм, недостаточные возможности применения специального оборудования и т. п.).

3) Требуемой точностью выполнения литой заготовки и качеством поверхности (шероховатость, остаточные напряжения, износостойкость, твердость поверхностного слоя отливки и т. п.).

4) Величиной программного задания (при больших партиях наиболее выгодны виды и способы литья, которые обеспечивают наибольшее приближение формы и размеров отливки к форме и размерам детали: литье под давлением, литье по выплавляемым моделям и т. п.).

5) Производственными возможностями литейных цехов предприятия (наличием соответствующего оборудования).

6) Временем, затрачиваемым на подготовку производства (изготовление моделей, пресс-форм и т. п.).

7) Возможностью быстрой переналадки оборудования и оснастки, особенно при работе на переменно-поточных линиях, характерных для автоматизированного производства.

При выборе литой заготовки эти факторы учитываются в порядке рассмотренной последовательности. Сначала устанавливают, какой вид литья наиболее подходит для изготовления детали: литье в песчаные разовые формы, литье в постоянные металлические формы, литье в полупостоянные формы. Затем выбирают способ его осуществления с применением ручной, машинной формовки, оболочковых форм, выплавляемых моделей и другие способы изготовления разовых песчаных форм; в кокилях, под давлением, с использованием центробежных, электромагнитных, ультразвуковых и других воздействий; литье в углеродистые, керамические формы; способы получения отливок со специальными свойствами: суспензионное литье, армированные, композиционные отливки и другие способы.

В первую очередь выбирают такой способ изготовления литой заготовки, который полностью обеспечивает точность и качество детали, а также условия работы, например, структура, плотность металла, антифрикционность, износостойкость и пр. При наличии нескольких способов выбор делают, исходя из условий обеспечения максимальной производительности труда и минимальной себестоимости отливки. В некоторых случаях необходимо учитывать трудоемкость изготовления отливки на всех операциях технологического процесса, например, изготовление моделей, формовка, получение стержней, заливка, очистка, термообработка и эффективность капитальных затрат.

Контрольные вопросы

- Какие факторы влияют на выбор способа получения отливки?

- Как выбирается способ получения отливки?

3.4. Технико-экономическое обоснование выбора рационального способа литья

Решение о выборе технологического процесса получения литой заготовки выносят на основе сравнительной оценки технологической себестоимости технически равноценных вариантов. Процесс с минимальной технологической себестоимостью считается наиболее экономичным и принимается как наиболее выгодный. Под технической себестоимостью понимается сумма затрат, изменяющихся при различных технологических вариантах. В общем виде технологическая себестоимость С сопоставляемых вариантов может быть определена по следующей формуле:

С = Мо + Зп + И + Ро + Рп,						 	(3.1)

где Мо  стоимость заготовки, руб.;

Мо = МзДз + МсДс;								 (3.2)

Мз  стоимость единицы массы, кг. заготовки, руб.;

Мс  стоимость единицы массы, кг. стружки, руб.;

Дз  масса заготовки, кг;

Дс  масса стружки, кг;

Зп  заработная плата станочников., занятых на обработке заготовки, руб;

И  расходы. на эксплуатацию режущего инструмента, руб;

Ро  затраты. на эксплуатацию и обслуживание оборудования, руб;

Рп  расходы. на эксплуатацию приспособлений, руб.

Опыт показывает, что сравнение вариантов только по двум частным показателям (по стоимости заготовки  Мо, руб., заработной плате  Зп, руб. станочников) обеспечивает достаточную степень точности.

Ниже приводится пример рационального выбора и экономического обоснования способа литья для изготовления детали «Планшайба» (рис. 2.5).

Материал детали серый чугун, масса детали 4,4 кг, программа 1000 штук деталей в год.

На основании классификатора способов литья (табл. 3.3) для изготовления отливки детали «Планшайба» можно воспользоваться следующими вариантами:

- Литьем в сырые песчаные формы с применением машинной формовки;

- Литьем в оболочковые формы;

- Центробежным литьем.

В связи с различием технических возможностей каждого из предлагаемых вариантов величина припуска на механическую обработку, а, следовательно, и массы отливки будут различными.

Согласно ГОСТ 26645-85 припуски на обработку (на сторону) назначают дифференциально на каждую обрабатываемую поверхность отливки.

По ГОСТ 26645-85 минимальный литейный припуск на обработку поверхности отливки назначают в соответствии с табл. 3.5 для устранения неровностей и дефектов литой поверхности и уменьшения шероховатости поверхности при отсутствии необходимости в повышении точности размеров, формы и расположения обрабатываемой поверхности.

Ряды припусков на обработку отливок устанавливают по табл. 3.6 в зависимости от степени точности поверхности.

Значения степени точности поверхности приведены в табл. 3.7.

Из данных табл. 3.5 – 3.7 для вариантов изготовления отливки детали «Планшайба» находим показатели степени точности поверхностей, ряд припусков, минимального литейного припуска на обработку поверхности и сводим их в табл. 3.8.

Таблица 3.5.

# Минимальный литейный припуск на сторону, мм.

| Ряд припуска отливки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. припуск на сторону, мм, не более | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 |

## Таблица 3.6.

#### Ряды припусков на обработку отливок.

| Степень точности поверхности | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряды припусков | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-17 | 12-15 | 13-16 |
| Примечания: 1) Меньшие значения рядов припусков из диапазонов их значений следует принимать для термообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения  для отливок из ковкого чугуна, средние  для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых отливок из стальных и цветных сплавов. 2) Для верхних при заливке поверхностей отливок единичного и мелкосерийного производства, изготовляемых в разовых формах допускается принимать увеличенные на 1-3 единицы значения ряда припуска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.7.

### Степени точности поверхностей отливок.

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные, тугоплавкие и термообрабатываемые цветные легкие |  | Термообрабтываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  |  | Степень точности поверхностей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |

Продолжение табл. 3.7

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литье под низким давлением и в кокиль без песчаных стержней, центробежное литье в металлические формы | до 100 св. 100-250 250-630 |  | 4-9 5-10 6-11 |  | 5-10 6-11 7-12 |  | 7-11 7-12 8-13 |  | 7-12 8-13 9-14 |  |
| Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей, литье в облицованный кокиль, в вакуумнопленочные песчаные формы | до 100 св. 100-250 250-630 |  | 6-12 7-13 4-14 |  | 7-13 8-14 9-15 |  | 8-14 9-15 10-16 |  | 9-15 10-16 11-17 |  |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы, изготовленные машинной формовкой встряхиванием или прессованием |  | до 100 св. 100-250 250-630 630-1600 |  | 9-16 10-17 11-18 12-19 |  | 10-7 10-17 12-19 13-19 |  | 11-18 11-18 13-19 14-20 |  | 12-19 12-19 14-20 15-20 |
| Примечание: Меньшие из значений степеней точности относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние  к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3.8.

# Показатели степени точности поверхностей, ряда припуска, минимального припуска для изготовления детали «Планшайба».

| Вариант литья | Степень точности поверхностей | ##### Ряд припуска | Минимальный припуск, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Литье в песчаные формы | 13 | 8 | 1,0 |
| 2. Литье в оболочковые формы | 12 | 7 | 0,8 |
| 3. Центробежное литье в облицованные металлические формы | 12 | 7 | 0,8 |

В связи с тем, что на отдельные размеры и расположения поверхностей детали «Планшайба» установлены определенные требования точности, то для устранения погрешностей размеров, форы и расположения, в целях повышения точности обрабатываемых элементов отливки необходимо установить общий припуск. Общие припуски назначают по полным значениям общих допусков за исключением п.п. 4.2.1 и 4.2.2 ГОСТ 26645-85. Согласно пункта 4.2.1, общие припуски на поверхности вращения и противоположные поверхности, используемые в качестве взаимных баз при их обработке, назначают по половинным значениям общих допусков отливки на соответствующие диаметры или расстояния между противоположными поверхностями отливки. Пункт 4.2.2 устанавливает такую же, как в п. 4.2.1 норму использования общего допуска для назначения общего припуска на обработку, но в условиях индивидуальной обработки отливок с установкой их и с выверкой обрабатываемой поверхности относительно номинальной поверхности. Общий допуск при назначении общего припуска определяемый на размеры от обрабатываемой поверхности до базы обработки, при этом допуски размеров отливки, изменяемых обработкой определяют по номинальным размерам детали. Допуски размеров отливок (табл. 3.9) определяют в зависимости от класса размерной точности отливки и номинальных размеров детали. Табл. 3.10 устанавливает допуск формы и расположения элементов отливки, в мм, в зависимости от степени коробления элементов отливки и номинальных размеров нормируемого участка отливки в мм.

Допуски формы и расположения поверхностей, приведенные в табл. 3.7, не учитывают формовочные уклоны назначаемые  в соответствии с ГОСТ 3212-8 и допуски: круглости, соосности. Общие допуски элементов отливок, учитывающие совместное влияние допуска размера от поверхности до базы и допусков формы и расположения поверхности приведены в табл. 3.11.

## Таблица 3.9.

# Допуски линейных размеров отливки.

| Интервал номинальных размеров | ##### Допуски размеров отливки, мм не более для класса точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7Т | 7 | 8 | 9Т | 9 | 10 | 11Т | 11 | 12 | 13Т | 13 | 14 |
| От 4 до 6 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |  |  |  |  |
| 6-10 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |  |  |  |
| 10-16 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |  |
| 16-25 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7 |
| 25-40 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8 |
| 40-63 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9 |
| 63-100 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10 |
| 100-160 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11 |
| 160-250 | 0,64 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12 |
| 250-400 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14 |
| 400-630 | 0,8 | 1,00 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16 |

## Таблица 3.10.

### Допуски формы и расположения элементов отливки.

| Номинальный размер нормируемого участка | Допуск формы и расположения элементов отливки, мм не более, для степеней коробления элементов отливки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| До 125 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| 125-160 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
| 160-200 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
| 200-250 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| 250-315 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 |
| 315-400 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 |
| 400-500 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| 500-630 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 |
| 630-800 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 |
| 800-1000 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,40 | 8,00 | 10,0 |
| Примечание: За номинальный размер нормируемого участка при определении допусков формы и расположения следует принимать наибольший из размеров нормируемого участка элемента отливки, для которого регламентируются отклонения формы и расположения поверхности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3.11.

### Общие допуски элементов отливок, мм.

| Допуск размера от поверхности до базы | Допуск формы и расположения поверхности | Общий допуск элемента отливки, не более | Допуск размера от поверхности до базы | Допуск формы и расположения поверхности | Общий допуск элемента отливки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| От 0,20 до0,24 | До 0,06 | 0,24 | ##### От 0,50 до 0,64 | До 0,12 | 0,64 |
|  | 0,06-0,12 | 0,28 |  | 0,12-0,24 | 0,70 |
|  | 0,12-0,16 | 0,32 |  | 0,24-0,40 | 0,80 |
|  | 0,16-0,20 | 0,36 |  | 0,40-0,50 | 0,90 |
|  | 0,20-0,24 | 0,40 |  | 0,50-0,64 | 1,00 |
|  | 0,24-0,32 | 0,50 |  | 0,64-0,80 | 1,20 |
|  | 0,32-0,40 | 0,56 |  | 0,80-1,00 | 1,40 |
|  | 0,40-0,48 | 0,64 |  | 1,00-1,20 | 1,60 |
| От 0,24 до 0,32 | До 0,06 | 0,32 | От 0,64 до 0,80 | До 0,20 | 0,80 |
|  | 0,06-0,12 | 0,36 |  | 0,20-0,40 | 0,90 |
|  | 0,12-0,20 | 0,40 |  | 0,40-0,50 | 1,00 |
|  | 0,20-0,24 | 0,44 |  | 0,50-0,64 | 1,10 |
|  | 0,24-0,32 | 0,50 |  | 0,64-0,80 | 1,20 |
|  | 0,32-0,40 | 0,56 |  | 0,80-1,00 | 1,40 |
|  | 0,40-0,50 | 0,70 |  | 1,00-1,20 | 1,80 |
|  | 0,50-0,64 | 0,90 |  | 1,20-1,60 | 2,20 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,32 до 0,40 |  | До 0,08 | 0,40 | От 0,80 до 1,00 | До 0,24 | 1,00 |
|  |  | 0,08-0,16 | 0,44 |  | 0,24-0,40 | 1,10 |
|  |  | 0,16-0,24 | 0,50 |  | 0,40-0,64 | 1,20 |
|  |  | 0,24-0,32 | 0,56 |  | 0,64-0,80 | 1,40 |
|  |  | 0,32-0,40 | 0,64 |  | 0,80-1,00 | 1,60 |
|  |  | 0,40-0,50 | 0,70 |  | 1,00-1,20 | 1,80 |
|  |  | 0,50-0,64 | 0,90 |  | 1,20-1,60 | 2,20 |
|  |  | 0,64-0,80 | 1,10 |  | 1,60-2,00 | 2,80 |
| От 0,40 до 0,50 |  | До 0,12 | 0,50 | От 1,00 до 1,20 | До 0,32 | 1,20 |
|  |  | 0,12-0,24 | 0,56 |  | 0,32-0,64 | 1,40 |
|  |  | 0,24-0,32 | 0,64 |  | 0,64-0,80 | 1,60 |
|  |  | 0,32-0,40 | 0,70 |  | 0,80-1,00 | 1,80 |
|  |  | 0,40-0,50 | 0,80 |  | 1,00-1,20 | 2,00 |
|  |  | 0,50-0,64 | 0,90 |  | 1,20-1,60 | 2,0 |
|  |  | 0,64-0,80 | 1,10 |  | 1,60-2,00 | 2,80 |
|  |  | 0,8,-1,00 | 1,40 |  | 2,00-2,40 | 3,20 |
| От 1,2 до 1,60 |  | До 0,40 | 1,60 | От 3,20 до 4,00 | До 1,00 | 4,00 |
|  |  | 0,40-0,80 | 1,80 |  | 1,00-1,60 | 4,40 |
|  |  | 0,80-1,00 | 2,00 |  | 1,60-2,40 | 5,00 |
|  |  | 1,00-1,20 | 2,20 |  | 2,40-3,20 | 5,60 |
|  |  | 1,20-1,60 | 2,40 |  | 3,20-4,00 | 6,40 |
|  |  | 1,60-2,00 | 2,80 |  | 4,00-5,00 | 7,00 |
|  |  | 2,0-2,40 | 3,60 |  | 5,0-6,40 | 9,00 |
|  |  | 2,40-3,20 | 4,40 |  | 6,40-8,00 | 11,00 |
| От 1,60 до 2,00 | До 0,40 |  | 2,00 | От 4,00 до 5,00 | До 1,20 | 5,0 |
|  | 0,40-0,80 |  | 2,20 |  | 1,20-2,40 | 5,60 |
|  | 0,80-1,20 |  | 2,40 |  | 2,40-3,20 | 6,40 |
|  | 1,20-1,60 |  | 2,80 |  | 3,20-4,00 | 7,00 |
|  | 1,60-2,00 |  | 3,20 |  | 4,00-5,00 | 8,00 |
|  | 2,0-2,40 |  | 3,60 |  | 5,0-6,40 | 9,00 |
|  | 2,40-3,20 |  | 4,40 |  | 6,40-8,00 | 11,00 |
|  | 3,20-4,00 |  | 5,60 |  | 0,80-10,00 | 14,00 |
| От 2,00 до 2,40 | До 0,64 |  | 2,40 | От 5,00 до 6,40 | До 1,20 | 6,40 |
|  | 0,64-1,20 |  | 2,80 |  | 1,20-2,40 | 7,00 |
|  | 1,20-1,60 |  | 3,20 |  | 2,40-4,00 | 8,00 |
|  | 1,60-2,00 |  | 3,60 |  | 4,00-5,00 | 9,00 |
|  | 2,0-2,40 |  | 4,00 |  | 5,00-6,40 | 10,00 |
|  | 2,40-3,20 |  | 4,40 |  | 6,40-8,00 | 12,00 |
|  | 3,20-4,00 |  | 5,60 |  | 0,80-10,00 | 14,00 |
|  | 4,00-4,80 |  | 6,40 |  | 10,00-12,00 | 16,00 |
| От 2,40 до 3,20 | До 0,80 |  | 3,20 | ##### От 6,40 до 8,00 | До 2,00 | 8,00 |
|  | 0,80-1,60 |  | 3,60 |  | 2,00-4,00 | 9,00 |
|  | 1,60-2,00 |  | 4,00 |  | 4,00-5,00 | 10,00 |
|  | 2,0-2,40 |  | 4,40 |  | 5,00-6,40 | 11,00 |
|  | 2,40-3,20 |  | 5,00 |  | 6,40-8,00 | 12,00 |
|  | 3,20-4,00 |  | 5,60 |  | 0,80-10,00 | 14,00 |
|  | 4,00-5,00 |  | 7,00 |  | 10,00-12,00 | 18,00 |
|  | 5,00-6,40 |  | 9,00 |  | 12,00-16,00 | 22,00 |

Допуски неровностей поверхностей отливок должны соответствовать указанным в табл. 3.12.

Таблица 3.12.

Допуски неровностей поверхности отливки.

| Допуск неровностей поверхностей отливки, мм, не более для степеней точности поверхности отливки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 |

Для обрабатываемых поверхностей отливок установлено симметричное расположение полей допусков, для необрабатываемых поверхностей допускается симметричное и несимметричное (частично или полностью) расположение полей допусков размеров, формы и расположения.

Установлено симметричное расположение полей допусков неровностей поверхностей отливок. Классы размерной точности, степень коробления элементов, отливки, для трех предполагаемых вариантов изготовления детали «Планшайба» согласно данных классификатора способов литья, табл. 3.3 и степени коробления элементов отливки, табл. 3.13 заносим в табл. 3.14.

## Таблица 3.13.

#### Степень коробления элементов отливок.

| Отношение наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины ил высоты к длине элемента отливки) | Степень коробления элемента отливки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многократные формы |  | Разовые формы |  |
|  | Нетермообрабатываемые отливки | Термообрабатываемые отливки после правки | Нетермообрабатываемые отливки | Термообрабатываемые отливки |
| Свыше 0,2 | 1-4 | 2-5 | 3-6 | 4-7 |
| 0,100-,200 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 |
| 0,050-0,100 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 |
| 0,025-0,050 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 |
| До 0,025 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Примечания: 1. Меньшие значения из диапазонов степеней коробления относятся к простым отливкам из легких цветных сплавов; большие значения - к сложным отливкам из черных сплавов; 2. Степень коробления отливки, указываемую на чертеже, следует принимать по ее элементу с наибольшей степенью коробления. |  |  |  |  |

Из таблицы 2.4.6 ГОСТ 26645-85 по значениям табл. 3.11 находим общий допуск, общий припуск элемента поверхности отливки «Планшайба» и полученные данные сводим в табл. 3.15.

## Таблица 3.14.

#### Нормы точности отливок, изготовленных по трем вариантам.

| № | Вариант литья | Класс размерной точности отливки | Степень коробления элементов отливки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Литье в песчано-глинистые формы, изготовленные машинной формовкой | 11 | 6 |
| 2 | Литье в оболочковые формы | 10 | 6 |
| 3 | Центробежное литье в облицованные металлические формы | 10 | 6 |

# Таблица 3.15.

# Общий допуск и общий припуск на элементы отливок «Планшайба», изготовленных тремя вариантами литья.

| Вариант литья | Интервал размеров отливки | Класс размерной точности | Ряд припусков | Общий допуск, мм | Общий припуск при обработке на сторону, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Черновая | Получистовая | Чистая | Тонкая |
| 1 | 63-100 | 11 | 8 | 3,6/1.8 | 3,1/2,2 | 4,1/3,0 | 4,9/3,4 | 5,3/3,6 |
|  | 100-160 |  |  | 4.0/2,0 | 3,4/2,4 | 4,8/3,2 | 5,3/3,6 | 5,8/3,9 |
| 2 | 36-100 | 10 | 7 | 2,8/1,4 | 2,5/1,8 | 3,3/2,2 | 3,8/2,5 | 4,1/2,6 |
|  | 100-160 |  |  | 3,2/1,6 | 2,6/1,9 | 3,6/2,4 | 4,1/2,6 | 4,5/2,9 |
| 3 | 63-100 | 10 | 7 | 2,8/1,4 | 2,5/1,8 | 3,3/2,2 | 3,8/2,5 | 4,1/2,6 |
|  | 100-160 |  |  | 3,2/1,6 | 2,6/1,9 | 3,6/2,4 | 4,1/2,6 | 4,5/2,9 |
| Примечание: В числителе общих припусков и общих допусков указаны полные значения этих величин. В знаменателе указаны половинные значения допусков и соответствующие им припуски на отливку «Планшайба» т.к. отливка имеет поверхности вращения, используемые в качестве базовых при обработке (см. п.4.2.1 ГОСТ 26645-85). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значения общего припуска для каждого интервала общих допусков, расположенные в разных графах табл. 3.15 и соответствующие черновой, получистовой, чистовой обработке, выбирают в зависимости от соотношений между требуемой точностью обработки поверхности детали и исходной точностью поверхности отливки, приведенных в табл. 3.16 для погрешностей размеров и в табл. 3.17 для погрешностей формы и расположения поверхностей детали и отливки; окончательно принимают значение припуска, соответствующее более точной обработке.

Для обеспечения квалитетов H7; h7; H14; h14 точности размеров детали «Планшайба» из табл. 3.15 и 3.16 находим, что окончательными видами обработки требуются соответственно тонкая и получистовая обработка.

Таким образом, в зависимости от варианта способа литья, вида окончательной обработки и размеров элементов конструкции «Планшайба» по табл. 3.14 – 3.17 находим припуски и их значения сводим в табл. 3.18.

Приведенные из ГОСТ 26645-85 значения общих припусков даны для среднего уровня точности обработки (обработка на автоматизированном оборудовании – агрегатных станках, станках с ЧПУ и автоматических линиях на их базе). При повышенном и высоком уровне точности обработки (обработка на автоматизированном оборудовании, оснащенном устройствами для стабилизации и управления точностью обработки) припуск следует уменьшать, а при пониженном уровне точности обработки (обработка на неавтоматизированном оборудовании)  увеличивать по сравнению с установленными общими припусками.

## Таблица 3.16.

#### Выбор вида окончательной обработки отливки в зависимости от погрешностей размеров детали и оливки.

| Допуск размера отливки | Соотношения между допусками размера детали и отливки от базы обработки до обрабатываемой поверхности | Вид окончательной механической обработки |
| --- | --- | --- |
| ###### До 0,5 | Свыше 0,4 | черновая |
|  | 0,15-0,4 | получистовая |
|  | 0,10-0,15 | чистовая |
|  | ##### До 0,1 | тонкая |
| 0,5-1,0 | Свыше ,3 | черновая |
|  | 0,1-0,3 | получистовая |
|  | 0,05-0,1 | чистовая |
|  | До 0,05 | тонкая |
| 1,0-2,0 | Свыше 0,2 | черновая |
|  | 0,1-0,2 | получистовая |
|  | 0,05-0,1 | чистовая |
|  | До 0,05 | тонкая |
| 2,0-5,0 | Свыше 0,15 | черновая |
|  | 0,05-0,15 | получистовая |
|  | 0,02-,05 | чистовая |
|  | До 0,02 | тонкая |
| Свыше 5,0 | Свыше ,10 | черновая |
|  | 0,05-0,10 | получистовая |
|  | 0,02-0,05 | чистовая |
|  | До 0,02 | тонкая |

# Таблица 3.17.

Выбор вида окончательной обработки отливки в зависимости от погрешностей формы и расположения поверхностей детали и отливки.

| Допуск размера отливки, мм | Соотношения между допусками формы и расположения обработанной поверхности | Вид окончательной механической обработки |
| --- | --- | --- |
| До 0,5 | Свыше 0,4 | Черновая |
|  | 0,10-0,4 | Получистовая |
|  | 0,02-0,0 | Чистовая |
|  | До 0,02 | Тонкая |
| 0,5-1,0 | Свыше 0,3 | Черновая |
|  | 0,10-0,3 | Получистовая |
|  | 0,02-0,10 | Чистовая |
|  | До 0,02 | Тонкая |
| 1,0-2,0 | Свыше 0,20 | Черновая |
|  | 0,05-0,20 | Получистовая |
|  | 0,01-0,05 | Чистовая |
|  | До 0,01 | Тонкая |
| 2,0-5,0 | Свыше 0,10 | Черновая |
|  | 0,02-0,10 | Получистовая |
|  | 0,005-0,02 | Чистовая |
|  | До 0,005 | Тонкая |
| Свыше 5,0 | Свыше 0,05 | Черновая |
|  | 0,01-0,05 | Получистовая |
|  | 0,002-0,01 | Чистовая |
|  | До 0,002 | Тонкая |

.

Таблица 3.18.

Припуски на механическую обработку для изготовления детали «Планшайба».

| Вариант литья | Припуск на сторону элемента конструкции, мм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  140 |  95 |  92 |  85 |
| 1 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Для отливок, изготавливаемых в мелкосерийном и единичном производстве, допускается назначать увеличенные припуски по сравнению с установленными по ГОСТ 26645-85 общими припусками. При назначении припусков в отверстиях следует учитывать особенности способа литья. Так, при литье в песчаные формы, минимальный диаметр получаемых отверстий зависит от типа сплава и толщины стенки отливки в месте расположения отверстия и его протяженности. В целях предотвращения спекания формовочной смеси в отверстиях приняты следующие минимальные размеры получаемых отверстий при толщине стенки 10 мм и глубине отверстия до 20 мм в отливках: из стали    30 мм, чугуна   15 мм; цветных легких сплавов   10 мм. При литье по выплавляемым моделям и под давлением в отливке могут быть выполнены отверстия  3…5 мм.

В учебной практике, для упрощения назначения припусков на механическую обработку, можно воспользоваться ориентировочными табличными данными для каждого способа литья в разделе 4 настоящего пособия.

При расчете массы отливок, Дз (3.2) необходимо найти массу припусков и приплюсовать их к массе детали. Для этого необходимо умножить объем припусков, см3 на плотность материала заготовки (табл. 3.19). Для определения массы припусков сложной геометрической формы следует разделить их на возможно более простые по форме геометрические элементы, удобные для расчета объема, а затем суммировать найденные значения. Объем припусков простейших профилей рассчитывают по формулам:

круглое сечение

V=0,78d2h; 										(3.3)

кольцевое сечение:

V= 0,78(D2  d12)h,								(3.4)

где d диаметр круглого сечения;

D и d1  диаметры внешней и внутренней окружностей;

h  высота, и т.д.

Таблица 3.19.

Плотность сплава.

| Сплав | Плотность, г/ см3 |
| --- | --- |
| Алюминиевые сплавы: АЛ1; АЛ2; АЛ9 и др. | 2,75; 2,65; 2,66 |
| Баббиты оловянные и свинцовые: Б88; Б83 С | 7,35; 7,40 |
| Бронзы безоловянные литейные: БрА9МцЛ; БрА9Ж3Л и др. | 7,6 |
| Бронзы оловянные литейные: Бр О3Ц12С5; Бр О5Ц5С5 | 8,69; 8,84 |
| Латуни литейные: Лц 40Мц3Ж и др. | 8,5 |
| Сталь конструкционная литейная | 7,85 |
| Чугун серый | 7,0-7,2 |
| Чугун ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 |
| Чугун антифрикционный | 7,4-7,6 |

При изготовлении детали «Планшайба» масса отливок для вариантов способов литья 1,2,3 соответственно составит 7,22; 6,6; 6,6 кг.

Стоимость единицы массы заготовки Мз, кг и стоимость единицы массы стружки Мс, кг (3.2) принимается по данным базового предприятия.

При отсутствии данных стоимости литья на базовом предприятии можно воспользоваться ориентировочными ценами на отливки, изготовляемые в песчаных формах, которые приведены в табл. 3.20.

Таблица 3.20.

Оптовые цены на отливки, руб. за тонну.

| Сплав |  | Масса одной отливки, кг | Группа сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Чугун CЧ -10 CЧ - 20 CЧ - 30 и др. |  | 3-10 10-20 50-200 | 1950 1750 1650 |  | 2400 2150 2000 |  | 2850 2600 2450 |  | 3360 3100 2950 |  | 3900 3650 3450 |
| Сталь 15Л,20Л 25Л,30Л 35Л,40Л 45Л,50Л 55Л |  | 3-10 10-20 20-50 50-200 | 2200 2000 1850 1750 |  | 2650 2450 2300 2150 |  | 3250 3050 2850 2700 |  | 3950 3700 2500 3300 |  | 4750 4600 4300 4100 |
| Алюминиевые сплавы АЛ-2, АЛ-4, АЛ-9 и др. | 0,5-1,0 1-3 3-10 10-20 20-50 |  | 11850 11400 10900 10600 10350 |  | 13000 12550 12050 11750 1150 |  | 14300 13850 13350 13050 12800 |  | 15700 15250 14750 14450 14200 |  | 17300 16860 16350 16050 15700 |

Характеристика групп сложности отливок приведена в разделе 3.1 настоящего пособия.

Цена одой тонны стружки принимается по следующим ориентировочным данным: чугунная  200 руб./т, стальная (углеродистая) – 270 руб./т, латунная  4000 руб./т, бронзовая (оловянная)  5000 руб./т.

Зная все составляющие формулы (3.2) находим Мо  стоимость заготовок по трем варианта литья.

Размер заработной платы станочника (с начислениями) зависит от трудоемкости операций механической обработки заготовки. Как правило, сравниваемые варианты получения отливки отличаются степенью близости формы заготовки к форме детали, объемом удаляемого материала, и, следовательно, трудоемкостью обработки. Независимо от способа получения отливки трудоемкость отделочных (финишных) операций будет одной и той же. Поэтому при сравнении нужно принимать во внимание только трудоемкость удаления лишнего металла менее точной,  более массивной заготовки до приведения ее размеров в соответствие с размерами отливки, форма которой наиболее приближена к форме готовой детали. Заработная плата станочника определяется по формуле:

Зп 1,2,3 = (Тшт1,2,3Ч/60)Кн, руб							(3.5)

где Тшт 1,2,3   время обработки детали на операциях удаления лишнего металла сравниваемых вариантов оливок, мин;

Ч  часовая тарифная ставка станочника, выполняющего работу по обработке заготовки, руб.;

Кн  коэффициент учитывающий начисления на заработную плату.

Штучное время Тшт определяется по формуле:

Тшт = То+Тв+Тп.з.+Торг.тех.обсл, 						(3.6),

где То  основное (машинное) время, мин

То=Li/nS,										(3.7)

где L  расчетная длина обрабатываемой поверхности, мм;

i  число проходов;

n  частота вращения шпинделя, об/мин;

S  подача, мм/об.

Режимы обработки: число проходов  i, частота вращения шпинделя  n, подача  S, разряд работы определяем по общемашиностроительным нормативам времени и режимов резания для соответствующего вида обработки  и типа производства [8, 9, 10, 20].

Тв  вспомогательное время, мин;

Тп.з.  подготовительно-заключительное, мин;

Торг.тех.обсл.  время организационно-технического обслуживания, мин определяется в соответствии с нормативами приведенных затрат, приходящихся на один час работы оборудования при выполнении i-й операции по справочникам [11, 12, 17, 18, 19]. В табл. 3.21 из источника [11], с. 323 приведена структура (%) штучно - калькуляционного времени при различных видах механической обработки.

Таблица 3.21.

#### Структура % штучно-калькуляционного времени.

| #### Элементы штучно-калькуляционного времени | #### Вид обработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### токарная | #### револьверная | #### фрезерная | #### шлифовальная | #### сверлильная |
| #### Основное | #### 36,2 | #### 45,2 | #### 41,0 | #### 48,0 | #### 51,4 |
| #### Вспомогательное | #### 28,3 | #### 29,4 | #### 41,0 | #### 29,0 | #### 28,8 |
| #### Подготовительно-заключительное | #### 18,6 | #### 9,9 | #### 4,3 | #### 6,5 | #### 5,9 |
| #### Время организационно-технического обслуживания | #### 16,9 | #### 15,5 | #### 13,7 | #### 16,5 | #### 13,9 |

#### Величина часовых тарифных ставок  Ч, коэффициента Кн, учитывающего начисления на заработную плату принимается по данным базового предприятия. При отсутствии такой возможности, можно воспользоваться ориентировочными данными часовых тарифных ставок (табл. 3.22).

Таблица 3.22.

#### Часовые тарифные ставки в рублях.

| Условия труда | Разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормальные для сдельщиков | 5,03 | 5,48 | 6,06 | 6,70 | 7,50 | 8,63 |
| Для повременщиков, занятых на МРС. | 4,71 | 5,12 | 5,66 | 6,27 | 7,05 | 8,07 |

Коэффициент начисления на заработную плату Кн включает дополнительную заработную плату в размере 20% от заработной платы и начисление по социальному страхованию. Для упрощения расчетов, дополнительную заработную плату определяют общим коэффициентом Кн =1,3.

На основании экономического расчета только по двум составляющим технологической себестоимости Мо и Зп определяем рациональный вариант изготовления отливки.

Если сопоставляемые варианты по технологической себестоимости оказываются равноценными, как в случае изготовления отливок «Планшайба» по 2-му и 3-му вариантам, то предпочтение следует отдать варианту, имеющему более высокие основные натуральные показатели (табл. 3.23).

Таблица 3.23.

##### Основные натуральные показатели процессов литья.

| Наименование показателя | 2-й вариант | 3-й вариант |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент использования металла отливки | 90 | 90 |
| Удельная норма расхода электрической энергии и топлива | 0,15 | 0,05 |
| Удельная норма расхода металла | 1,80 | 1,20 |
| Трудоемкость изготовления заготовки, мин | 12,67 | 9,45 |
| Число заняты рабочих | 5 | 5 |
| Коэффициент использования оборудования | 0,82 | 0,9 |
| Коэффициент использования производственной площади | 0,6 | 0,87 |

Сравнивая основные натуральные показатели процессов литья по второму и третьему вариантам литья, приходим к выводу, что литье заготовки «Планшайба» центробежным способом является более рациональным, экономически целесообразным вариантом литья.

Расчет технико-экономического обоснования рационального варианта технологического процесса получения литых заготовок можно также провести по методикам [13, 14, 15, 16].

Контрольные вопросы

- Из каких составляющих складывается себестоимость изготовления детали?

- По каким составляющим себестоимости производится сравнение вариантов изготовления отливки?

- Как рассчитываются припуски на механическую обработку отливок?

- Как рассчитывается заработная плата станочников?

- Как производится выбор способа получения отливки, если сопоставляемые варианты по себестоимости равноценны?

Таблица 3.3.

# Сравнительная характеристика основных видов и способов литья.

| виды литья | способы изготовления форм и отливок | масса отливки, кг | мин. толщина стенки, мкм | материал отливки | кл. точн. размеров отливок, ГОСТ 26645-85 | шерох. поверхн. отливки, Rа, ГОСТ 2789-73, мкм | Коэффициент использ. материала отливки | Экономически целесообразная партия отливок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литье в разовые песчано-глинистые формы | Ручная формовка | 0,1-50000 | 3-6 | Все сплавы | 11т-14 | 50-100 | 0,71 | 1 и более |
|  | Машинная формовка | 0,1-2000 | 3-6 | Все сплавы | 7-12 | 25-50 | 0,71 | 200 и более |
| Специальное литье в оболочковые и разовые формы | Песчано-смоляные формы | 0,1-70 | 2-6 | Все сплавы | 4-11 | 5,0-40 | 0,9 | 400 и более |
|  | По выплавляемым моделям | 0,01-150 | 1-6 | Все сплавы | 3-5 | 0,4-6,3 | 0,93 | 1000 и более |
|  | По газифицируемым моделям | 0,3-380 | 2-6 | Сталь, чугун | 6-13 | 10-63 | 0,8 | 1 и более |
|  | В керамические формы | 10,0-2000 | 1,5-6,5 | Все сплавы | 4-6 | 0,4-6,3 | 0,9 | 5 и более |
| Специальное литье в постоянные металлические литейные формы | Литье в кокиль | 0,01-30 | 3 | Цветные сплавы | 4-10 | 4,0-20 | 0,85 | 400 и более |
|  | Литье в облицованный кокиль | 0,1-160 | 3-6 | Сталь, чугун | 6-15 | 5,0-40 | 0,75 | 60 и более |
| Специальное литье с применением внешних воздействий на жидкий и кристаллизующийся металл | Литье под давлением | 0,01-30 | 0,8-1,2 | Цветные сплавы | 3-8 | 3,2-10,0 | 0,98 | 1000 и более |
|  | Литье с кристаллизацией под давлением | 4-30 | 2,0-4 | Цветные сплавы | 3-10 | 6,3-16,0 | 0,9 | 400 и более |
|  | Центробежное литье | 0,01-500 | 3 | Все сплавы, биметаллы | 5-12 | 25-50 | 0,75 | 100 и более |
|  | Литье под низким давлением | 0,01-0,03 | 1,5-2,5 | Все сплавы | 5-11 | 5,0-20 | 0,85 | 1000 и более |
| Непрерывное литье | В вертикальных и горизонтальных кристаллизаторах | 5-85 | 10-20 | Все сплавы | 4-10 | 6,3-20,0 | 0,9 | 1000 и более |