4. ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛИТЬЯ

4.1. Литье в разовые песчано-глинистые формы

4.1.1. Сущность и особенности процесса

# В разовых песчаных формах производят ~ 80% от всего объема выпуска отливок. Это объясняется универсальностью процесса (широкие технологические возможности процесса обеспечивают получение любых отливок как по массе, так и по роду металла), низкой себестоимостью и сравнительно легкой и быстрой технологической подготовкой производства отливок широкой номенклатуры.

# Литье в сырые формы – самое распространенное в цехах серийного и массового производства. В последние годы изготовление сырых форм получило дальнейшее развитие благодаря эффективному использованию современных формовочных машин и автоматических линий.

# Машинная формовка по металлическим моделям с механизированным выемом моделей из полуформы является экономичным вариантом изготовления наиболее сложных по конфигурации тонкостенных отливок в серийном  и массовом производстве и обеспечивает 8 – 13 для цветных и 9 – 14 для черных сплавов классы размерной точности ГОСТ 26645 – 85. При этом меньшие значение классов точности относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие -  к сложным отливкам единичного и серийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

# Применение при этом машинного способа изготовления стержней с калибровкой их перед сборкой форм в кондукторах позволяет в дальнейшем обеспечить безразметочную механическую обработку отливок в приспособлениях.

# Прогрессивной технологией изготовления отливок в единичном и мелкосерийном производстве является использование машинной формовки по координатным плитам с незакрепленными моделями. Данная технология обеспечивает 9 – 13 для цветных 10 – 14 для черных сплавов классы размерной точности, ГОСТ 26645 – 85.

# При всех преимуществах сырых форм им свойственны недостатки, в частности, непроизводительная переработка около 70% формовочных смесей, не участвующих в процессах формирования отливок; значительный брак по газовым раковинам, засорам и др. дефектам. Отсюда вытекает задача перехода от обычных к оболочковым, сухим, более прочным формам и стержням. Решая эти задачи, литейщики используют новые свойства и новые составы формовочных и стержневых смесей.

В настоящее время в литейном производстве применяют свыше 100 различных технологических процессов изготовления стержней и форм, более 40 видов связующих материалов, свыше 300 различных противопригарных покрытий и т.д.

Наиболее перспективны отвечающие современным требованиям литейного производства  процессы, при которых затвердевание стержней, изготовленных из смесей с органическими или неорганическими связующими материалами, происходит в ящиках. Для единичного и серийного производства чаще применяются процессы изготовления стержней из самотвердеющих смесей.

В связи с бурным развитием химической промышленности и широким применением в литейном производстве синтетических смол смеси,  содержащие смолы, в настоящее время используются не только при изготовлении стержней, но также и форм.

Новые технологические процессы в зависимости от условий производства позволяют регулировать продолжительность затвердевания смесей в широких пределах от нескольких минут до 40…60 мин.

При изготовлении стержней для массового производства быстроходные смесители непрерывного действия устанавливаются непосредственно над пескострельными машинами, а продолжительность затвердевания смеси исчисляется секундами. Вместе с этим новые технологические процессы получения песчаных форм стабилизируют и повышают показатели точности, снижают шероховатость поверхности отливок и повышают эффективность их использования.

Последовательность технологического процесса получения отливок в разовой песчано-глинистой форме приведена на рис. 4.1.

Весь цикл изготовления отливки [21] состоит из ряда основных и вспомогательных операций, осуществляемых как параллельно, так и последовательно в различных отделениях литейного цеха. Модели, стержневые ящики и другую оснастку изготовляют, как правило, в модельных цехах.

Литейная разовая песчано-глинистая форма (рис. 4.2) в большинстве случаев состоит из двух полуформ: верхней 7 и нижней 9, которые получают уплотнением формовочной смеси вокруг соответствующих частей (верхней и нижней) деревянной или металлической модели в специальных рамках – опоках 3 и 5.

|  |  | Чертеж детали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка чертежа отливки |  |  |
|  |  | Разработка чертежей моделей и стержневых ящиков |  |  |
| Подготовка исходных формовочных материалов |  | Изготовление моделей и стержневых ящиков |  |  |
| Приготовление формовочных и стержневых смесей |  | Изготовление полуформ и стержней |  |  |
|  |  | Сушка (подтверждение) полуформ и стержней |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка исходных шихтовых материалов |
|  |  | Сборка формы |  |  |
|  |  |  |  | Выплавка сплава, его перегрев |
|  |  | Заливка формы |  |  |
|  |  |  |  | Внепечная обработка сплава |
|  |  | Затвердевание сплава, охлаждение отливки в форме |  |  |
|  |  | Выбивка отливок из формы |  |  |
|  |  | Отделение литников, прибылей, очистка поверхностей, удаление стержней |  |  |
|  |  | Термообработка |  |  |
|  |  | Повторная очистка поверхностей |  |  |
|  |  | Контроль отливки |  |  |

Рис. 4.1. Технологический процесс получения отливок в разовой песчано-глинистой форме.

Рис. 4.2. Литейная разовая песчано-глинистая форма:

1 – литниковая система; 2 – полость формы; 3 – нижняя опока; 4 – штырь; 5 – верхняя опока; 6 – прибыль; 7 – верхняя полуформа; 8 – стержень; 9 – нижняя полуформа; 10 – знаковая часть стержня.

Модель отличается от отливки увеличенными размерами на величину усадки сплава, наличием формовочных уклонов, облегчающих извлечение модели из формы, наличием плоскости разъема и знаковых частей 10, предназначенных для установки стержня 8, образующего внутреннюю полость (отверстие) в отливке. Стержень изготавливают из смеси, например кварцевого песка, отдельные зерна которого скрепляются при сушке или химическом отверждении специальными крепителями (связующими). В верхней полуформе с помощью соответствующих моделей выполняется воронка, каналы стояка и шлакоуловителя, а в нижней полуформе 9 каналы питателей. В целом воронка и все каналы образуют литниковую систему 1, по которой из разливочного ковша поступает литейный сплав в полость формы 2, и дополнительные полости прибыли 6. Прибыли являются дополнительным резервуаром жидкого расплава, который необходим для питания отливки при усадке металла в процессе его кристаллизации. Прибыли, как правило, устанавливаются над массивными частями отливки.

После уплотнения смеси модели собственно отливки, литниковой системы и прибылей извлекают из полуформ. Затем в нижнюю полуформу 9 устанавливают стержень 8 и накрывают верхней полуформой. Необходимая точность соединения полуформ обеспечивается фиксирующими штырями 4. Перед заливкой сплава во избежание поднятия верхней полуформы жидким расплавом опоки скрепляют друг с другом специальными скобами, или на верхнюю опоку устанавливают груз.

При ручном способе изготовления литейной формы формовка по разъемной модели в двух опоках начинается с изготовления нижней полуформы и производится в такой последовательности:

- Нижнюю половину модели (не имеющую центрирующих шипов) кладут плоскостью разъема вниз на подмодельную доску, припыливают модельной пудрой и накрывают нижней опокой (рис. 4.3, а).

- Через сито просеивают облицовочную смесь, покрывая модель слоем толщиной 15…20 мм, а остальную часть опоки засыпают с избытком наполнительной формовочной смесью.

- Уплотняют смесь ручной трамбовкой.

- Линейкой срезают излишки формовочной смеси заподлицо с опокой.

- Иглой накалывают вентиляционные каналы (рис. 4.3, б).

- Набитую опоку переворачивают на 180°.

- На нижнюю полумодель устанавливают верхнюю полумодель и припыливают ее.

- Плоскость разъема формы посыпают разделительным сухим песком.

- На нижнюю опоку по штырям накладывают верхнюю опоку.

- Устанавливают модели шлакоуловителя, стояка и выпора.

- Просеивают облицовочную смесь, уплотняя ее руками вокруг моделей литниковой системы (рис. 4.3, в).

- Засыпают верхнюю опоку с избытком наполнительной смесью.

- Уплотняют формовочную смесь трамбовкой и линейкой срезают излишки смеси заподлицо с верхней опокой.

- Иглой накалывают вентиляционные каналы в верхней полуформе и гладилкой вырезают возле стояка литниковую чашу (рис. 4.3, г).

- Удаляют из формы модели стояка и выпора (рис. 4.3, д).

- Снимают верхнюю опоку и переворачивают на 180° (рис. 4.3, е).

- Кистью смачивают формовочную смесь вокруг полумоделей.

Рис. 4.3. Формовка в двух опоках по неразъемной модели.

- Подъемником полумодели расталкивают в стороны и осторожно удаляют из форм.

- В нижней полуформе прорезают питатели.

- Форму отделывают, поправляют и выглаживают инструментом.

- Устанавливают в нижнюю полуформу готовые стержни по знакам.

- Накрывают верхней полуформой (рис. 4.3, ж) и нагружают. Общий вид отливки с литниковой системой показан на рис. 4.3, з.

При машинном способе изготовления литейных форм и стержней применяют следующие типы формовочных машин:

- прессовые с давлением прессования до 5105 Па и более 106 Па;

- встряхивающие;

- пескометы;

- пескодувные;

- пескострельные;

- импульсные;

- вакуумные;

- специальные (уплотнение формовочной смеси отличается от перечисленных методов).

Прессовые машины могут быть с верхним и нижним прессованием. При верхнем прессовании (рис. 4.4, а) модельную плиту 2 с моделью 3 укрепляют на столе 1. Устанавливают опоку 4 высотой Н с наполнительной рамкой 5 высотой h, затем в них насыпают формовочную смесь. Стол с опокой поднимается, и прессовая колодка 6, входя внутрь наполнительной рамки 5, уплотняет смесь. Прессование заканчивается в момент, когда вся формовочная смесь, находящаяся в наполнительной рамке, перейдет в опоку. Высота прессовой колодки и высота наполнительной рамки одинаковые. Степень уплотнения ρ смеси при верхнем прессовании неодинакова по высоте опоки. По мере удаления от прессовой колодки степень уплотнения уменьшается до определенного предела и затем несколько возрастает из-за сопротивления, которое оказывает жесткая плоскость модельной плиты передвижению смеси в процессе уплотнения. С увеличением высоты опоки увеличивается неравномерность уплотнения смеси. По этой причине высота опок не может превышать 250 мм.

Рис. 4.4. Схемы верхнего (а) и нижнего (б) прессования и изменение плотности смеси по высоте опок.

В машинах с нижним прессованием (рис. 4.4, б) роль наполнительной рамки выполняет углубление h в неподвижном столе 7.

По сравнению с верхним прессованием максимальная степень уплотнения смеси достигается у модели. Этот вариант технологически более благоприятен, однако такие машины обладают худшими эксплуатационными качествами.

В некоторых машинах прессование осуществляется одновременно с вибрацией. Песчинки смеси совершают колебания с малой амплитудой и большой частотой, трение между ними и о боковые стенки опоки уменьшается. В результате прессование происходит эффективнее, смесь уплотняется равномернее. В этом случае можно применять более высокие опоки.

Прессовые машины, работающие под высоким давлением (2·106 Па), позволяют уплотнять смеси в высоких опоках, которые ранее использовали на встряхивающих машинах, работающих с большим шумом. Прочность формовочной смеси при этом способе увеличивается за счет сцепления зерен песка, а не за счет сил связи между водными оболочками вокруг зерен песка. Поэтому на этих машинах можно использовать смеси с пониженной влажностью (1,5…3%), что уменьшает брак отливок по газовым раковинам. Высокое давление прессования позволяет получать более точный отпечаток и изготовлять отливки с меньшими припусками на механическую обработку. С повышением плотности смеси увеличивается ее теплопроводность, ускоряется охлаждение отливки. Связь между плотностью смеси в форме и давлением прессования выражается формулой ρ=ρ1+nlgp, где ρ1 — средняя плотность смеси; р —давление прессования, р =105 Па; n—изменение плотности смеси при изменении давления на 105 Па.

Более равномерное уплотнение формовочной смеси как по высоте, так и по поверхности формы достигается при использовании в качестве уплотняющего органа машины эластичной диафрагмы (рис. 4.5) или многоплунжерной прессовой головки (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Уплотнение формовочной смеси эластичной диафрагмой.

В первом случае после заполнения установленной на модельной плите 4 опоки формовочной смесью к верхнему торцу опоки 3 прижимается кожух 1 с диафрагмой 2, в полость между которыми подается сжатый воздух (рис. 4.5, а). Диафрагма растягивается и равномерно уплотняет формовочную смесь (рис. 4.5, б). Давление воздуха передается, прежде всего, в места, допускающие наибольшее сжатие формовочной смеси и расположенные над низкими частями модели 5. Поверхность диафрагмы принимает волнообразную форму, в результате чего ее площадь превышает площадь опоки примерно на 40% и соответственно на 40% возрастает общее давление на форму. Давление сжатого воздуха, а следовательно, и прессования равно (5…6)105 Па. Уплотнив формовочную смесь в опоке, диафрагму извлекают (рис. 4.5, в), создавая в пространстве над ней разрежение.

Указанный способ обеспечивает высокую и равномерную плотность смеси во всех частях формы и позволяет изготовлять формы размером до 9000х3000х1500 мм как из обычных песчаных смесей, так и из быстротвердеющих смесей с последующей их продувкой СО2, который подается в полость между диафрагмой и формовочной смесью. Недостатком метода является низкая стойкость диафрагмы, которая выдерживает до 60000 формовок.

Рис. 4.6. Уплотнение формовочной смеси прессовой многоплунжерной головкой.

Метод прессования многоплунжерной головкой является модификацией диафрагменного прессования (рис. 4.6, а). В систему прессования подается масло, давление которого может регулироваться в широких пределах. Цилиндры всех плунжеров соединены друг с другом. Перетекание масла между ними и приводит к тому, что на каждую прессующую колодку (башмак) передается одинаковое по величине давление. Ход перемещения башмака зависит от сопротивления, оказываемого уплотняемой частью формовочной смеси (см. рис. 4.6, б). Чем оно выше, тем на меньшую высоту перемещается башмак. В результате плотность формовочной смеси в опоке оказывается примерно одинаковой.

Встряхивающие машины. На столе 3 машины (рис. 4.7, а) укреплена плита 2 с моделью, на которую устанавливают опоку 1 и заполняют ее формовочной смесью. Стол поднимается под давлением воздуха на 30…80 мм. После того как поршень 4 дойдет до отверстия 5, сжатый воздух выйдет, и стол, падая, ударится о преграду. Уплотнение происходит под действием силы тяжести смеси. Число ударов стола о преграду — борта пневматического цилиндра — составляет 30…50 в минуту.

При встряхивании наиболее сильно уплотняются нижние слои, непосредственно прилегающие к модельной плите. По мере удаления от плиты масса вышележащего слоя смеси уменьшается, а следовательно, уменьшается степень уплотнения. Верхний слой смеси остается практически неуплотненным. Характер плотности смеси по высоте опоки при встряхивании описан кривой 1 на рис. 4.7, б. Верхние слои смеси в опоках дополнительно уплотняют подпрессовкой. С этой целью на машинах устанавливают специальные устройства. Характер распределения плотности смеси по высоте опоки после встряхивания и подпрессовки описывается кривой 2 на рис. 4.7, б.

Рис. 4.7. Схема работы встряхивающей формовочной машины и распределение степени уплотнения смеси по высоте опоки.

Пескометы. Основной рабочей частью пескомета является головка. Внутри ее кожуха 1 с большой скоростью вращается ротор с одной или двумя лопатками 3 (рис. 4.8, а). Скорость вращения ротора 1500 об/мин. Через отверстие 4 в кожухе 1 лопатки выбрасывают смесь 5, которая в головку подается транспортером 2. При падении за счет силы тяжести смесь уплотняется.

Рис. 4.8. Схема уплотнения смеси пескометом и распределение степени уплотнения смеси по высоте опоки.

Головку монтируют на подвижной консоли пескомета, что дает возможность перемещать ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Формы или стержни с помощью пескометов изготовляют двумя способами: перемещением пескомета относительно неподвижных опок или стержневых ящиков и перемещением опок или стержневых ящиков с помощью транспортных устройств относительно неподвижно установленного пескомета. Степень уплотнения смеси по высоте опоки практически одинаковая (рис. 4.8, б). Производительность пескометов составляет обычно не менее 10…12 м3/ч формовочной смеси, поэтому их целесообразно применять для изготовления средних и крупных форм и стержней. Пескометы только заполняют опоки смесью и уплотняют ее. Другие операции формовки они не выполняют.

Пескодувные машины. Формовочную (стержневую) смесь вдувают в опоку (стержневой ящик) под большим давлением. Машина имеет пескодувный резервуар 3, периодически заполняемый смесью из бункера 9, Вибратор 10 предусмотрен для предупреждения зависания смеси в бункере. Заполненный резервуар перемещается цилиндром 6 по рольгангу 7 на рабочую позицию (рис. 4.9, а). При этом бункер 9 перекрывается шиберным затвором 5. Стержневой ящик 1 прижимается столом 2 к вдувной плите 4. Сжатый воздух через распределитель 5 поступает в пескодувный резервуар и через вдувные отверстия выносит песчано-воздушную массу в полость опоки и уплотняет ее. В опоке имеются отверстия (венты), закрытые сеткой и предназначенные для выхода воздуха из полости опоки. В основном смесь уплотняется за счет перепада давления в верхней части ящика, у вдувных отверстий и вент (внизу, сбоку ящика). Если изготовляемый стержень имеет сложную конфигурацию, то венты следует располагать в труднодоступных для смеси местах ящика.

Рис. 4.9. Схема работы пескодувной машины:

а – заполнение пескодувного резервуара смесью; б – наддув смеси в стержневой ящик.

Пескострельные машины. Пескострельные машины являются разновидностью пескодувных. Смесь из бункера 1 через шибер 2 подается в рабочий резервуар 3 и уплотняется при мгновенном перемещении из пескострельного резервуара через вдувное отверстие в стержневой ящик (опоку) под давлением воздуха. Сжатый воздух из резервуара 8 (рис. 4.10) через быстродействующий клапан 9 большого сечения поступает в рабочий резервуар 3. Давление в резервуаре мгновенно повышается и ударно действует на смесь, выбрасывая ее через вдувное отверстие 6 в полость стержневого ящика 5. Сопло (вдувное отверстие) обязательно должно быть конической формы, чтобы воздух не прорвался в стержневой ящик и не ухудшил качество уплотнения смеси. Отверстия 7 во вдувной плите 4 необходимы для удаления воздуха, вытесняемого смесью из стержневого ящика. В стержневом ящике венты, как правило, отсутствуют, что в значительной степени удешевляет конструкцию ящика.

При этом не происходит образования воздушно-песчаной смеси. Отсутствие песчано-воздушной массы резко снижает абразивное действие потока смеси на оснастку, что позволяет применять деревянные ящики. На пескострельных машинах в нашей стране и за рубежом изготовляют преимущественно стержни.

Рис. 4.10. Схема работы пескострельной машины.

Импульсные машины. Уплотнение смеси происходит за счет удара воздушной (газовой) волны.

Опока 3, установленная на модельной плите 5, после заполнения формовочной смесью подводится под импульсную головку - рабочий орган машины (рис. 4.11, а). Сжатый воздух под давлением (6…10)106 Па через рассекатель 1 с большой скоростью поступает в полость формы. Под действием удара воздушной волны формовочная смесь 2 уплотняется в течение 0,02…0,05 с. Оставшийся воздух через венты 4 удаляется. Верхние слои формовочной смеси уплотняют подпрессовкой с помощью плиты 6 (рис. 4.11, б).

При использовании обычных песчано-глинистых смесей поверхностная твердость формы достигает 89…94 единиц. Максимальное уплотнение смеси соответствует разъему полуформы. Степень уплотнения регулируется исходным давлением воздуха в импульсной головке. Этот метод формовки позволяет использовать и смеси повышенной прочности (до 0,2 МПа). Колебания свойств смесей в заводских условиях практически не влияют на процесс формообразования. Улучшение технологических параметров литейной формы повышает геометрическую точность отливок, снижает брак, улучшает санитарно-гигиенические условия труда за счет полного устранения вибрации и шума. Импульсную формовку можно применять для изготовления отливок различной номенклатуры в опоках размерами до 300020002500 мм.

Рис. 4.11. Импульсное уплотнение формовочной смеси с последующей подпрессовкой.

Вакуумные машины. Изготовление форм основано на формообразовании и придании им определенной прочности за счет разности давлений с внешней стороны формы (атмосферного) и внутри, между частицами песка. Модель 4 (рис. 4.12) и модельную плиту 5, соединенную вентами 3 с камерой 6, покрывают термопластичной пленкой 2, предварительно подогретой до температуры размягчения с помощью электрических нагревателей 1 (рис. 4.12, а). После накрытия модели пленкой в камере 6 создается вакуум, глубина которого зависит от размера форм. Под действием вакуума пленка прилипает к модели и подмодельной плите (рис. 4.12, б), на которую устанавливают опоку 7 (рис. 4.12, в) специальной конструкции с полыми стенками и засыпают кварцевый песок или другой огнеупорный материал (рис. 4.12, г). Песок уплотняется вибрацией. После уплотнения верхняя поверхность опоки перекрывается пленкой (рис. 4.12, д) и в опоке образуется вакуум. Затем при сохранении вакуума в изготовленной полуформе в камере 6 создается небольшое давление, и модель извлекается (рис. 4.12, е). Аналогично изготовляют вторую полуформу. При установке стержней, сборке формы, заливке ее металлом и в период затвердевания отливки в полуформах сохраняется вакуум (рис. 4.12, ж). В процессе заливки пленка, оформляющая рабочую полость формы, сгорает, а верхняя пленка остается. После охлаждения отливки до заданной температуры вакуум снимается, и отливка свободно удаляется из опок (рис. 4.12, з). Песок используют многократно.

Метод вакуумной формовки имеет следующие преимущества: отпадает необходимость в связующих материалах и выбивных устройствах, увеличивается срок службы моделей, так как наличие пленки устраняет контакт песка с моделью, резко снижается брак по газовым раковинам, повышается геометрическая точность отливок, обеспечивается высокое качество поверхности, улучшаются санитарно-гигиенические условия труда. В настоящее время метод начинают применять в промышленности.

Рис. 4.12. Схема вакуумной формовки:

а - нагрев термопластичной пленки и нанесение ее на модель; б – модель, покрытая пленкой; в – установка опоки; г – заполнение опоки песком; д – накрывание полуформы пленкой и создание разрежения в полости формы; е – создание давления под моделью и извлечение модели из формы; ж – залитая металлом форма и затвердевание отливки; з – удаление отливки из формы.

Специальные машины. Примерами таких машин могут служить машины для формовки труб, уплотняющие смесь в опоках механическими трамбовками, или машины, уплотняющие смесь шнеками. Такие машины применяют сравнительно редко.

По методу извлечения модели из формы машины подразделяют на следующие типы:

- со штифтовым подъемом опок;

- с протяжкой модели;

- с поворотной плитой;

- с перекидным столом.

4.1.2. Технико-экономические показатели

Для литья в сырые песчано-глинистые формы классы размерной точности согласно ГОСТ 26645 – 85  (табл. 4.1) устанавливают в зависимости от габаритного размера, сплава отливки, влажности, прочности и степени уплотнения формовочной смеси в литейной форме.

Степени точности поверхностей отливки согласно ГОСТ 26645 – 85 даны в табл. 4.2.

Шероховатость поверхностей отливок (табл. 4.3) ГОСТ 26645 – 85 устанавливает в зависимости от степени точности поверхностей отливок.

Классы точности массы отливок (табл. 4.4) ГОСТ 26645 – 85 устанавливает в зависимости от типа сплава отливок, от влажности, прочности и степени уплотнения формовочной смеси в песчано-глинистой форме.

Припуски на обработку (на сторону) назначают дифференциального на каждую обрабатываемую поверхность детали согласно требований чертежа по шероховатости в соответствии с ГОСТ 26645- 85. Методика назначения припусков рассмотрена в разделе 3 настоящего пособия.

В учебной практике допускается устанавливать упрощенные способы (табл. 4.5) назначения припусков на обработку.

При крупносерийном и массовом производстве отливок получают литые отверстия диаметром свыше 20 мм, при серийном – свыше 30 мм и мелко-серийном и единичном – свыше 50 мм.

Обрабатываемые отверстия некруглого профиля выполняют литьем, если диаметры вписанных окружностей соответствуют приведенным выше нормам.

Выступы и выемки шириной более 25 мм и глубиной свыше 6 мм на мелких и средних отливках выполняют литьем.

Формовочно-литейные уклоны принимают равными от 00 45 до 20. Значения уклона зависят от высоты части модели, а также от материала модели используемой для изготовления литейной формы.

При этом меньшие значение уклона вертикальных поверхностей отливок относятся к высоким и металлическим моделям, большие – к низким и деревянным моделям.

Таблица 4.1.

Классы размерной точности отливок.

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообрабат. сплавы | Нетермообрабат. черные и цвет. тугоплавк. сплавы и термообрабат. цветн. легк. сплавы | Термообрабат. чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабат. стальные сплавы |
|  | Класс размерной точности |  |  |  |  |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8%) высокопрочных (более 160 кПА или 1,6 кг/см2) смесей, с высоким однородным уплотнением до твердости не ниже 90 единиц. | До 100 Св 100 >> 250 >> 250>>- 630 >> 630 >>1600 | 5 – 7 6 – 11т 7т – 11 7 - 12 | 6 – 11т 7т – 11 7 – 12 | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т - 13 | 7 – 12 8 – 13т 9т –13 9 - 13 |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 2,8 до 3,5% и прочностью от 120 до 160 кПА (от 1,2 до 1,6 кг/см2), со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. | До 100 Св 100 >> 250 >> 250>>- 630 >> 630 >>1600 | 6 – 11т 7т – 11 7 – 12 8 – 13т | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т - 13 | 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 - 13 | 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 - 14 |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы от 3,5 до 4,5% и прочностью от 60 до 120 кПА (от 0,6 до 1,2кг/см2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. | До 100 Св 100 >> 250 >> 250>>- 630 >> 630 >>1600 | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т - 13 | 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 - 13 | 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 - 14 | 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т - 14 |

Продолжение табл. 4.1.

Примечания: 1. В таблице указаны диапазоны классов размерной точности отливок обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. 2. В табл. 4.1. к цветным легкоплавким сплавам отнесены сплавы с температурой плавления ниже 700 0С (973 К), к цветным тугоплавким сплавам с температурой плавления выше 700 0С (973 К). 3. В табл. 4.1. к легким отнесены сплавы с плотностью до 3 г/см3, к тяжелым – сплавы с плотностью свыше 3 г/см3. 4. Степень коробления элементов отливок (см. табл. 3.13) определяется в зависимости от типа сплава и отношения наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки).

| Таблица 4.2. Степени точности поверхностей отливок. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологический процесс литья | Наибольший | Тип сплава |  |  |  |
|  | габаритный размер отливки, мм | Цветные легкие нетермообрабат. сплавы | Нетермообрабат. черные и цвет. тугоплавк. сплавы и термообрабат. цветн. легк. сплавы | Термообрабат. чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабат. стальные сплавы |
|  | Степень точности поверхностей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8%) высокопрочных (более 160 КПа или 1,6 кг/см2) смесей, с высоким однородным уплотнением до твердости не ниже 90 единиц. Литье в песчаные отвержденные, сухие или подсушенные формы, окрашенные покрытиями на водной основе, нанесенными пульверизацией или окунанием | До 100 Св 100 >> 250 >> 250>>- 630 >> 630 >>1600 | 7 – 14 8 – 15 9 – 16 10 - 17 | 8 – 15 9 – 16 10 – 17 11 - 18 | 9 – 16 10 –17 11 – 18 12- 19 | 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 - 19 |

Продолжение табл. 4.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 2,8 до 3,5% и прочностью от 120 до 160 КПа (от 1,2 до 1,6 кг/см2), со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. Литье в песчаные отвержденные, сухие или подсушенные формы, окрашенные покрытиями на водной основе, нанесенными кистью или самовысыхающими покрытиями, нанесенными пульверизацией или окунанием. | До 100 Св 100 >> 250 >> 250>>- 630 >> 630 >>1600 | 8 – 15 9 – 16 10 – 17 11 - 18 | 9 – 16 10 – 17 11 – 18 12 - 19 | 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 - 19 | 11 – 18 12 – 19 13 – 19 14 - 20 |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы с влажностью от 3,5 до 4,5% и прочностью от 60 до 120 КПа (от 0,6 до 1,2 кг/см2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в песчаные отвержденые сухие или подсушенные формы, окрашенные самовысыхающими покрытиями, или самоотвердеющими покрытиями, нанесенными кистью. | До 100 Св 100 >> 250 >> 250>>- 630 | 9 – 10 10 – 17 11 – 18 | 10 – 17 10 – 17 12 - 19 | 11 – 18 11 – 18 13 - 19 | 12 – 19 12 – 19 14 - 20 |

Продолжение табл. 4.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из высоковлажных (выше 4,5%) и низкопрочных (до 60 КПа или 0,6 кг/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости ниже 70 единиц. Литье в песчаные отверждаемые, сухие или подсушенные неокрашенные формы. Литье в формы из жидких самотвердеющих смесей. | До 100 Св 100 - 250 250 - 630 630 -1600 | 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 - 19 | 11 – 18 12 – 19 13 – 19 14 - 20 | 12 – 19 13 – 19 14 – 20 15 - 20 | 13 – 19 14 – 20 15 – 20 16 - 21 |
| Примечание: В таблице указаны диапазоны степеней точности поверхности отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие из значений относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности к условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3.

Шероховатость поверхностей отливок.

| Шероховатость поверх- ности | Значение шероховатости для степеней точности поверхности отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Среднее арифметическое отклонение профиля Rа, мкм, не более | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100 | -- | -- |
| Высота неровностей профиля Rz, мкм, не более | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | 630 |

Таблица 4.4.

Классы точности массы отливок

| Технологический процесс литья | Номинальная масса отливки, кг | Тип сплава |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы |  | Нетермообрабатываемые черные и цвет. тугоплавкие сплавы и термообрабат. цветн. легкие сплавы |  | Термообрабатыв-мые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Класс точности массы отливки |  |  |  |  |  |  |  |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8%), высокопрочных (более 160 кПа или 1,61,6кг/см2) смесей с высоким однородным уплотнением до твердости не ниже 90 единиц. | До 1,0 Св. 1,0  10  10 100  100  1000 |  | 4 – 11 5т – 12 5 – 13т 6 - 13 |  | 5т – 12 5 – 13т 6 – 13 7т - 14 | 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 - 15 | 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 - 15 |

Продолжение табл. 4.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литье в песчано-глинистые формы из смесей с влажностью от 2,8 до 3,5%, прочностью от 120 до 160 КПа (от 1,2 – 1,6 кг/см2), со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. | До 1,0 Св. 1,0  10  10 100  100  1000 | 5т – 12 6 – 13т 6 – 13 7т - 14 | 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 - 15 | 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 - 15 | 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т – 15 |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 3,5 до 4,5% и прочностью от 60 до 120 КПа (от 0,6 до 1,2 кгс/см2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в песчано-глинистые подсушенные и сухие формы. Литье в формы из жидких самотвердеющих смесей. | До 1,0 Св. 1,0  10  10 100  100  1000 | 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 - 15 | 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15 | 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т - 16 | 7 – 15 8 – 15 9т – 16 9 - 16 |
| Литье в песчано-глинистые сырые формы из высоковлажных (более 4,5%) низкопрочных (до 60 КПа или 0,6 кгс/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. | До 1,0 Св. 1,0  10  10 100 | 6 – 13 7т – 14 7 - 15 | 7т – 14 7 – 15 8 - 15 | 7 – 15 8 – 15 9т - 16 | 8 – 15 9т – 16 9 – 16 |
| Примечание: В таблице указаны диапазоны классов точности массы отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие их значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5.

Общий припуск мм, на сторону обрабатываемой поверхности.

| Сплав | Наибольш. Габаритный размер, мм | Припуски при номинальном размере отливки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 50 | 50-120 | 120-250 | 250-500 | 500-800 |
| Чугун | До 120 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | - | - | - |
|  | 120-260 | 2,5-4,5 | 3,0-5 | 3,0-5,5 | - | - |
|  | 260-500 | 3,5-5,0 | 3,5-5,5 | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | - |
|  | 500-800 | 4-6,5 | 4,5-7,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 5,5-8,5 |
| Сталь | До 120 | 3,0-4,5 | 4-5,0 | - | - | - |
|  | 120-260 | 3,5-5,0 | 4,5-5,5 | 5,0-5,5 | - | - |
|  | 260-500 | 3,5-5,5 | 4,5-6,0 | 6,0-6,5 | 6,5-7,0 | - |
|  | 500-800 | 4,0-5,0 | 4,5-6,5 | 6,5-7,5 | 7,0-8,5 | 7,0-9,5 |
| Цветные | До 120 | 2,0-4,0 | - | - | - | - |
|  | 120-260 | 2,5-3,5 | 2,5-4,0 | - | - | - |
|  | 260-500 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | - | - |
|  | 500-800 | 3,0-4,5 | 3,5-5,0 | 4,0-5,5 | 4,5-6,0 | - |
| Примечание: наименьшее значение припуска выбирают при массовом и крупносерийном производстве и при изготовлении отливок повышенной точности. Для нижних и боковых поверхностей отливки при ее заливке значение припуска должно быть меньшим по сравнению с верхним поверхностям отливки. |  |  |  |  |  |  |

При проектировании литых деталей, изготовляемых литьем в песчано-глинистые формы, переходы с одной поверхности конструкции на другую оформляются в виде галтелей с минимальными радиусами скруглений от 2 до 5 мм. Если отношение толщин стенок конструкции превышает 1 : 2, то переходы оформляют клинообразным сечением стенок.

Оптовые цены на отливки принимаются по данным базового предприятия, где студент проходит практику. При отсутствии данных, можно воспользоваться ценами (табл. 3.20) ориентировочной стоимости литья изготовляемого литьем в песчано-глинистых формах.

Контрольные вопросы

- Из каких элементов состоит разовая песчано-глинистая форма?

- Как осуществляется ручная формовка в песчано-глинистые формы?

- Какие типы формовочных машин применяются при машинной формовке, в чем их преимущества, недостатки и область применения?

- Каковы технико-экономические показатели литья в разовые песчано-глинистые формы?

- Для получения каких отливок применяется литье в разовые песчано-глинистые формы?

4. 2. Литье в оболочковые формы

4. 2. 1. Сущность и особенность процесса

Доктор технических наук Н. Н. Рубцов неоднократно высказывал мысль о том, что обычная песчано-глинистая форма состоит из двух частей: внутреннего облицовочного слоя, как бы оболочки, и внешнего наполнительного слоя, фиксирующего положение этой оболочки в форме.

Современная технология изготовления оболочковых форм позволяет во многих случаях освободиться от наполнительного слоя, что достигается использованием песчано-смоляных смесей, которые обеспечивают предел прочности оболочек на разрыв не менее 0,8…1,0 МПа в горячем состоянии и не менее 3,0 МПа в холодном состоянии, отвержденных при 543 К (270С) в течение трех минут.

Изготовленные из песчано-смоляной термотвердеющей формовочной смеси относительно тонкостенные (оболочковые) формы заливают металлом в горизонтальном либо вертикальном положениях, в свободном или заформованном состоянии (заливка без опорного слоя и с опорным слоем соответственно).

Оболочковую форму собирают, как правило, из двух скрепленных полуформ, полученных отверждением сыпучей смеси в контакте с нагретой оснасткой, при использовании гравитационного или пескодувного методов формообразования.

Первый заключается в том, что на предварительно нагретую и горизонтально расположенную модельную плиту 1 (рис. 4.3) с моделями 5, опрокидыванием бункера 3 наносят относительно толстый слой смеси 4, выдерживают смесь в контакте с оснасткой в течение времени, необходимого для прогрева слоя смеси и формообразования оболочки 2 заданной толщины, сбрасывают  поворотом бункера (позиция б) излишек неотвердевшей смеси, доотверждают оболочку и, наконец, снимают оболочку с оснастки (позиция в), с помощью плиты толкателей 6 и толкателей 7.

Второй заключается в том, что во внутреннюю полость предварительно нагретой оснастки вдувают смесь и затем выполняют операции, аналогичные гравитационному формообразованию.

При необходимости в процессе литья в оболочковые формы используют стержни, изготавливаемые теми же методами, что и оболочковые формы.

Технологический процесс литья в оболочковые формы показан [22] на принципиальной схеме, (рис. 4.4). Необходимость выполнения отдельных технологических операций определяется конкретными требованиями к отливке и условиям производства (операции изготовления стержней, формовки в опорном слое, термической обработки отливок и другие).

Рис. 4.3. Схема изготовления оболочковых полуформ.

1 - подмодельная плита, 2 - оболочка, 3 - бункер, 4 - песчано-смоляная смесь, 5 - модель, 6 - плита толкателей, 7 - толкатели.

При литье в оболочковую форму применяют все марки литейных сплавов, их механические свойства и химический состав должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.

Металл для заливки оболочковых форм изготавливают в плавильных агрегатах общего назначения.

Температура металла при заливке оболочковой формы может быть снижена на 20…40С по сравнению с температурой заливки песчано-глинистой литейной формы.

Приготовление и контроль песчано-смоляной смеси

Подготовка и контроль материалов песчано-смоляной смеси

Формирование и отверждение полуформы, стержня

Снятие полуформы с модельной оснастки (извлечение стержня из ящика)

Нанесение на модельно-стержневую оснастку разделительного покрытия

Подготовка разделительного покрытия

Нагрев модельно-стержневой оснастки

Подготовка модельно-стержневой оснастки

Сборка формы

Установка формы под заливку

Формовка в опорном слое

Заливка формы

Охлаждение отливок в форме

Выбивка отливок

Плавка металла

Шихтовка металла

Очистка, обрубка и зачистка отливок

Термическая обработка отливок

Грунтовка отливок

Контроль качества отливок

##### Рис. 4.4. Принципиальная схема процесса литья в 
оболочковые формы.

В оболочковой форме получают отливки из черных и цветных сплавов массой 0,1…50 кг, а в отдельных случаях массой 150…200 кг и более. Отливки имеют плотный металл с повышенными механичекими свойствами по сравнению с литьем в песчано-глинистые формы.

Литье в оболочковую форму используют обычно в условиях серийного и массового производства отливок ответственного исполнения, которые не удается получать качественными в сырых объемных формах. Благодаря хорошим свойствам оболочковых форм и стержней, при их четком выполнении брак отливок снижается в среднем в 1,5…2 раза.

Целесообразность применения литья в оболочковую форму определяется сравнением себестоимости получения отливки при данном способе с ее себестоимостью при использовании других технологических процессов. При массовом производстве стоимость отливок равна, а в некоторых случаях  и меньше стоимости отливок, получаемых в песчано-глинистых формах (табл. 3.20).

Экономически оправданный размер партии отливок определяют в зависимости от освоенности процесса. При освоенном производстве наименьший размер партии обычно составляет 400…500 отливок. Наиболее рационально переводить на литье в оболочковые формы отливки массового и крупносерийного производства при максимальной механизации и автоматизации, что значительно удешевляет процесс.

4. 2. 2. Технико-экономические показатели процесса

Повышенная точность и низкая шероховатость отливок одно из основных преимуществ литья в оболочковые формы.

Классы точности размеров, масс и ряды припусков на механическую обработку отливок, получаемых в оболочковых формах, принимаются по ГОСТ 26645-85 и должны соответствовать приведенным в табл. 4.6.

Шероховатость поверхности отливки определяется параметром:

Rа=20,05,0 мкм при габаритных размерах да 100 мм и толщине стенки до 20 мм;

при габаритных размерах более 100 мм и толщине стенки более 20 мм Rа=40,020,0 мкм.

Степень коробления элементов отливки (смотри табл. 3.13) согласно ГОСТ 26645-85 определяется в зависимости от типа сплава и отношения наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине).

Степень точности поверхностей отливок согласно ГОСТ 26645-85 даны в табл. 3.7.

Высокие показатели точности и низкая шероховатость поверхностей отливок позволяют назначать небольшие припуски на механическую обработку, вплоть до 0,25…0,15 мм, т. е. возможно в ряде случаев применение шлифования.

Таблица 4.6.

Классы точности размеров, масс и ряды припусков на механическую обработку.

| Наибольший габаритный размер, мм | Типы сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветной с температурой плавления ниже 700С | Цветной с температурой плавления выше 700С, серый чугун | Ковкий высокопрочный легированный чугун, сталь |
| До 100 | 4−91−2 | 5Т−101−3 | 5−11Т1−3 |
| 100-630 | 5Т−101−3 | 5−11Т1−3 | 6−112−4 |
| Св. 630 | 5−11Т1−3 | 6−112−4 | 7Т−122−5 |
| Примечание: В числителе указаны классы точности размеров и масс, в знаменателе - ряды припусков. Меньшие значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства; большие - к сложным мелкосерийного и индивидуального производства; средние - к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |

Припуски назначают на каждую обрабатываемую поверхность детали в соответствии с ГОСТ 26645-85. Ориентировочные значения припуска даны в таблице 4.8.

При конструировании наименьшую толщину стенки отливки принимают в соответствии с табл. 2.4. Поверхность отливки, перпендикулярная к плоскости разъема формы, должна иметь уклон, обеспечивающий съем оболочки с модели. Минимальные уклоны на внутренних и наружных поверхностях отливок, которые не подвергаются механической обработке, принимают равными 018', оптимальные - 030'.  Радиусы галтелей r между сопрягаемыми стенками выполняют не менее 1…2 мм. Переход между стенками различной толщины осуществляют плавно: длина переходной зоны L  в отливках из чугуна и цветного сплава, а также стали, должна удовлетворять условиям L ≥4(а-в) и L ≥5(а-в) соответственно, где а, в - толщины сопрягаемых стенок.

Угловое сопряжение стенок оформляют так, как показано на рис. 2.7. Сопряжение нескольких стенок выполняют с разгрузкой теплового узла, например так, как показано на рис. 2.2. раздела 2 настоящего пособия.

Таблица 4.7.

# Степени точности поверхностей отливок.

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | #### Тип сплава |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные и легкие сплавы |  | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы |  | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  |  | ###### Степень точности поверхностей |  |  |  |  |  |
| Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей | До 100 Св. 100-250 Св. 250-630 | 6-12 7-13 8-14 | 7-13 8-14 9-15 | 8-14 9-15 10-16 |  | 9-15 10-16 11-17 |  |
| Примечание: Меньшие значения степеней точности поверхностей отливок относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие - к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние - к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.8.

# Ориентировочные значения припуска, мм на механическую обработку.

| Наибольший габаритный размер отливки, мм | Припуск при номинальном размере, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 мм | Свыше 40 до 100 | Свыше 100 до 250 | Свыше 250 до 500 |
| До 120 Св. 20 до 260 Св. 260 до 500 | 0,3 0,5 0,5-0,7 | 0,75-1,0 1,2-1,5 1,5-2,0 | - 1,5-1,75 2,0-2,2 | - - 2,2-2,5 |
| Примечание: наибольшие значения припусков для поверхностей, расположенных при заливке вверху; наименьшие - для боковых и нижних поверхностей. |  |  |  |  |

Минимальный диаметр d отверстия, получаемого с помощью стержня, равен 6…10 мм при длине несквозного отверстия до 5d и сквозного отверстия до 10d. Стержень, длина которого более чем в два раза больше диаметра, целесообразно крепить в форме двусторонними знаками.

При разработке технологического процесса на чертеже отливки указывают: поверхность разъема формы, припуски на механическую обработку, технологические приливы и напуски, формовочные уклоны; в технических требованиях чертежа отливки должны быть указаны нормы точности отливки согласно ГОСТ 26645-85. Их приводят в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, класс точности массы и допуск смещения отливки. В комплект технологической оснастки для литья в оболочковые формы входят: модельные плиты, модели отливок, модели литниково-питающей системы, модели вспомогательных элементов (выступов и впадин для нанесения клея, вентиляционных каналов, фиксаторов и другие.);толкатели, фиксаторы, окантовочные рамки, разделительные ножи (при одновременном изготовлении на одной модельной плите нескольких оболочек); стержневые ящики, специальные мерительный инструмент и приспособления. Для упрощения операции засыпки оболочки опорным материалом целесообразно при заливке металлом располагать ее вертикально. Заливка оболочки при горизонтальном ее расположении требует применения стояка относительно большого диаметра (50…80 мм), либо установки литниковой чаши. Конструкцию и размеры литниковой системы для литья чугуна в условиях серийного и массового производства выбирают по МН 2422-62 и МН 2448-61 “Системы литниковые для чугунного литья в оболочковые формы”. При конструировании литниково-питающей системы для отливок других сплавов руководствуются теми же принципами, что и при литье в песчано-глинистую форму. Разработка технологической документации ведется согласно ГОСТ 3.1119-83, ГОСТ1401-85 и ОСТ2 1102-17-88.

При конструировании оснастки:

Предельные отклонения от плоскости модельной плиты назначаются по десятой степени точности (ГОСТ 24643-81).

Шероховатость рабочей поверхности модельной плиты должна соответствовать Rа=2,50,63 мкм по ГОСТ 2789-73.

При выборе и расчете толщины стенки модельной плиты учитывают необходимость равномерной передачи теплоты всем элементам модели, минимальная толщина модельной плиты – 25 мм.

Шероховатость поверхности модели должна соответствовать Rа=1,250,63 мкм по ГОСТ 2789-73.

Точность изготовления моделей – 8-11 квалитет по ОСТ 2Н31-76.

Уклоны на знаковых частях моделей назначаются от 3 до 5.

При проектировании моделей должен предусматриваться дополнительный припуск на доводку размеров (после обмера опытной партии отливок) в ходе освоения технологии.

Рекомендуемые расстояния между моделями и элементами оснастки приведены в табл. 4.9.

Таблица 4.9.

# Расстояния между моделями и элементами оснастки.

| Масса отливки, кг | Расстояние между элементами модельной оснастки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние между моделями |  | Между моделью и стояком |  |
|  | При горизонтальной заливке | При вертикальной заливке | При горизонтальной заливке | При вертикальной заливке |
| До 0,5 | 10-15 | 15-25 | 20-30 | 25-35 |
| Свыше 0,5 до 1,5 | 15-35 | 25-40 |  |  |
| Свыше 1,5 до 5,0 | 35-40 | 40-50 |  |  |
| Свыше 5,0 | 50 | 50 |  |  |

Модели сложной конфигурации рекомендуется расчленять на отдельные элементы для упрощения изготовления.

Модели, рабочая поверхность которых находится ниже плоскости разъема, могут быть врезаны в модельную плиту.

Модели крепятся к модельной плите при помощи болтов, винтов и заклепок. Модели фиксируются штифтами.

Количество толкателей модельной плиты рассчитывается по формуле:

N=KF100										(4.1)

где К- коэффициент (для моделей простой конфигурации  К=1÷1,5; для моделей сложной конфигурации с глубокими карманами К=1,5÷2,0);

F- площадь поверхности полуформы, см2.

Расстояние между толкателями, расположенными на плоских поверхностях: 50…120 мм.

Диаметр толкателя не должен быть менее 10 мм; зазор между отверстием в модельной плите и толкателем принимают равным 0,3…0,4 мм.

Не рекомендуется устанавливать толкатели на базовых поверхностях отливок.

Точность изготовления стержневых ящиков: 8-11, квалитет по ОСТ 21-131-2-76.

Шероховатость оформляющих поверхностей ящика должна быть не выше Rа=0,2…0,8 мкм по ГОСТ 2789-73. Прочие поверхности ящиков обрабатывают согласно данным, приведенным в табл. 3.10.

Таблица 4.10.

## Шероховатость поверхностей стержневых ящиков.

| Поверхность | Rа, мкм |
| --- | --- |
| Разъем ящика и соединений отъемных частей | 1,6 |
| Установочные | 3,2 |
| Рабочие: фиксирующих штырей и втулок толкателей замков, эксценриков и других элементов | 0,8 1,6 1,6 |

Толщину стенок стержневого ящика S выбирают в зависимости от среднего габаритного размера стержневого ящика (табл. 4.11).

S=L+B2,										(4.2.)

где L- длина ящика, мм; В - ширина ящика, мм.

Половины стержневого ящика фиксируются нерегулируемыми штырями (ГОСТ 19 402-74).

Таблица 4.11.

# Оптимальная толщина стенки стержневого ящика, мм.

| Средний габаритный размер ящика | Оптимальная толщина стенки |
| --- | --- |
| ## До 300 | 12-15 |
| Свыше 300 до 500 | 15-20 |
| ### Свыше 500 | 20-30 |

При пескодувном способе изготовления стержней в стержневых ящиках должны быть предусмотрены вдувные отверстия и средства для вентиляции. Диаметр вдувных отверстий принимают равным от 8 до 12 мм, учитывая, что увеличение диаметра отверстий способствует равномерному распределению стержневой смеси по горизонтальной плоскости ящика и не снижает ее уплотнение. При изготовлении стержней особо малых поперечных сечений диаметр вдувных отверстий может быть уменьшен до 6 мм.

При пескодувном способе изготовления стержней в верхних закрытых частях стержневых ящиков следует предусматривать вентиляционные каналы. Расчет суммарного сечения вентиляционных каналов производят по выражению:

F1F2=0,2÷0,4,									(4.3)

где F1- суммарная площадь сечений вентиляционных отверстий, мм;

F2- суммарная площадь сечения вдувных отверстий, мм2.

Толкатели стержневых ящиков, конструкция которых аналогична конструкции толкателей, применяемых для модельных плит, располагают в узких и глубоких полостях.

Материалы, рекомендуемые для изготовления технологической оснастки, приведены в табл. 4.12.

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье в оболочковые формы?

- Каковы технико-экономические показатели литья в оболочковые формы?

- Для получения каких отливок применяется литье в оболочковые формы?

4.3. Литье по выплавляемым моделям

4.3.1. Сущность  и особенности процесса

При литье по выплавляемым моделям форма представляет собой неразъемную керамическую огнеупорную оболочку, которая формируется из жидких формовочных смесей вокруг разовых неразъемных моделей. Затем  модели удаляют из формы: выплавляют, растворяют или выжигают. Удаление остатков модельного состава и упрочнение оболочки достигается прокаливанием формы при высокой температуре. Заполнению тонких и сложных по конфигурации полостей формы способствует ее нагрев перед заливкой.

Таблица 4.12.

# Материалы для изготовления оснастки.

| ### Элемент оснастки | Материал | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Модели и стержневые ящики | Сч 15, Сч 18, Сч 20 (ГОСТ 1412-85). Специальный чугун: 3,2-3,4%С; 2,2-2,6%Si; 0,77-0,88%Mn; 0,40-0,47%Р; 0,01-0,02%S; 2,5-3,5%Ni; 0,5-0,6%Cr. | Крупносерийное и массовое производство отливок |
|  | Ст 3(ГОСТ 380-71) Ст 15Л-25Л (ГОСТ 977-88) | Небольшие модели, отдельные вставки в модели |
|  | Сталь5ХНМ(ГОСТ 977-88), Сталь 40Х(ГОСТ 977-88), бронза(ГОСТ 613-79), бериллиевая медь: 2-2,5%Ве, 0,25-0,5%Ni, 0,1%Fe, остальное – Cu. | Крупносерийное и массовое производство отливок особо сложной конструкции |
|  | АЛ 24, АЛ 26, АЛ 27, АЛ 28(ГОСТ 2685-81), специальный алюминиевый сплав: 3,5-4,5%Cu, 0,75%Si, 1,2-1,8%Mg, 1,7-2,3%Ni, 1,3%Fe, 0,1%Mn, остальное – Al. | Мелкосерийное и опытное производство отливок, к которым не предъявляются повышенные по точности размеров и по шероховатости поверхности. |
| Модельные плиты | Сч 15, Сч 18, Сч 20(ГОСТ 1412-85), специальный чугун (смотри выше). | Модельные плиты небольших размеров. |
|  | Ст 3(ГОСТ 380-71), Сталь 45(ГОСТ 1050-74). | Модельные плиты небольших размеров. |
| Толкатели | Сталь 30ХГС (ГОСТ 45-43-71), Сталь 40Х(ГОСТ 45-43-71), Сталь У8А (ГОСТ 1435-74), | Модельные и стержневые комплекты в различных условиях производства. |
| Прочие элементы | Сталь 60С2ХФА (ГОСТ 14 959-79), Сталь 45(ГОСТ 1050-74). |  |

Модели получают из легко расплавляющихся, сгорающих или растворяющихся материалов. Наиболее часто применяют модельные составы на основе парафина и стеарина, а также  церезина, воска и других компонентов, которые относительно легкоплавки (tпл=50…1000С). В то же время, температура их размягчения превышает температуру помещений. Растворяемые модели получают из составов на основе карбамида, азотокислых и других водорастворимых солей, выжигаемые - из  полистирола, а испаряемые – из сухого льда и других материалов.

Выплавляемую модель (рис. 4.5, а) отливки 1 получают [23] путем заполнения металлической пресс-формы 2 жидким или пастообразным модельным составом. В первом случае пресс-форму заполняют свободной заливкой или под давлением, во втором – запрессовкой твердожидкого состава, смешанного с 8…20% воздуха, в пресс-формах модельный состав затвердевает и остывает. Затем модели отливок извлекают и соединяют с отдельно изготовленными выплавляемыми моделями литниково-питающей системы 4 в блок (рис. 4.5, б). Модели, полученные в  пресс-формах, припаивают паяльником 5. В многоместных пресс-формах получают звенья из нескольких моделей, которые связаны друг с другом общей втулкой. При сборе модель литниковой воронки и звенья моделей насаживают на металлический каркас. В блоке моделей втулки, надетые на каркас, образуют стояк. Модели литниковой воронки изготовляют в отдельной пресс-форме. Литниковая система при литье по выплавляемым моделям служит не только для заполнения полости формы расплавом, но и для питания затвердевающей отливки. Металл подводят в наиболее массивные части отливок.

Для получения оболочковой формы модельный блок окунают в огнеупорную суспензию (рис. 4.5, в) и обсыпают песком  в псевдоожиженном слое (рис. 4.5, г) или пескосыпе. Полученное огнеупорное покрытие отвердевают путем сушки на воздухе (рис. 4.5, д) или в парах аммиака. Затем на блок наносят таким же образом второй и последующий слой. Первый слой обсыпают песком, размер частиц которого 0,2…0,315 мм; последующие слои – крупнозернистым песком.

Обычно оболочковую форму получают четырех – шестикратным  нанесением огнеупорного покрытия. При изготовлении крупных отливок на модельном блоке формируют более 12 слоев. После сушки последнего модель выплавляют в горячей воде или расплаве модельной массы (рис. 4.5, е). Затем оболочковую форму подсушивают на воздухе (рис. 4.5, ж).Перед заливкой жидким металлом оболочку засыпают в опоке (рис. 4.5, з) опорным наполнителем (обычно кварцевым песком) и обжигают в печи при 800…11000С (рис. 4.5, и) для удаления остатков модельной массы , влаги, продуктов неполного гидролиза, а также для упрочнения оболочки спеканием. В массовом производстве оболочки заформовывают горячим опорным наполнителем после их предварительного обжига. Толстостенные оболочковые формы заливают без опорного наполнителя.

Жидкий металл заливают в горячую или охлажденную оболочковую форму (рис. 4.5, к). Ее температура  при заливке стали и чугуна составляет 800…9000С, сплавов на основе никеля – 900…1000 0С, меди – 600…700 0С, алюминия и магния – 200…250 0С.

После охлаждения отливок их выбивают из формы на решетках. Опорный наполнитель просыпается через решетку, а блок отливок (рис. 4.5, л) после дальнейшего охлаждения подвергают предварительной очистке на вибрационных установках.

При изготовлении мелких отливок операция предварительной очистки совмещается с операцией отделения литниковых систем. Под действием вибрации отливки отделяются от стояка по наиболее тонкому сечению – месту пережима питателя. Литниковые системы крупных отливок отделяют на металлорежущих станках и прессах, газопламенной и анодно-механической резкой.

Рис. 4.5. Схема процесса изготовления отливок по выплавляемым 
моделям.

При предварительной очистке и отделении отливок оболочка удаляется с наружных поверхностей отливок, но она прочно удерживается в отверстиях и поднутрениях. Остатки керамической оболочки, составляющей до 10% от первоначального количества, удаляют при окончательной очистке. Для этого применяют обычные механические методы, а также химическую очистку в щелочной среде. Стальные и чугунные отливки выщелачивают в 45…55% - ных водных растворах NaOH или KOH, нагретых до 1500С, или в расплавах щелочей при 5000С. Керамическая оболочка разрушается за счет взаимодействия SiO2  со щелочью, образуя силикаты натрия или калия. Для интенсификации процесса выщелачивание совмещают с механической очисткой во вращающихся галтовочных барабанах. После выщелачивания отливки промывают в горячей воде, затем пассивируют в водном растворе соды и сушат. При необходимости очищенные отливки подвергают термической обработке в печах с защитной атмосферой. Дальнейшую финишную обработку отливок осуществляют методами механической обработки.

Основными компонентами огнеупорной суспензии являются жидкий связующий раствор и тугоплавкий наполнитель. В качестве связующего используют гидролизированный раствор этилсиликата (ЭТС). Последний представляет собой смесь эфиров кремниевых кислот, которые описываются общей формулой (С2Н5О)2n+2SinOn+1, где n = 1,2,3,… ЭТС и вода не растворяются, друг в друге, поэтому реакция гидролиза протекает на границе их раздела. Для ускорения гидролиза ЭТС и воду смешивают в быстроходных мешалках с целью диспергирования ЭТС на мельчайшие капли и увеличения поверхности его раздела с водой, на которой протекает реакция гидролиза. При использовании спирта или ацетона, в которых растворяются  и ЭТС и вода, реакция гидролиза идет по всему объему, поэтому допустимо менее интенсивное перемешивание. Для ускорения гидролиза вводят катализатор HCl.

При гидролизе этоксильные группы C2H5O частично замещаются   гидроксильными.  Этот процесс сопровождается поликонденсацией – укреплением молекул. Сшивка более простых молекул в сложные с образованием линейных и сетчатых структур происходит через гидроксильные группы:

- Si – O – H + H – O – Si - = - Si – O – Si - + H20.

При гидролизе малым количеством воды связывающий раствор имеет свойства кремнийорганического полимера. Он отверждается в атмосфере влажного аммиака; при этом завершается реакция гидролиза, этоксильные группы полностью замещаются гидроксильными с образованием поликремневых кислот n SiO2(n+1) H2О. Рост этих молекул приводит к увеличению вязкости раствора и образованию силикозоли. При высушивании и обжиге она сначала превращается в гель, а затем в твердый кремнезем SiO2. Выход SiO2 из исходного ЭТС марки 40 составляет 40%, а из связывающего раствора должно быть ниже 12 – 16%. Поэтому требуемую концентрацию SiO2 получают при разбавлении связующего раствора в процессе гидролиза или после него органическими растворителями (спиртом, ацетоном) или водой.

С увеличением расхода воды на гидролиз возрастает доля этоксильных групп, замещенных гидроксильными на этапе приготовления связывающего раствора, поэтому при большом расходе воды сразу образуются золи кремниевых кислот. Такое связующее отличается малой живучестью, оно быстро отверждается на воздухе при незначительной влажности.

Огнеупорную суспензию готовят двумя способами. По первому (раздельному) способу вначале получают связывающий раствор, а затем в него добавляют тугоплавкий наполнитель и перемешивают в течение 40…60 мин. По второму (совмещенному) способу связывающий раствор и суспензию готовят одновременно в одном реакторе. В качестве тугоплавкого наполнителя используют пылевидный кварц или электрокорунд. Их расход составляет  соответственно 2,4…2,7 и 2,6…3 кг на 1 кг связывающего раствора.

4.3.2. Технико-экономические показатели процесса ЛВМ

Применение способа литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) обеспечивает возможность изготовления из любых литейных сплавов фасонных отливок, в том числе сложных по конфигурации и тонкостенных, с шероховатостью поверхности от Rz=20 мкм до Ra=1,25 мкм (ГОСТ 2789-73) и повышенной точностью размеров (до 8-10-го квалитетов по ГОСТ 25347-82 или до 3 – 5 –го классов точности по ГОСТ 26645-85).

С помощью ЛВМ получают отливки, максимально приближенные по форме и размерам к готовой детали, а в ряде случаев не нуждающиеся в обработке резанием. В результате значительно снижающихся трудоемкости и стоимости изготовления изделий, сокращается расход металла и инструмента, потребность в производственных площадях, станочном оборудовании и приспособлениях, уменьшаются энергоемкость производства, а также потребность в рабочих-станочниках высокой квалификации.

Применение ЛВМ позволяет проектировать сложные тонкостенные детали (с толщиной стенки 1 мм и меньше), объединять отдельные детали в компактные цельнолитые узлы, уменьшая массу и габаритные размеры изделий, создавать конструкции (например, охлаждаемые лопатки ГТД со сложными лабиринтными полостями газового тракта), невыполнимыми какими-либо другими методами обработки.

Применение высокоогнеупорных и термостойких материалов для изготовления оболочек форм, пригодных для нагрева до температуры, превышающей температуру плавления литейного сплава, и быстрого охлаждения без деформации и разрушения, позволяет эффективно использовать методы направленной кристаллизации, получать высоко герметичные отливки массой до 300 кг, формировать транскристаллическую структуру и получать монокристаллические  изделия.

ЛВМ используют в различных отраслях машиностроения и приборостроения, особенно в таких, как производство летательных аппаратов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, электронных приборов, гидромашин, различных видов военной техники. Это определяется гибкостью технологии  ЛВМ, многочисленностью вариантов. Каждый из этих вариантов наиболее эффективен в определенных условиях производства, при разных его масштабах и требованиях к качеству отливок.

Основным требованием к технологии ЛВМ является получение отливок с минимальными затратами на их изготовление, включая последующую обработку резанием. Поэтому при принятии решения об изготовлении той или иной детали литьем по выплавляемым моделям или при переводе на этот вид литья деталей, ранее изготавливающихся из поковок, штамповок или проката, необходимо оценить технологичность отливки, т.е. возможность при минимальных затратах изготовить отливку с высокими (заданными) показателями по точности, шероховатости и структурно-механическим свойствам.

Точность размеров отливок оценивают обычно по отклонению действительного размера от номинального, т.е. по полным полям рассеяния  размеров, зависящим от допусков на размеры полости пресс-форм, колебания усадки модельной композиции и расплава металла, свойств оболочки формы.

Погрешности подразделяют на систематические и случайные. К первым относятся погрешности изготовления пресс-форм (допуски на размеры их рабочих полостей должны соответствовать 8-10-му квалитетам по ГОСТ 25347-82), ко вторым погрешности, вызванные колебаниями усадки модельных композиций и металла отливки, объемными изменениями покрытия модели и оболочки формы в процессе их изготовления и эксплуатации. Суммируя систематические и случайные погрешности, вычисляют полные поля рассеивания [24].

В соответствии с ГОСТ 26645-85 для ЛВМ допуск соответствует 3-8-му классам точности (табл. 4.13).

Шероховатость поверхности отливок, изготовляемых ЛВМ, зависит от шероховатости поверхности оснастки и моделей, размеров частиц формообразующих материалов, особенно используемых для изготовления первого (лицевого) слоя формы, способности жидкообразных формообразующих материалов смачивать огнеупорные частицы и поверхность моделей,   смачиваемости расплавленным материалом  материала  формы против воздействия с раствором и его оксидами. Шероховатость согласно ГОСТ 26645-85 соответствует значениям табл. 4.14.

Степень коробления элементов отливок согласно ГОСТ 26645-85 даны в табл.. 3.13. Степень точности поверхностей отливок согласно ГОСТ 26645-85 определяют по табл. 4.15.

# Классы точности массы согласно ГОСТ 26645-85 определяют по табл. 4.16.

# При ЛВМ механические свойства частей отливок с достаточным питанием и направленным затвердеванием соответствуют данным, приведенным в ГОСТе; для более тонких частей отливок, затвердевание которых не происходит направленно, стандартные значения механических свойств необходимо уменьшить: В на10…20%;  на 15…25%;  на 20…30%.

# Отверстия диаметром до 6 мм можно получить без применения стержней лишь при их глубине до 12 мм.

Припуски на обработку резанием приведены в табл. 4.17.

Основными недостатками литья по выплавляемым моделям является низкая производительность, высокая стоимость исходных материалов и сложность процесса, особенно при изготовлении крупных отливок.

Стоимость 1 т. отливок (табл. 4.18) ЛВМ в 5 раз выше, чем при литье в песчано-глинистых формах.

## Таблица 4.13.

### Классы размерной точности отливок.

| Технологич. процесс | Наибол. габарит. размер отливки, мм | Тип сплава |  |  | Термооб. стальн. сплавы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообраб. сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы |  |
| Литье по выжигаем. моделям с примен. кварцевых огнеупорн. материалов | #### До 100 | 3-7 | 4-8 | 5т-9т | 5-9 |
|  | Св100>>250 | 4-8 | 5т-9т | 5-9 | 6-10 |
|  | >>250>>630 | 5т-9т | 5-9 | 6-10 | 7т-11т |
| Литье по выплавл. моделям с примен. кварцевых огнеупорн. материалов | До 100 | 4-8 | 5т-9т | 5-9 | 6-10 |
|  | #### Св.100>>250 | 5т-9т | 5-9 | 6-10 | 7т-11т |
|  | >>250>>630 | 5-9 | 6-10 | 7т-11т | 7-11 |
| Примечания: - В таблице указаны диапазоны классов размерной точности отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. - В табл. 4.13 к цветным легкоплавким сплавам отнесены сплавы с температурой плавления ниже 7000С (973К), к цветным тугоплавким – сплавы с температурой плавления выше 7000С (973К). В табл. 4.13 к легким отнесены сплавы с плотностью до 3,0 г/см3, к тяжелым – сплавы с плотностью свыше 3,0 г/см3. |  |  |  |  |  |

## Таблица 4.14.

### Шероховатость поверхностей отливок.

| Значение шероховатости для степеней точности поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шероховатость поверхности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ra, мкм, не более | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |

## Таблица 4.15.

### Степень точности поверхностей отливок.

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | ###### Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
| Литье по выжигаемым и выплавляемым моделям | Степень точности поверхности |  |  |  |  |
|  | До 100 | 3-8 | 4-9 | 5-10 | 6-11 |
|  | Св.100>>250 | 4-9 | 5-10 | 6-11 | 7-12 |
|  | >>250>>630 | 5-10 | 6-11 | 7-12 | 8-13 |

## Таблица 4.16.

##### Классы точности массы отливок.

| Технологический процесс литья | Номинальная масса отливки, кг | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавк. сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
| Литье по выжигаемым моделям с применением кварцевых огнеупорных материалов | Класс точности массы отливки |  |  |  |  |
|  | ###### До 1,0 | 2-9т | 3т-9 | 3-10 | 4-11т |
|  | Св.1,0>>10 | 3т-9 | 3-10 | 4-11т | 5т-11 |
|  | >>10>>100 | 3-10 | 4-11т | 5т-11 | 5-12 |
| Литье по выплавляемым моделям с применением кварцевых огнеупорных материалов | ###### До 1,0 | 3т-9 | 3-10 | 4-11т | 5т-11 |
|  | Св.1,0>>10 | 3-10 | 4-11т | 5т-11 | 5-12 |
|  | >>10>>100 | 4-11т | 5т-11 | 5-12 | 6-13т |
| Примечание: меньшие значения классов точности к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |  |  |

## Таблица 4.17.

Припуски на обработку резанием, мм.

| Габаритные размеры (свыше - до) | Номинальные размеры отливок до базы (свыше – до), мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30 | 30-80 | 80-120 | 120-250 | 250-400 | 400-500 | 500-800 |
| До 30 30-80 80-120 120-250 250-400 400-500 500-800 | 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 2,0 | - 0,9 1,2 1,3 1,4 1,6 2,2 | - - 1,3 1,4 1,6 1,8 2,4 | - - - 1,5 1,8 2,0 2,6 | - - - - 2,0 2,2 2,8 | - - - - - 2,4 3,0 | - - - - - - 3,5 |
| Примечание: - Для отливок, выполняемых с повышенной точностью, припуски на механическую обработку назначаются на 10…15 % больше указанных. - В соответствии с ГОСТ26645-85 припуски на обработку резанием назначают дифференциально для каждого элемента отливки, в зависимости от допусков на размеры. |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 4.18.

Ориентировочная стоимость 1т. отливок ЛВМ.

| Марка сплава | Масса одной отливки, кг | Стоимость 1т. литья по группам сложности, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Углеродистая и инструментальная сталь: 10Л, 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л, 50Л, 55Л, У7, У8, У9, У10, У12 | 0,2-0,5 0,5-1,0 1-2 2-5 5-10 10 и более | 10000 9400 8150 6550 5900 5000 | 10900 10200 8950 7200 6400 5400 | 12000 11200 9850 6000 7050 5950 | 13500 12650 11050 9100 7950 6700 | 15060 14100 12400 10350 9050 7700 |
| Конструкционная низколегированная сталь: 27ХГСНЛ, 10ХС2Л и др. | 0,2-0,5 0,5-1,0 1-2 2-5 5-10 10 и более | 11450 10800 9400 7800 7050 6100 | 12550 11800 10300 8550 7650 6600 | 15900 13200 11500 9450 8450 7300 | 15600 14700 12800 10450 9350 8100 | 17800 17000 14800 12150 10850 9400 |
| Медные сплавы | 0,2-0,5 0,5-1,0 1-2 2-5 5-10 10 и более | 21700 20200 19600 18500 17900 16000 | 23200 21700 21000 19900 19200 17300 | 25100 23600 22700 21600 20800 18900 | 27700 26200 25200 24100 23200 21300 | 30600 29000 28000 26400 25950 24050 |

Преимущества литья по выплавляемым моделям могут быть реализованы только в том случае, если отливки сконструированы с учетом особенностей этого способа. Обычно на ЛВМ переводят детали, изготавливаемые из проката, поковок и штампованных заготовок сложной механической обработкой. Эти детали имеют массивные элементы, большие плоские поверхности, резкие переходы от одного сечения к другому. При переводе деталей на ЛВМ необходимо обеспечить:

- возможность направленного затвердевания металла от тонких частей к толстым (прибыли), чтобы получить отливки без усадочных раковин;

- уменьшение массы детали за счет устранения утолщений (бобышек, приливов и других элементов);

- плавные сопряжения тонких и толстых сечений;

- жесткость конструкции, исключающую коробление отливки при ее длительном охлаждении. С этой целью на параллельных плоскостях необходимо оформлять наружные установочные бурты или ребра.

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье по выплавляемым моделям?

- Каковы технико-экономические показатели литья по выплавляемым моделям?

- Для получения каких отливок применяется литье по выплавляемым моделям?

4.4. Литье по газифицируемым моделям

4.4.1. Сущность и особенности процесса

Модель из пенопласта (рис. 4.6, а), обладает малой объемной массой, формуется в любой формовочной смеси так, что образуется неразъемная форма (рис. 4.6, б).

Формовочные смеси должны обладать высокой газопроницаемостью и высокой пластичностью.

Перед заливкой формы модель не извлекается, а металл через литниковую систему заливается непосредственно на модель (рис. 4.6, в), которая под действием его теплоты газифицируется, освобождая полость формы. Полученная таким образом по однократно используемой модели отливка точно соответствует конфигурации модели.

Главная особенность этого технологического процесса – применение неизвлекаемой перед заливкой металла модели – определяет основные его достоинства [28]: повышается точность отливок, что позволяет уменьшить припуски на механическую обработку; можно изготовить отливки сложной конфигурации без применения стержней, так как формовка осуществляется по чистой модели, при этом упрощается процесс изготовления литейной формы; снижается трудоемкость обрубки и очистки отливок; расширяются возможности автоматизации и механизации процессов изготовления отливок.

# а)				б)					в)

Рис. 4.6. Технология получения отливок по газифицируемым 
моделям.

В сочетании с хорошей обрабатываемостью применяемого для изготовления моделей пенополистирола эти достоинства позволяют резко сократить цикл подготовки производства, снизить трудоемкость изготовления  отливки; в результате способ литья по газифицируемым моделям начал быстро внедряться в производство отливок для машиностроения.

Внедрение процесса на Нижегородском автозаводе для литья штампо-инструментальной оснастки позволило снизить трудоемкость изготовления моделей на 30%; формовочно-сборочных работ – на 20…25%, обрубных и очистных работ – на 20…30% и массы отливок – на 5…6% [29].

Существенное снижение трудоемкости формовки, повышение качества отливок позволило достичь высокий экономический эффект и полностью исключить брак по усадочным раковинам. Аналогичные результаты достигнуты и в зарубежной промышленности [30].

Однократность использования модели предопределила на начальной стадии развития способа наиболее выгодную область его применения – изготовление крупных единичных отливок из чугуна и стали, главным образом деталей технологической оснастки, ремонтного литья.

При увеличении количества отливок затраты на изготовление моделей возрастают и снижается экономическая эффективность, Практика показывает, что в зависимости от группы сложности количество отливок, которое целесообразно изготовлять по моделям, полученным механической обработкой из плит и блоков полистирола, обычно не превышает 5 - 6 шт.  Однако совершенствование технологии изготовления моделей с использованием станков с программным управлением для обработки пенополистирола снижает затраты на изготовление моделей и позволяет увеличить серийность до 10 шт. при достаточно высоком экономическом эффекте.

В серийном и массовом производстве процесс нашел меньшее применение и используется в основном для изготовления отливок из стали и чугуна массой от 0,3 до 25 кг при создании специализированных участков и линий благодаря возможности автоматизации изготовления моделей в пресс-формах. Прогрессивным способом формовки является  способ в сыпучие ферромагнитные материалы (дробь стальная, чугунная) с упрочнением формы в магнитном поле.

При достигнутом уровне технологии точность мелких отливок по газифицируемым моделям в формах из сухого песка без связующих и ферромагнитных материалов практически соответствует точности отливок по выплавляемым моделям (см. табл. 4.15).

Процессы сорбции продуктов разложения модели металлом сказываются на эксплуатационные характеристики металла отливок по газифицируемым моделям. Повышение содержания углерода в отливках в процессе заполнения формы металлом приводит к возрастанию прочностных характеристик металла отливок из углеродистой стали и некоторому снижению пластических свойств. Стоимость этих отливок на 30% ниже получаемых в обычных условиях песчаных формах (см. табл. 3.20).

4.4.2. Технико-экономические показатели процесса

Размерная точность  отливок согласно ГОСТ 26645-85 оценивается по табл. 4.19.

Степень коробления элементов отливок определяют по табл. 3.13. Степень точности поверхностей отливок согласно ГОСТ 26645-85 определяют по табл. 4.20.

Значения припусков на механическую обработку на 1 – 2 ряда больше припусков литья в оболочковые формы.

Стоимость литья сравнима с литьем в песчано-глинистые формы (табл. 3.20).

Соответствие между шероховатостью и степенью точности поверхностей отливок представлено в табл. 4.21.

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье по газифицируемым моделям?

- Каковы технико-экономические показатели литья по газифицируемым моделям?

- Для получения каких отливок применяется литье по газифицируемым моделям?

4.5. Литье в керамические формы по постоянным моделям

4.5.1. Сущность и особенности процесса

Стремление получить отливки, равнозначные по качеству поверхностей с отливками, получаемыми по выплавляемым моделям но по более короткому циклу, привело к предложению изготовлять разъемные керамические формы по постоянным моделям. Такие формы получают различными способами. Наиболее экономичным и перспективным способом является способ изготовления двухслойных керамических форм с тонкостенной облицовкой. При этом формовку осуществляют по двум моделям или по одной, но с накладным телом.

Таблица 4.19.

Классы размерной точности отливок.

| Технологический процесс | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие термообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  |  | Класс размерной точности |  |  |  |
| Литье по газифицируемым моделям | До 100 »100»250 »250»630 »630»1600 | 5 – 10 6 – 11т 7т – 11 7 – 12 | 6 –11т 7т – 11 7 – 12 8 – 13т | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 | 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 - 13 |
| Примечание: меньшие значения классов относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.20.

Степени точности поверхностей отливок.

| Технологический процесс | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие термообрабатываемые сплавы |  | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы |  |  | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  |  | Степень точности поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| Литье по газифицируемым моделям | До 100 »100»250 »250»630 | 6 – 12 7 – 13 8 – 14 | 7 – 13 8 – 14 9 – 15 |  |  | 8 – 14 9 – 15 10 – 16 | 9 – 15 10 – 16 11 – 17 |  |

Таблица 4.21.

Шероховатость поверхностей отливок.

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости для степеней точности поверхностей отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Среднее арифметическое отклонения профиля Ra, мкм, не более | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 63.0 |

При формовке по двум моделям, одна вспомогательная увеличенная модель 1  (рис. 4.7, а) служит для формовки, например, песчаножидкостекольного опорного слоя формы 2, размеры полости которой отличаются от размеров основной модели 4, формирующей керамическую облицовку 6, на 0,01…0,02 м и более. Изготовленная песчаножидкостекольная форма накладывается на основную модель 4 (рис. 4.7, б) и в образовавшийся зазор 5 через литник 6 заливается огеливемая суспензия облицовочного слоя (рис. 4.7, в), после затвердевания огеливаемой облицовочной керамики 6 и извлечения модели 1 полуформу прокаливают при температуре 700…1000ºС, в зависимости от заливаемого металла (для стали 950…1000ºС, для чугуна 800…900ºС, для алюминия 700…750ºС), собирают и заливают жидким сплавом.

а			     б				        в

Рис. 4.7. Изготовление керамической формы.

Подготовка форм под заливку, заливка и очистка отливок аналогичны используемым при получении форм другими способами. При изготовлении форм из огеливаемых суспензий наибольшее применение имеют суспензии, состоящие из гидролизованного этилсиликата 32 или 40, маршалита и кварцевого песка марки 2к0315 или 2к025, прокаленных при 800…900ºС, и 15%-ного раствора едких натрия или калия. Гидролиз этилсиликата осуществляется так же, как и для форм, получаемых по выплавляемым моделям (с органическим и без органических растворителей [25]).

Двухслойные керамические формы используют как за рубежом, так и в Российской Федерации. Например, в Японии этим методом отливают штампы из чугуна для штамповки кузова автомобиля [26]. Размерная точность отливок при этом соответствует 13 квалитету, а параметр шероховатости поверхности достигает Ra = 2,5…1,25 мкм.

Преимущества литья в керамические формы: широкая номенклатура отливок; использование простой оснастки; как правило, отсутствие при изготовлении форм специальных средств уплотнения, ставят процесс в ряд прогрессивных способов литья.

Литье в керамические формы используется в автомобильной, инструментальной, приборостроительной, авиационной и станкостроительной промышленности, в сельскохозяйственном машиностроении.

Некоторые отливки невозможно получить без применения керамических форм и стержней (например, лопатки турбин с тонкими каналами большой протяженности, элементы волноводов, колеса турбин и т.д.). Этот метод оправдал себя при изготовлении металлооснастки в инструментальном производстве (ковочные и обрезные штампы, пуансоны для штамповки металла, пластмасс и резины, пресс-формы для металла, стекла и пластмасс, модельные плиты для оболочкового литья, элементы кокилей, стержневой и модельной оснастки).

4.5.2. Технико - экономические показатели производства отливок.

По данным российских [27] и зарубежных исследователей поля допусков на размеры отливок укладываются в пределы 5 – 9 классов по ГОСТ 26645 – 85 (табл. 4.22).

Степень коробления определяется по ГОСТ 26645 – 85 и соответствует значениям табл. 3.13.

Степень точности поверхностей и классы точности массы отливок соответствуют значения табл. 4.15; табл. 4.16.

Соответствие между шероховатостью и степенями точности поверхностей отливок представлено в табл. 4.23.

Для литья в керамические формы при изготовлении облицовочного слоя используют такие же материалы, что и для литья по выплавляемым моделям: этилсиликат и огнеупорные материалы. Однако расход их значительно выше, чем в оболочковых формах по разовым выплавляемым моделям. Повышенный расход дорогостоящих  материалов  является причиной высокой стоимости 1 т годного литья. Ориентировочная стоимость отливок массой 75…150 кг из серого чугуна 6000…7000 руб., из стали 7000…7500 руб. за тонну.

Высокая стоимость данного вида литья требует критического подхода к выбору номенклатуры деталей. Литье в  керамические формы следует применять в случаях, когда требуется: значительно сократить механическую обработку данной детали; получить точную крупногабаритную отливку с качественной поверхностью значительной массы, изготовление которой литьем по выплавляемым моделям затруднительно; получить незначительную серию отливок, для которых экономически не выгодно изготовлять дорогостоящую модельную оснастку; выполнить срочный заказ на изготовление детали.

Таблица 4.22.

Классы размерной точности, допуски и припуски.

| Интервал номинальных размеров, мм | Отливки точности |  |  |  |  |  | Припуски на обработку, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышенный |  | нормальный |  | пониженный |  |  |
|  | Класс точности | Допуск размера отливки, мм | Класс точности | Допуск размера отливки, мм | Класс точности | Допуск размера отливки, мм |  |
| 30 – 50 50 – 80 80 – 120 120 – 180 180 – 260 260 – 360 360 – 500 | 5 5 5 5 5 7 7 | 0,34 0,40 0,46 0,53 0,60 1,35 1,56 | 7 7 7 7 7 8 8 | 0,62 0,74 0,87 1,00 1,15 2,20 2,50 | 8 8 8 8 8 8 9 | 1,00 1,20 1,40 1,60 1,90 2,30 2,80 | 0,8 – 1,4 1,0 – 1,6 1,2 – 1,7 1,3 – 1,8 1,5 – 2,0 2,2 – 3,2 2,5 – 3,5 |
| Примечание: меньшее значение припуска назначается для отливок, выполненных по наименьшему классу точности, большее – соответствует наибольшему классу точности. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  4.23.

Шероховатость поверхностей отливок.

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости для степеней точности поверхности отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Среднее арифметическое отклонение профиля Ra, мкм, не более | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье в керамические формы по постоянным моделям?

- Каковы технико-экономические показатели литья в керамические формы по постоянным моделям?

- Для получения каких отливок применяется литье в керамические формы по постоянным моделям?

4.6. Литье в кокиль

4.6.1. Сущность и особенности процесса

Кокилем называют литейную форму (рис. 4.8) из чугуна, стали или алюминия. Перед заливкой кокили подогревают, рабочую поверхность их окрашивают. Заливают расплав. Кокиль в 3…5 раз быстрее песчано-глинистой формы отводит теплоту перегрева и затвердевания сплава.  Интенсивность затвердевания отливки, а также ее отдельных частей регулируют главным образом температурой нагрева кокиля и толщиной теплоизолирующей краски. Из кокиля отливку удаляют горячей при температуре составляющей 0,6…0,8 температуры солидуса сплава. Далее она охлаждается на воздухе или в специальной камере. Кокиль охлаждают или подогревают до определенной температуры (200…300ºС). Цикл повторяется.

Рис.4.8. Кокиль разъемный с песчаным стержнем:

1 – нижняя часть; 2 – средняя часть; 3 – верхняя часть кокиля; 
4 -  выпор; 5 – рабочая полость; 6 – стержень; 7 – литник.

Таким образом, время от заливки кокиля до удаления отливки и продолжительность охлаждения или подогрева кокиля определяют темп его работы. Как правило, оптимальную температуру кокиля поддерживают темпом работы.

В кокиле можно получать простые отливки без полостей (например, слитки, валки) и фасонные отливки со сложными полостями. Кокили используются при литье многократно (для цветных сплавов до сотен тысяч, при литье чугуна – 3000…5000 заливок).

Полости в отливках оформляются песчаными, оболочковыми или металлическими стержнями. Кокили могут быть неразъемные (вытяжные) и разъемные. Последние делают с вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскостями разъема. Кокили с песчаными стержнями применяют преимущественно для получения чугунных и стальных отливок, с металлическими стержнями – для отливок цветных легких сплавов (алюминиевых, магниевых).

Для удаления во время заливки воздуха из полости кокиля предусматривают выпоры, вентиляционные риски по плоскости разъема или специальные отверстия, называемые вентами.

Литниковые системы и прибыли по назначению и принципам расчета не отличаются от применяемых при литье в разовые формы.

К числу основных особенностей процесса относятся:

1. Повышенная плотность мелкозернистой структуры металла отливок, которая вызвана интенсивным теплообменом между отливкой и кокилем, что существенно повышает свойства магниевых и алюминиевых сплавов (табл. 4.24).

Таблица 4.24.

Механические свойства алюминиевых сплавов.

| Сплав | Состояние | B, МПа |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В песчаные формы | В кокиль | В песчаные формы | В кокиль |
| АЛ 2 АЛ 4 АЛ 5 | Литой Закаленный и состаренный Закаленный и состаренный | 150 180 200 | 200 230 240 | 4,0 2,0 1,0 | 8,0 4,0 1,5 |

2. Чугунные отливки, как правило, получаются с отбеленным поверхностным слоем и остаточными внутренними напряжениями, поэтому их необходимо отжигать;

3. В кокилях трудно изготовлять фасонные стальные отливки, так как с повышением интенсивности теплообмена между отливкой и кокилем увеличивается вероятность образования трещин в стали, а также вследствие низкой стойкости кокилей (не более 200…300 заливок);

4. Трудоемкость изготовления отливок в кокилях меньше, чем при литье в разовые формы; качество поверхности и точность размеров отливок выше, меньше припуски на обработку, лучше условия труда;

5. Высока стоимость кокиля. Поэтому литье применяют, если снижаются затраты на изготовление готовой детали с учетом стоимости кокиля, расхода металла в стружку и снижение затрат на механическую обработку. Этот способ литья целесообразно применять в массовом и крупносерийном производстве, когда  партия составляет не менее 300…500 отливок. Во многих случаях,  особенно при литье стали и чугуна, решающее значение имеет метод изготовления кокиля, который определяет его стоимость. Наиболее точные кокили изготавливают механической обработкой в инструментальных цехах. Их применяют для литья цветных сплавов. Такие кокили дороги. Для литья чугуна и стали применяют, как правило, литые, более экономичные, хотя и менее точные, чугунные кокили без последующей механической обработки.

Кокиль применяют также для изготовления отливок, к которым предъявляют определенные технические требования, например, получить чугунный прокатный валок с отбеленным твердым износостойким поверхностным слоем можно только в кокиле; плотные без усадочной рыхлости с повышенными свойствами отливки из алюминиевых сплавов с широким интервалом температур затвердевания.

4.6.2. Технико–экономические показатели процесса

Литье в кокили – один из прогрессивных способов изготовления отливок в серийном и массовом производстве отливок из цветных и черных сплавов. При литье в металлические формы достигается повышенная точность и малая шероховатость поверхностей отливок. Этим объясняется меньшие припуски на обработку и допуски на размеры отливок (табл. 4.25 - 4.29).

Таблица 4.25.

Классы размерной точности отливок.

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие термообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие и термообрабатываемые цветные легкие сплавы |  | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  |  | Класс размерной точности |  |  |  |  |
| Литье в кокиль без песчаных стержней | До 100 »100»250 »250»630 | 5т – 9т 5 – 9 6 – 10 |  | 5 – 9 6 – 10 7т – 11т | 6 – 10 7т – 11т 7 – 11 | 7т – 11 7 – 11 8 – 12 |
| Литье в кокиль с песчаными стержнями Литье в облицованный кокиль | До 100 »100»250 »250»630 | 5 – 10 6 – 11 7т – 11 |  | 6 – 11т 7т – 11 7 – 12 | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т | 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 |

Степень коробления отливок определяют по табл. 3.13.

Таблица 4.26.

Шероховатость поверхностей отливок.

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости для степеней точности поверхностей отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ra, мкм, не более | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 |

Таблица 4.27.

Степени точности поверхностей отливок.

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие термообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие и термообрабатываемые цветные легкие сплавы |  | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  |  | Степень точности поверхностей |  |  |  |  |
| Литье в кокиль без песчаных стержней | До 100 100 – 250 250 – 630 | 4 – 9 5 – 10 6 – 11 |  | 5 – 10 6 – 11 7 – 12 | 7 – 11 7 – 12 8 – 13 | 7 – 12 8 – 13 9 – 14 |
| Литье в кокиль с песчаными стержнями Литье в облицованный кокиль | До 100 100 – 250 250 – 630 | 7 – 14 8 – 15 9 – 16 |  | 8 – 15 9 – 19 10 – 17 | 9 – 16 10 – 17 11 – 18 | 10 – 17 11 – 18 12 – 19 |

Таблица 4.28.

Припуски и допуски на размеры чугунных отливок, мм.

| Номинальный размер элемента отливки | Припуск на сторону поверхности |  |  | Общий допуск отливок залитых в форму с рабочими поверхностями кокиля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижние или наружные боковые | Внутренние | Верхние | Механически обработанные | Литыми не обработанными |
| До 20 21 – 100 100 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 600 | 1,0 1,5 2,0 2,3 2,4 2,6 | 1,2 1,8 2,4 2,6 2,7 3,0 | 2,0 2,6 3,0 3,2 3,4 3,6 | 0,2 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 | 1,2 1,4 1,7 2,0 2,0 2,2 |

Таблица 4.29.

Припуски и допуски на размеры отливок из легких сплавов, мм.

| Номинальный размер элемента отливки | Припуск на сторону |  | Литье с металлическим стержнем |  | Допуски на размеры, образуемые песчаными стержнями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевые сплавы | Магниевые сплавы | Допуски на размеры, образуемые неподвижными частями кокиля | Допуски на размеры, образуемые подвижными частями кокиля |  |
| До 40 40 – 100 100 – 250 250 – 400 | 0,3 – 1,0 0,5 – 1,5 0,7 – 2,0 1,0 – 2,0 | 1,0 – 2,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 2,0 – 3,0 | До 0,3 » 0,4 » 0,5 » 0,8 | 0,5 0,5 0,7 1,0 | 0,6 0,7 0,8 1,2 |

Разновидностью кокильного литья является литье в облицованные кокили. Облицованные кокили применяют для повышения стойкости кокилей при изготовлении стальных и чугунных отливок. В этом случае рабочую полость кокиля облицовывают песчано-смоляной смесью по принципу изготовления оболочковых форм.

При переводе заготовок на литье в кокиль необходимо выполнять следующие требования обеспечения технологичности конструкции отливок: для облегчения удаления отливки из кокиля необходимо предусмотреть литейные уклоны стенок, направленные в сторону разъема кокиля (табл. 4.30); не допускать в отливках резких переходов от толстых сечений к тонким; избегать выступающих частей и углублений, затрудняющих усадку металла.

Следует избегать в отливках глубоких литых отверстий небольшого диаметра. Допустимые размеры литых отверстий приведены в табл. 4.30.

Таблица 4.30.

Элементы конструкции отливок.

| Сплавы | Размер отверстия, мм |  |  | Уклон стенок от высоты, % |  |  | Миним. толщина стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Миним. диаметр | Максим. глубина |  | Наружн. | Внутр. |  |  |
|  |  | Непрох. | Проход. |  |  |  |  |
| Цинковые Магниевые Алюминиев Медные Чугунные Стальные | 1,0 2,5 2,5 3,0 6,0 8,0 | 6 6 3 3 3 3 | 12 10 5 4 4 4 | 0,5 0,5 –1,0 0,5 –1,0 0,5 –1,0 0,4 0,4 |  | 0,2 –2,0 1 – 3 1 – 3 1 – 3 2 – 6 2 – 6 | 2,5 – 3 2,5 – 4 2,5 – 6 3,0 – 12 3,5 – 15 6,0 – 25 |

Для повышения жесткости отливок и устранения возможного их коробления при извлечения из формы, а также при термической обработке, предусматривают ребра жесткости. Однако следует учитывать то, что большое число ребер жесткости затрудняет усадку отливок и может привести к образованию трещин. Толщина ребер жесткости должна составлять 0,6…0,8 толщины сопрягаемых стенок отливки.

Для облегчения механической обработки или повышения эксплуатационных свойств их отдельных частей иногда целесообразно армировать отливки вкладышами. Вкладыши можно применять для получения фасонных биметаллических деталей из легких сплавов в комбинации со сталью.

Стоимость кокильного литья при среднесерийном и массовом производстве в условиях механизированного изготовления отливок аналогична литью в песчано-глинистые формы (см. табл. 3.20).

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье в кокиль?

- Каковы технико-экономические показатели литья в кокиль?

- Для получения каких отливок применяется литье в кокиль?

4.7. Литье под давлением

4.7.1. Сущность и особенности процесса

При литье под давлением металлическая форма, называемая пресс-формой, заполняется расплавом под действием внешней силы, превосходящей силу тяжести, а затвердевание в ней отливки происходит под избыточным давлением. Последнее создают с помощью поршня в камере прессования, которая соединена с полостью пресс-формы.

Технология литья под давлением отличается коротким циклом, включает мало операций, но реализация их возможна только с применением специальных машин. По устройству узла прессования их классифицируют на три типа: с холодной горизонтальной, с холодной вертикальной и с горячей вертикальной камерой прессования.

На машинах с вертикальной холодной камерой прессования, камера отделена от печи с расплавленным металлом (рис. 4.10, а). Сплав 2 заливают мерной ложкой в камеру сжатия 3 (I положение). Верхний поршень 1, опускаясь, оказывает давление на сплав, а нижний поршень 10, перемещаясь, открывает литниковый канал. Сплав заполняет полость формы, состоящей из двух половин 4 и 5 (II положение). После затвердевания металла подвижная полуформа 4 отходит в сторону, и отливка 7, вместе с литником 8, выталкивается толкателями 6, а излишек металла 9 – поршнем 10 (III положение).

Рис. 4.10. Поршневые машины для литья под давлением с холодной камерой сжатия.

Процесс литья под давлением на машине с горизонтальной холодной камерой сжатия (рис. 4.10, б) протекает в той же последовательности.

В машинах с горячей камерой сжатия камера размещается непосредственно в ванне с жидким металлом и подвержена его воздействию. На рис. 4.11. изображена схема работы такой машины. Чугунный тигель 1 для поддержания постоянной температуры жидкого сплава снизу подогревается. При верхнем положении поршня 4 через отверстие 2 сплав заполняет цилиндр 3 и канал 5. Перед заливкой форма 7 закрывается и конец мундштука 6 заходит в канал 5. При опускании поршень вытесняет сплав из цилиндра и канала в полость формы. После затвердевания отливки поршень поднимается, форма раскрывается, и отливка выталкивается из формы толкателями 8.

Рис. 4.11. Поршневая машина с горячей камерой сжатия.

К преимуществам машин с горячей камерой сжатия относится возможность большей автоматизации, большая производительность, меньшие потери металла и улучшение условий труда. Однако на них нельзя получать отливки из сплавов с температурой плавления выше 723К и, кроме того, поршень, находящийся в расплаве, быстро изнашивается. Поэтому машины с горячей камерой сжатия применяют только для изготовления отливок из цинковых и других легкоплавких сплавов. Машины с холодной камерой прессования применяют для получения отливок из алюминиевых, магниевых и медных сплавов.

Особенности способа и области его применения обусловлены условиями заполнения пресс-форм и питания отливок. Сплав заполняет пресс-форму за доли секунды (0,01…0,6 с) при скорости 120 м/с. При такой скорости поступления металла в форму он сильно фонтанирует, ударяется о стенки формы и в течение 0,003…0,004 с закупоривает вентиляционные каналы. Только часть (10…30%) газа – воздух и пар от смазывающего материала – удаляются из полости формы, образуется воздушно-металлическая эмульсия, которая затем затвердевает. Вследствие этого полученные отливки имеют специфический дефект – газовую пористость, низкие плотность, механические и особенно пластические свойства. Их нельзя подвергать термической обработке, так как при нагреве поверхность вспучивается вследствие расширения газа в порах.

В момент окончания заполнения полости формы движущийся с большой скоростью сплав мгновенно останавливается. Энергия движения потока преобразуется в энергию давления, которое мгновенно повышается. Происходит гидравлический удар, действующий в течение весьма краткого времени. Мгновенно повышающееся давление прижимает металл к рабочей поверхности пресс-формы и способствует четкому оформлению конфигурации отливки, чеканит ее. Отливка точно воспроизводит конфигурацию полости пресс-формы. Получаются точные с гладкой поверхностью тонкостенные (0,8…6 мм) отливки. Кроме того, благодаря тесному контакту между пресс-формой и отливкой увеличивается интенсивность теплообмена, уменьшается время затвердевания последней. Вследствие гидравлического удара поверхностный слой (0,02…0,2 мм) отливок получается плотным, без газовой пористости, пузырьки газа остаются во внутренних сечениях отливки.

Однако, под действием гидравлического удара подвижная часть пресс-формы всегда немного отходит от неподвижной. Между полуформами образуется зазор, через который может происходить разбрызгивание металла. Отливки имеют заливы по разъему пресс-форм, которые необходимо удалять. Снижается точность отливок в направлении, перпендикулярном разъему пресс-формы. Во избежание разбрызгивания в машинах предусматривают мощные запирающие устройства. Величина запирающего усилия является главной характеристикой машин литья под давлением. В малых машинах она не превышает 2 МН, в средних составляет 2…6 МН, в больших достигает 30 МН.

Совершенствование этого исключительно прогрессивного по точности и производительности способа литья направлено на предупреждение образования газовой и усадочной пористости. Известны следующие направления:

- вакуумирование полости пресс-формы, а также сплава, поскольку воздушная пористость является главным дефектом отливок;

- применение толстых питателей вместо тонких щелевых, чтобы они затвердевали позднее отливки и питание ее осуществлялось под давлением прессующего плунжера;

- совместное использование первого и второго направлений;

- заполнение полости формы кислородом, после вытеснения воздуха, перед самым началом заливки (способ А.А. Рыжикова).

Весь кислород расходуется на окисление расплава с образованием очень малого по объему количества оксидов, исчезает источник образования газовой пористости – азот. При этом применяют негазотворные смазывающие материалы для пресс-форм и камеры прессования. Последнее направление используют при производстве алюминиевого литья.

4.7.2. Технико-экономические показатели процесса

Литьем под давлением получают сложные тонкостенные отливки из сплавов цветных металлов массой от нескольких граммов до десятков килограммов с высокой точностью размеров, с гладкой и чистой поверхностью. Переход на литье под давлением снижает трудоемкость изготовления отливок в литейных цехах в 10…12 раз, в механических – в 5…8 раз.

Этот способ стал главным способом получения отливок из алюминиевых, магниевых и цинковых сплавов в массовом производстве, например деталей карбюраторов, алюминиевых блоков автомобильных цилиндров, латунных деталей сантехнической арматуры и др. В этих областях литье под давлением вытесняет литье в кокиль. В настоящее время осваивают литье сталей и чугуна под давлением.

Стоимость пресс-формы в 3…5 раза выше стоимости кокиля, что необходимо учитывать при выборе экономически выгодного в данных условиях способа.

Классы размерной точности отливок по ГОСТ 26645-85 соответствуют значениям  табл. 4.31.

Таблица 4.31.

Классы размерной точности отливок.

| Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабат. черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабат. цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  | Класс размерной точности отливки |  |  |  |
| До 100 | 3т-6 | 3-7т | 4-7 | 5т-8 |
| Св.100 до 250 | 3-7т | 4-7 | 5т-8 | 5-9т |
| Св.250 до 630 | 4-7 | 5т-8 | 5-9т | 6-9 |

Степень коробления элементов отливок, степень точности поверхностей отливок и классы точности массы отливок определяют по табл. 3.13; табл. 4.32; табл. 4.33.

Шероховатость поверхностей отливок согласно ГОСТ 26645-85 соответствует значениям табл. 4 34.

Общий припуск на обработку (на сторону) назначают дифференциально на каждую обрабатываемую поверхность отливки в соответствии с ГОСТ 26645-85. Средние значения припусков даны в табл. 4.35.

Таблица 4.32.

Степени точности поверхностей отливок.

| Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабат. черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабат. цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  | Степень точности поверхностей |  |  |  |
| До 100 | 2-6 | 3-7 | 4-8 | 5-9 |
| Св.100 до 250 | 3-7 | 4-8 | 5-9 | 6-10 |
| Св.250 до 630 | 4-8 | 5-9 | 6-10 | 7-11 |

Таблица 4.33.

Классы точности массы отливок.

| Номинальная масса отливки, кг | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабат. черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабат. цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  | Класс точности массы отливки |  |  |  |
| До 1,0 | 1-7 | 2-8 | 3т-9т | 3-9 |
| Св. 1,0 до 10 | 2-8 | 3т-9т | 3-9 | 4-10 |
| Св.10 до 100 | 3т-9т | 3-9 | 4-10 | 5т-11т |

Таблица 4.34.

Шероховатость поверхностей отливок.

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости для степеней точности поверхности отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Среднее арифметическое отклонение профиля Rа, мкм, не более | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |  |

Таблица 4.35.

Припуски на обработку.

| Наибольший габаритный размер, мм | Номинальный размер элемента отливки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-120 | 120-260 | 260-500 |
| До 50 | 0,3 | - | - | - |
| Св.50 до 120 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| Св.120 до 260 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | - |
| Св.250 до 500 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |

Отливки, полученные литьем под давлением, обрабатываются резанием только в тех случаях, когда из-за износа формы не обеспечиваются требуемая точность и шероховатость поверхности, когда не удается получить отдельные "классные" размеры с заданной точностью, когда необходимо калибрование резьбы [31, 32].

Стоимость литья под давлением принимают по данным базовых предприятий. Ориентировочные цены на единицу литья из цветных сплавов даны в табл. 4.36.

Таблица 4.36.

Оптовые цены на единицу цветного литья, руб. за тонну.

| Марка сплава | Масса одной отливки, кг | Группа сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| АЛ-2,АЛ-4,АЛ-9 | 0,1-0,2 | 19450 | 15950 | 17050 | 18300 |
|  | 0,2-0,5 | 13200 | 14100 | 15150 | 16250 |
|  | 0,5-1,0 | 11750 | 12650 | 13650 | 14750 |
|  | 1,0-2,0 | 10850 | 11650 | 12550 | 13400 |
|  | 2,0-5,0 | 9900 | 10600 | 11400 | 12200 |
|  | 5,0-10,0 | 9250 | 9900 | 10600 | 11350 |
| Медные сплавы (ГОСТы 613 – 79, 493 – 79, 17711 - 93) | 0,1-0,2 | 14950 | 15650 | 16550 | 17700 |
|  | 0,2-0,5 | 13250 | 13900 | 14700 | 15700 |
|  | 0,5-1,0 | 12200 | 12700 | 13350 | 14300 |
|  | 1,0-2,0 | 11500 | 11900 | 12450 | 13300 |
|  | 2,0-5,0 | 10850 | 11200 | 11700 | 12500 |
|  | 5,0-10,0 | 10400 | 10650 | 11050 | 11800 |
| Цинковые сплавы (ГОСТ 7117-79) | 0,1-0,2 | 12600 | 13400 | 14400 | 15100 |
|  | 0,2-0,5 | 11450 | 12200 | 13100 | 14000 |
|  | 0,5-1,0 | 10100 | 11000 | 11800 | 12600 |
|  | 1,0-2,0 | 9650 | 10200 | 10900 | 11650 |
|  | 2,0-5,0 | 9000 | 9500 | 10100 | 10800 |
|  | 5,0-10,0 | 8100 | 8500 | 9000 | 9650 |

4.7.3. Особенности конструирования литых деталей

При конструировании деталей, предназначенных для литья под давлением, необходимо выполнить следующие требования технологии.

- Литейные размеры детали и ее масса должны соответствовать размерам и мощности существующих машин для литья под давлением.

- В конструкции детали должно быть предусмотрено беспрепятственное удаление отливки из формы (отсутствие поднутрений, наличие уклонов, простейший разъем формы и т.д.).

- Стенки отливки должны быть оптимальными по толщине и равномерными по сечению, сопрягаемые плавными переходами.

Толщина стенок не должна превышать 6…8 мм. Оптимальная толщина стенок определяется условиями работы детали и требованиями к ее механическим свойствам. Следует учитывать, что уменьшение толщины стенки приводит к повышению прочностных свойств при некотором уменьшении пластичности. минимально допустимая толщина стенок зависит от площади поверхности отливки и применяемого сплава (табл. 4.37).

Таблица 4.37.

Элементы конструкции отливок.

| Элементы отливок | Единица измерения | Сплав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цинковый | алюминиевый | магниевый | медный |
| Минимальный литейный уклон: наружный | % от длины, мин | 0,3 15’ | 1,0 30’ | 1,0 30’ | 0,8 30’ |
| внутренний | % от длины, мин | 0,5 3’ | 1,5 45’ | 1,0 45’ | 1,0 60’ |
| Минимальный диаметр литых отверстий | мм | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| Максимальная длина отверстий в диаметрах: сквозных | мм | 12 | 4 | 4 | 4 |
| глухих | мм | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальный шаг литой резьбы | мм | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Минимальный диаметр резьбы: внутренней | мм | 10 | 20 | 15 | 20 |
| наружной | мм | 5 | 10 | 6 | 16 |
| Толщина стенок оптимальная | мм | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |

- Возможность изготовления отливок с готовыми отверстиями и готовой резьбой. Отверстия малого диаметра (до 2,5 мм) необходимо выполнять сверлением, так как стержни в пресс-формах малого диаметра быстро разрушаются. Отверстия диаметром более 2,5 мм (проходные и глухие) следует выполнять литьем, за исключением тех случаев, когда значительно усложняется форма или не обеспечивается допуск на размеры и расположение отверстий из-за теплового  расширения форм. Зависимость глубины литых отверстий от диаметра в отливках из алюминиевых и магниевых сплавов приведена в табл. 4.37.

Наружную резьбу рекомендуется получать литьем, так как при этом исключается механическая обработка, а оформление литой резьбы не вызывает затруднений и повышает ее эксплуатационные свойства.

Внутреннюю резьбу в отливках получают с помощью резьбовых вставок, которые вывинчиваются из отливки после ее удаления из формы. Вывинчивание резьбовых вставок – трудоемкая операция, поэтому минимальный допустимый диаметр внутренних литых резьб значительно больше, чем наружных (табл. 4.37.).

5. Широко использовать армирование из цветных сплавов втулками, вкладышами и подобными деталями из других материалов. Армирование значительно расширяет возможности получения сложных комбинированных деталей со специальными физико-технологическими свойствами: магнитными, электрическими, тепловыми, прочностными и т.д. Арматура препятствует свободной усадке отливок и способствует образованию трещин, поэтому конструкция ее не должна иметь острых углов, выступов и других источников концентраций напряжений в отливках. Минимально допустимое расстояние от торца отливки до поверхности арматуры должно быть для алюминиевых сплавов – 1…2 мм, для магниевых сплавов – 1…4 мм.

- Обеспечить жесткость с целью исключения коробления отливки. Жесткость и прочность увеличивается за счет ребер жесткости, толщина которых составляет (0,8…1,0)b  (наружные ребра) или (0,6…0,8)b  (внутренние ребра), где "b" – толщина сопрягаемых стенок.

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье под давлением?

- Каковы технико-экономические показатели литья под давлением?

- Для получения каких отливок применяется литье под давлением?

- В чем состоят особенности проектирования конструкции отливок, получаемых литьем под давлением?

4.8. Литье под низким давлением

4.8.1. Сущность и особенности процесса

Схема литейной установки показана на рис. 4.12 [32]. Металлическая или полуметаллическая литейная форма I устанавливается на крышку 2 герметичного тигля 3, находящегося в футерованном кожухе 4, снабженном электронагревателями 5. Для лучшего обогрева плиты кокиля за счет теплоизлучения сплава, находящегося в тигле, в крышке 2 сделано отверстие, а герметичность плиты и крышки обеспечивается прокладкой 8. В плите кокиля закреплен металлопровод 6, немного не доходящий до дна тигля. Рабочий сплав можно заливать в тигель через металлопровод с помощью воронки.

Для получения отливки в тигель, заполненный сплавом, по трубке 7 подается сжатый воздух или инертный газ, который  оказывает давление на зеркало сплава, вытесняет сплав по металлопроводу вверх в литниковый коллектор, а затем в полость формы. Воздух из формы удаляется через вентиляционные каналы 10. Под действием увеличивающегося избыточного давления (до 0,01…0,08 МН/м2) сплав кристаллизуется в форме.

Рис. 4.12. Принципиальная схема установки литья под низким 
давлением.

В отличие от большинства известных способов литья, жидкий металл, находящийся в тигле, металлопроводе и полости литейной формы, в течение всего процесса формирования отливки составляет единую гидравлическую, тепловую и силовую замкнутую систему.

Способ имеет следующие преимущества:

- улучшены условия длительного термостатирования сплава, так как тигель расположен в закрытой теплоизолированной и обогреваемой камере агрегата заливки;

- полностью решена проблема дозирования жидкого металла и его транспортирования в полость литейной формы;

- снижена окисленность жидкого металла и исключена возможность захвата шлака и флюса с зеркала металла;

- имеется возможность управления гидродинамическими параметрами процесса заполнения полости форм расплавом в результате изменения по заданной программе скорости нарастания перепада давлений, что позволяет предельно упростить конструкцию литниково-питающих систем при одновременном улучшении качества заполнения форм жидким металлом;

- повышена плотность литого металла в результате устранения газовой пористости и усадочных дефектов;

- в контактной зоне на 20-30% увеличена скорость затвердевания, благодаря интенсификации теплообмена под действием перепада давлений, что способствует измельчению структуры металла отливки;

- в 1,5-2 раза увеличена производительность благодаря сокращению продолжительности затвердевания отливки и отсутствию затвердевающих прибылей;

- повышение плотности отливки и измельчение структуры литого металла сопровождается ростом его прочностных (на 15…25%), пластических (1,5…2 раза) и эксплуатационных свойств;

- повышена точность размеров и массы отливок на 1…2 класса по сравнению с кокильным литьем, уменьшены в 1,5…2 раза припуски на обработку резанием;

- шероховатость поверхности отливок может быть уменьшена по сравнению с кокильным литьем с  Rz = 160…80 до  Rz = 40…20 мкм;

- обеспечивается получение отливок с толщиной стенок 1,5…2,0 мм, т.е. толщина стенок отливок в 1,5…2,5 раза меньше, чем при литье в кокиль;

- заполняемость литейных форм возрастает в 1,3…1,5 раза, что обеспечивает возможность получения крупногабаритных отливок при средних толщинах стенки 3…6 мм;

- возможна полная механизация и автоматизация всего технологического цикла;

- тяжелый труд заливщика заменен функциями оператора и наладчика машин;

- снижение на 30…50% потребности в выплавляемом металле улучшает условия труда рабочих и экологическую обстановку в целом.

4.8.2. Технико-экономические показатели процесса

Классы размерной точности, степень коробления элементов, степени точности поверхностей и классы точности массы отливок согласно ГОСТ 26645-85 даны соответственно в табл. 4.38, 3.13, 4.39.

Ряды припусков на обработку и значения шероховатости поверхностей отливок даны в табл. 4.40.

Значения припусков на обработку резанием занимают промежуточное положение между литьем в кокиль и литьем под давлением.

Стоимость литья выбирают по данным базовых предприятий. При отсутствии данных можно воспользоваться промежуточными значениями стоимости кокильного литья и литья под давлением.

Таблица 4.38.

Классы размерной точности и степени точности поверхностей отливок.

| Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
|  | класс размерной точности и степень точности поверхностей отливок |  |  |  |
| До 100 | 5т-9т/4-9 | 5-9/5-10 | 6-10/7-11 | 7т-11т/7-12 |
| Св. 100 до 250 | 5-9/5-10 | 6-10/6-11 | 7т-11т/7-12 | 7-11/8-13 |
| Св. 250 до 630 | 6-10/6-11 | 7т-11т/7-12 | 7-11/8-13 | 8-12/9-14 |
| Св. 630 до 1600 | 7т-11т/7-12 | 7-11/8-13 | 8-12/9-14 | 9т-13т/10-15 |
| Примечание: В числителе указаны значения классов размерной точности, в знаменателе степени точности поверхностей отливок. |  |  |  |  |

Таблица 4.39.

Классы точности массы отливок

| Номинальная масса отливки, кг | Тип сплава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
| До 1,0 | 3-10 | 4-11т | 5т-11 | 5-12 |
| Св. 1,0 до 10 | 4-11т | 5т-11 | 5-12 | 6-13т |
| Св.10 до 100 | 5т-11 | 5-12 | 6-13т | 7т-13т |
| Св. 100 до 1000 | 5-12 | 6-13т | 7т-13 | 7-14 |

Таблица 4.40.

Ряды припусков на обработку и шероховатость поверхностей 
отливок.

| Степени точности поверхности | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряды припусков, мм и шероховатость Rа, мкм | 1−33,2−4,0 | 1−45,0−6,3 | 2−58,0−10,0 | 3−612,5−16,0 | 4−720−25 | 5−832−40 | 6−950 |
| Примечания: 1. В числителе даны значения рядов припусков, в знаменателе шероховатость поверхности (Rа, мкм). 2. Меньшие значения рядов припусков следует принимать для термообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения – для отливок из ковкого чугуна, средние – для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых отливок из стальных и цветных тугоплавких материалов. |  |  |  |  |  |  |  |

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье под низким давлением?

- Каковы технико-экономические показатели литья под низким давлением?

- Для получения каких отливок применяется литье под низким давлением?

4.9. Литье с кристаллизацией под давлением

4.9.1. Сущность и особенности процесса

Литьем с кристаллизацией под давлением (ЛКД) (ГОСТ 18169-86) получают плотные заготовки с уменьшенными припусками на обработку резанием и высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Выход точных изделий по жидкому металлу до 95% [33,34].

Отливки изготовляют в формах (пресс-формах, штампах), состоящих из пуансона (прессующего узла), матрицы, толкателей и съемников. Верхнюю плиту с закрепленными на ней деталями прессующего узла монтируют на ползуне пресса. Нижнюю плиту с размещенными на ней матрицей и механизмом выталкивания отливки - на столе пресса.

Процесс ЛКД заключается в том, что расплав под действием собственной силы тяжести заливают в матрицу, затем пуансоном осуществляют окончательное оформление контуров отливки и последующее ее уплотнение (выдержку под давлением) до окончательного затвердевания. После извлечения из пресс-формы (ПФ) отливку можно подвергать различным видам последующей обработки.

Способом ЛКД изготовляют простые и сложные по конфигурации заготовки из чистых металлов и сплавов на основе алюминия, железа, магния, меди и цинка, используя для этой цели как специализированные, так и неспециализированные гидравлические прессы и машины.

Применяют несколько схем процесса. На рис. 4.13 представлены схемы поршневого прессования (а, б) и пуансонного прессования (в, г).

При поршневом прессовании давление кристаллизующемуся расплаву передается через пуансон 1, перекрывающий открытую полость матрицы 2 и действующий на верхний торец формирующейся отливки в течение времени, необходимого для ее затвердевания.

Рис. 4.13. Кристаллизация под поршневом и пуансонном прессовании.

При пуансонном прессовании (рис. 4.13, в, г) под действием выступающей рабочей части пуансона 1 незатвердевший сплав выдавливается вверх до полного заполнения рабочей полости ПФ 2.

ЛКД изготовляют отливки с толщиной стенки 2…100 мм, а также слитки диаметром 30…600 мм. Для ЛКД предпочтительны такие отливки, для которых могут быть использованы ПФ с неразъемной матрицей. Желательно, чтобы на наружных боковых поверхностях заготовок не было больших выступов и поднутрений. Вместе с тем на верхней полости детали, оформляемой пуансоном, и на нижнем торце, соприкасающимся с дном матрицы, возможны различные выступы и углубления, для выполнения которых в обычных условиях необходимо большое число операций фрезерования.

В результате воздействия давления на кристаллизующийся металл или сплав в отливках происходят структурные изменения (измельчение структуры), изменение состава и характера распределения фаз, повышение однородности в результате уменьшения степени развития ликвационных процессов, равномерное распределение неметаллических включений и, как следствие, изменение внутреннего строения отливок и повышение физико-механических свойств.

Отливки, полученные ЛКД, как правило, имеют литую структуру. В зависимости от состава сплава, давления, температурных режимов и других параметров эта структура может быть транскристаллической (с зоной столбчатых кристаллов по всему сечению), равновесной или смешанной.

С повышением давления прессования (при прочих равных условиях) структура отливок измельчается, особенно в области давлений 0,1…150 Мпа, что обусловлено тепловыми и механическими факторами, а также условиями кристаллизации. При последующем повышении давления измельчение структуры продолжается, но в меньшей степени, чем в первой области давлений.

Измельчение структуры и устранение газоусадочной пористости приводят к повышению физико-механических свойств. В табл. 4.41. приведены свойства сплава АЛ25 при литье в кокиль и ЛКД.

Таблица 4.41.

Механические свойства сплава АЛ25.

| Свойства сплава | Литье в кокиль | ЛКД при Pн, Мпа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 |
| σв, МПа | 200 | 215 | 245 |
| δ, % | 0,5 | 1,3 | 1,5 |
| Жаропрочностьδ100300, МПа | 50 | 65 | 80 |
| Износостойкость (убыль массы за 1 ч),% | 0,7 | 0,59 | 0,49 |

Освоено ЛКД композиционных сплавов. В качестве металлической основы используют главным образом алюминиевые сплавы, а в качестве неметаллических наполнителей – графит, карбид кремния и др.

4.9.2. Технико-экономические показатели процесса.

Припуски на обработку зависят от габаритных размеров и конфигурации отливок и составляют 0,5…5 мм. При литье заготовок для деталей, к которым предъявляют требования по герметичности, допускается увеличение припуска со стороны дна отливки, но не более чем в 2…3 раза.

Поверхности втулок имеют малую шероховатость и поэтому величина припусков незначительная (табл. 4.42).

Таблица 4.42.

Припуски (мм) на диаметры втулок на обработку резанием.

| Элемент отливки | Сплавы отливок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Алюминиевые и цинковые | медные |
| Диаметр: наружный | 0,6-0,8 | 1,0-1,5 |
| внутренний | 0,5-0,6 | 0,8-1,0 |
| высота | 0,6-1,0 | 1,0-1,2 |

Эти припуски назначают на размеры в том случае, если на рабочих поверхностях ПФ отсутствуют следы трещин разгара. При образовании трещин припуски увеличивают на 0,5 мм.

Уклоны назначают сверх припуска. Кроме того, по высоте отливок предусматривают допуск +2,0  -0,5 мм для компенсации неточности дозирования расплава.

В табл. 4.43 приведены припуски на обработку резанием в зависимости от точности размеров отливок, изготовленных ЛКД.

Таблица 4.43.

Припуски на сторону (мм) на обработку резанием.

| Наибольший габаритный размер отливки, мм | Сплавы отливок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевые и цинковые |  |  | медные |  |  |
|  | Класс точности отливок |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| До 100 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 100-150 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 150-250 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 250-400 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| 400-650 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | - | - | - |

На наружных поверхностях отливок предусматривают уклоны в направлении движения при извлечении из ПФ. Уклоны назначают в зависимости от габаритных размеров, которые колеблются от 0 до 0,5.

Литейные уклоны по внутреннему контуру полостей отливок зависят от глубины полости, табл. 4.44.

Таблица 4.44.

Уклоны на внутренних поверхностях отливки.

| Глубина внутренней полости отливки, мм | Уклон () внутренней поверхности отливки при использовании пуансона |  |
| --- | --- | --- |
|  | без съемника | со съемником |
| До 30 | 2,5 | 0,50 |
| 31-50 | 3,5 | 0,75 |
| 51-80 | 4,0 | 1,50 |
| 81-110 | 5,0 | 1,75 |
| Св.110 | 5,0 | 2,0 |

Преобладающая толщина стенок отливок из алюминиевых сплавов должна быть не менее 2 мм, из медных – не менее 3 мм, а у отливок типа втулок из алюминиевых и медных сплавов – не менее, соответственно, 3 и 5 мм.

ЛКД рекомендуется использовать для изготовления следующих отливок: с повышенными требованиями по плотности и герметичности; поршней двигателей внутреннего сгорания, гидро- и пневмоцилиндров; из композиционных материалов и сплавов, малотехнологичных в обычных условиях литья и т.п.

При ЛКД (в сравнении с другими способами литья) достигается повышение прочностных свойств сплавов на 15…30% и пластичности в 2…4 раза.

Внедрение ЛКД требует определенных капитальных затрат на приобретение прессового оборудования, текущих расходов на его обслуживание и ремонт. Возрастают в большинстве случаев затраты на технологическую оснастку. Изменение тех или иных затрат в общем случае индивидуально и зависит от материала отливки, ее конфигурации и уровня предъявляемых требований.

Рассмотрение технико-экономических показателей 300 деталей из алюминиевых и медных сплавов, изготовление отливок для которых было переведено на ЛКД вместо одного из ранее применяемых способов (литья в кокиль, центробежного литья, ковки, горячей объемной штамповки), позволило определить экономию и дополнительные затраты по отдельным статьям.

Так, получена экономия, %: 17 на материалах, топливе и электроэнергии; 1 на изготовлении отливки; 1,3 на обработке резанием; 3 на снижении брака отливок; 1 на транспортных и прочих расходах. Дополнительные затраты на амортизацию и текущий ремонт оборудования составили 4,6 %; на изготовление технологической оснастки 0,4% [34].

Производительность способа ЛКД при изготовлении поршней – 400 отливок в смену на одном прессе.

При переходе с литья в кокиль на ЛКД в несколько раз увеличился коэффициент использования металла, примерно в 2 раза снизилась стоимость отливки, на 10…15% уменьшился объем обработки резанием.

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется литье с кристаллизацией под давлением?

- Каковы технико-экономические показатели литья с кристаллизацией под давлением?

- Для получения каких отливок применяется литье с кристаллизацией под давлением?

4.10. Центробежное литье

4.10.1. Сущность и особенности процесса

При центробежном литье сплав заливают во вращающиеся формы; формирование отливки осуществляется под действием центробежных сил, что обеспечивает высокую плотность и механические свойства отливок.

Центробежным литьем отливки изготовляют в металлических, песчаных, оболочковых формах и в формах для литья по выплавляемым моделям на центробежных машинах с горизонтальной или вертикальной осью вращения.

Металлические формы изготовляют из чугуна и стали. Толщина формы обычно в 1,5…2 раза больше толщины отливки. В процессе литья формы снаружи охлаждают водой или воздухом. На рабочую поверхность формы наносят теплозащитные покрытия для увеличения срока их службы. Перед работой формы подогревают до температуры 200С.

Применяют три схемы центробежного литья (рис. 4.14)

Первая схема наиболее распространена. По этой схеме получают полые цилиндрические отливки без стержней. Машины с горизонтальной осью вращения применяют для длинных тел вращения: при ld3; свободная поверхность отливки представляет собой цилиндр. На машинах с вертикальной осью получают короткие тела вращения из-за разностенности по высоте отливки. Свободная поверхность – параболоид. Разностенность тем больше, чем выше отливка. В формах с горизонтальной осью вращения получают: чугунные водопроводные (напорные) трубы диаметром до 300 мм, чугунные канализационные (сливные) трубы диаметром до 1800 мм, гильзы автомобильных и тракторных двигателей из легированного чугуна, стальные заготовки для подшипников качения и др.

Рис. 4.14. Схемы центробежного литья.

Схемы II и III на рис. 4.14 применяют при необходимости существенного повышения плотности отливок или изготовления тонкостенных отливок из сплавов с низкой жидкотекучестью. Таким образом получают гребные винты, отливки из жаропрочных и титановых сплавов.

4.10.2. Технико-экономические показатели процесса

Центробежное литье по сравнению с литьем в неподвижные формы имеет следующие преимущества: 1. Отливки имеют плотную структуру. 2. Центробежные отливки в меньшей степени загрязнены неметаллическими включениями (в изломе отливки редко встречаются шлаковый или песчаный засор и газовые раковины). 3. Для образования отверстий в цилиндрических отливках не требуется стержень. 4. Отсутствие во многих случаях литниковой системы увеличивает выход годного до 90…95% [35]. 5. Возможность получения тонкостенных отливок. 6. Производительность труда выше, а условия лучше, чем при литье в разовые формы. 7. Центробежным литьем можно получить двухслойные (биметаллические) отливки.

Центробежное литье имеет и недостатки. Один из них - сложность получения точного размера отверстия в отливке, образованного свободной поверхностью. Это объясняется тем, что диаметр отверстия зависит от количества заливаемого в форму металла. Вторым недостатком является четко выраженная ликвационная неоднородность сплава по сечению отливки. При заливке, например, свинцовой бронзы, расплав которой представляет эмульсию, во вращающейся форме свинец центробежными силами отбрасывается к периферии, а медь, как более легкая, вытесняется к свободной поверхности. Ликвация может таким образом проявиться настолько сильно, что внутренняя часть отливки окажется медной.

Точность отливок и шероховатость поверхности отливок, а, следовательно, и припуски на обработку резанием зависят от того, в какие формы (нефутерованные или футерованные) производится заливка, и соответствует литью в кокиль либо литью в песчаные формы.

По стоимости центробежные отливки приближаются к кокильному литью и литью в песчаные формы.

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется центробежное литье?

- Каковы технико-экономические показатели центробежного литья?

- Для получения каких отливок применяется центробежное литье?

4.11. Непрерывное литье

4.11.1. Сущность и особенности процесса

Непрерывным литьем называют [36, 37] такой способ литья, в процессе которого из кристаллизатора (формообразователя) извлекается частично затвердевшая заготовка, длина которой больше длины кристаллизатора. По характеру силового взаимодействия затвердевающей отливки с кристаллизатором способы непрерывного литья подразделяют на несколько классов и схем. Для получения заготовок, используемых в машиностроении, нашли широкое применение способы литья в кристаллизаторы скольжения с горизонтальной и с вертикальной технологической осью с вытяжкой отливки вниз.

При непрерывном горизонтальном литье расплав 1 (рис. 4.15) заливают в металлоприемник 2, из которого он попадает в полость охлаждаемого кристаллизатора 3 и затвердевает, образуя отливку 4. Эту отливку циклически (движение- остановка) извлекают из кристаллизатора вытягивающим устройством 5.

Рис. 4.15. Схема процесса горизонтального непрерывного литья.

Горизонтальным непрерывным литьем получают сплошные круглые и прямоугольные заготовки, под последующую обработку давлением из алюминия, магния, меди и их сплавов, конструкционных сталей; полые цилиндрические заготовки из сплавов на основе меди под обработку резанием; заготовок из чугуна для использования в машиностроении (получение сплошных профилей простой и сложной конфигурации, а также полых цилиндрических). Чугунные заготовки используют в станко-, судо-, автомобиле- и тракторостроении, химической, авиационной и стекольной промышленности. Детали из этих заготовок устанавливают на металлорежущие станки, автоматы, полуавтоматы, деревообрабатывающие, литейное, кузнечно-прессовое и текстильное оборудование. Толщина стенок таких заготовок должна быть не менее 8…10 мм. Заготовки из медных сплавов диаметром 0,04…0,2 м используют для изготовления подшипников скольжения, валов, осей, элементов гидроаппаратуры. Заготовки диаметром 0,012 м подвергают волочению на проволоку, из которой изготавливают  сетки бумагоделательных машин. Из конструкционной стали получают профили круглого, прямоугольного сечений, уголок, швеллер, арматурный профиль.

Кристаллизатор имеет внутреннюю полость, профиль которой соответствует поперечному сечению отливки. Рабочую часть кристаллизатора, контактирующую с металлом, выполняют из меди, твердых алюминиевых сплавов, стали или графита. Обычно ее охлаждают водой. Выбор материала и протяженности кристаллизатора зависит от теплопроводности, заливаемого сплава, склонности его к образованию трещин и размеров поперечного сечения отливки. Высокотеплопроводные алюминиевые и медные сплавы льют в короткие (не более 300 мм), а стали и чугуны в длинные (1000…1500 мм) кристаллизаторы. Для получения отливок с внутренними полостями в кристаллизатор устанавливают стержень соответствующего сечения.

При вертикальном литье машиностроительных заготовок в полость водоохлаждаемого кристаллизатора 1 (рис. 4.16) вводят затравку 2 с установленным на ней стержнем 4. Через заливочное устройство 3 в пространство, образованное рабочей поверхностью кристаллизатора и стержнем, подают жидкий металл.

После затвердевания металла в захватывающих элементах затравки и образования со стороны кристаллизатора прочной корки начинают вытягивание затвердевающей заготовки.

Рис. 4.16. Схема процесса вертикального непрерывного литья.

Этот способ литья наиболее эффективен для получения полых заготовок.

При непрерывном литье в кристаллизаторе ограниченной протяженности получают литые заготовки неограниченной длины. В полости кристаллизатора, в его различных частях одновременно происходит охлаждение расплава, затвердевание и охлаждение отливки, причем все ее части последовательно проходят одни и те же зоны кристаллизатора и формируются в одинаковых условиях. Это обеспечивает однородность свойств отливки по длине. Высокий градиент температур по сечению отливки внутри кристаллизатора и постоянное пополнение расплава в его полости создают предпосылки для направленного затвердевания и непрерывного питания отливки, поэтому отливки получаются плотными.

Особенностью этого способа является также извлечение из формы (вытягивание из кристаллизатора) отливки до ее полного затвердевания. Оно заканчивается вне кристаллизатора в условиях естественного или искусственного охлаждения, например, водой, что позволяет повышать производительность труда.

4.11.2. Технико-экономические показатели процесса

Непрерывное литье обладает рядом достоинств, присущих практически всем способам. Высокая интенсивность охлаждения расплава способствует направленной его кристаллизации, уменьшению ликвационной неоднородности, неметаллических и газовых включений. Непрерывная подача расплава к фронту затвердевания обеспечивает постоянное питание растущих кристаллов, устраняет усадочные дефекты (раковины, рыхлости, пористость). Непрерывно-литые заготовки имеют плотное, без дефектов строение, чистую поверхность, достаточно высокую точность размеров.

Шероховатость поверхностей, точность литых заготовок и припуски на обработку резанием  приближаются к данным литья в кокиль.

Реализация процессов непрерывного литья позволяет повысить выход годного в результате уменьшения расхода металла на литники и прибыли, уменьшить припуски на обработку резанием, исключить трудоемкие операции смесеприготовления, изготовления и выбивки литейных форм, очистки отливок, существенно улучшить условия труда и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Некоторые технико-экономические показатели приведены в табл. 4.45 – 4.47.

Таблица 4.45.

Сравнительные технико-экономические показатели различных способов литья бронзы.

| Показатель | Литье |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в кокиль | вакуумным всасыванием | непрерывное горизонтальное |
| Масса полученной продукции с 1 м2 производственной площади цеха, кг/сут. | 40 | 40 | 60 |
| Производительность одного рабочего литейного цеха, кг/сут. | 900 | 900 | 1030 |
| Выход годного литья, % | 75 | 85 | 99 |
| Размеры отливаемых заготовок, м: длина диаметр | до 0,4 0,04-0,2 | до 1,0 0,04-0,1 | неограниченная 0,012-0,3 |
| Себестоимость, руб./т. | 10720 | 10700 | 10470 |

Недостатками непрерывного (полунепрерывного) литья являются невозможность изготовления отливок сложной конфигурации, ограниченная номенклатура отливок. Непрерывное литье может быть эффективно востребовано только в условиях крупносерийного и массового производства.

Таблица 4.46.

Сравнительные технико-экономические показатели литья чугуна.

| Показатель | Литье |  |
| --- | --- | --- |
|  | В разовые песчано-глинистые формы | непрерывное горизонтальное |
| Производительность труда, (производство заготовок на одного работника лит. цеха), т/год | 42-50 | 180-200 |
| Себестоимость, руб./т | 2900-3150 | 1600-2000 |
| Брак, % | 5-8 | 2 |
| Выход годных изделий по отношению к металлозавалке, % | 67-70 | 90-92 |
| Экономия металла в результате снижения припусков на механическую обработку, % | - | 25-50 |
| Процессы смесеприготовления, формообразования, выбивки, очистки и обрубки литья | необходимы | отсутствуют |
| Механизация технологического процесса | есть возможность частичной механизации | есть возможность полной механизации и автоматизации |

Таблица 4.47.

Основные технико-экономические показатели полунепрерывного литья труб.

| Показатель | Диаметр трубы, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Расходный коэффициент металла, кг/т | 1208 | 1198 | 1188 | 1180 | 1170 | 1125 | 1105 | 1090 |
| Себестоимость руб./т | 1140,65 | 1100,72 | 1070,46 | 1050,6 | 1020,77 | 940,04 | 930,12 | 900,08 |
| Удельные кап. вложения, руб./т | 220,88 | 250,7 | 230,1 | 210,75 | 190,63 | 180,22 | 160,96 | 140,5 |
| Трудоемкость изготовления 1 т, чел./ч. | 19,3 | 18,9 | 17,6 | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 13,5 | 11,5 |

#### Контрольные вопросы

- Как осуществляется непрерывное литье?

- Каковы технико-экономические показатели непрерывного литья?

- Для получения каких отливок применяется непрерывное литье?