5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 
ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК

Технологическая подготовка литейного производства предусматривает конструкторско-технологическое обеспечение изготовления отливок, которое включает: разработку чертежа отливки, разработку технологического процесса литья, проектирование технологической оснастки.

5.1. Разработка чертежа литой заготовки

Исходными документами при разработке чертежа отливки являются чертеж детали, ГОСТ 3.1125-88 «Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок» и ГОСТ 26645-85 «Отливки из металлов и сплавов. Допуски, размеры, массы и припуски на механическую обработку».

При проектировании чертежа отливки необходимо: установить припуски на механическую обработку каждой из обрабатываемых поверхностей детали, определить форму, размеры отливки и установить допуски на неточность их изготовления, назначить уклоны и технические требования на выполнение отливки.

Величина припусков, напусков, уклонов; форма отливки, точность ее размеров и шероховатость поверхности зависят от способа ее изготовления. Поэтому, чтобы приступить к разработке чертежа и технологии изготовления отливки необходимо выбрать способ ее изготовления. Методика выбора способа изготовления отливки изложена в разделе 3 настоящего пособия.

Ниже приводятся основные рекомендации в осуществлении разработки чертежа отливки для заданной детали.

При разработке чертежа отливки следует придерживаться следующей последовательности действий:

- Определить направление плоскости разъема литейной формы для изготовления данной отливки и положение отливки в форме при заливке.

- Определить технические возможности выбранного способа литья для выполнения заданной чертежом конфигурации детали и при необходимости назначить напуски.

- Установить припуски на механическую обработку.

- Назначить литейные уклоны.

- Определить размеры отливки и установить допуски на неточность их изготовления.

- Назначить технические требования на выполнение отливки.

- Указать измерительные базы и базы первоначальной обработки.

5.1.1. Определение плоскости разъема литейной формы и положение отливки при заливке

Плоскость разъема формы определяет расположение литейных уклонов, которые необходимо придать поверхностям отливки для беспрепятственного удаления модели и отливки из формы, что в свою очередь влияет на назначение технологических баз отливки при механической обработке. Плоскость разъема обычно выбирают так, чтобы она совпадала по направлению с двумя наибольшими размерами отливки. Плоскость разъема должна обеспечить свободное удаление модели и отливки из литейной формы. При этом, если это позволяет конфигурация детали, следует всю отливку или ее основную часть размещать в одной полуформе, желательно в нижней, что позволит повысить точность и качество отливки. Плоскость разъема не должна пересекать конструкторскую (измерительную) базу, которая, как правило, совпадает с технологической базой (базой первоначальной обработки поверхностей отливки). В противном случае, возможно появление "перекоса" отливки (смещение одной части отливки, расположенной в одной полуформе по отношению к другой части отливки, расположенной в другой полуформе), что также снизит точность обработки. При определении плоскости разъема формы следует избегать сложных криволинейных линий и плоскостей, так как это усложняет технологию изготовления оснастки, формы и отрицательно сказывается на себестоимости и качестве отливки.

Расположение отливки в форме при заливке металлом отражается на качестве отдельных частей и поверхностей детали. При выборе положения отливки в форме следует руководствоваться следующими соображениями:

- Верхние части и поверхности отливки при заливке сплавом будут в большей степени поражены газовыми, песчаными и шлаковыми включениями.

- Рабочие поверхности, плоские поверхности большой протяженности, места, подлежащие механической обработке, и те части, которые при эксплуатации подвергаются наибольшей нагрузке, надо, по возможности, располагать внизу формы. Если это не возможно располагать вертикально или наклонно.

- Отливки из сплавов, дающих большую усадку (сталь, цветные сплавы) размещают так, чтобы обеспечить направленное затвердевание (тонкие части отливки – внизу, массивные – вверху, над которыми предусматривать установку прибылей).

- Для предотвращения "недоливов" тонких стенок отливки, эти стенки следует располагать внизу, а при отсутствии такой возможности – вертикально или наклонно.

- Выбранное положение отливки в форме должно быть удобным для формовки, сборки форм, расположения прибылей.

На чертеже отливки разъем модели и формы показывают отрезком или ломаной штрихпунктирной линией, заканчивающейся знаком Х – –    – –Х, над которой указывается буквенное обозначение разъема – МФ.

Направление разъема показывают сплошной основной линией, ограниченной стрелками и перпендикулярной к линии разъема. При применении неразъемных моделей указывают только разъем формы Ф (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Деталь «Основание».

5.1.2. Определение технических возможностей выбранного способа литья для получения заданной чертежом конфигурации детали. Назначение напусков

В процессе литья не всегда удается изготовить отливку, соответствующую по конфигурации чертежу детали. Так, например, отверстия малого диаметра, небольшие впадины, выступы, выточки, фаски, мелкомодульные зубья шестерен, резьбу и т.п. можно получить только применяя обработку резанием. В этом случае подобного рода элементы чертежа в отливке оформляют в виде напусков. Напуски представляют собой технологические припуски, которые устанавливают на номинальные размеры отливки, для упрощения конфигурации отливки, или сглаживающие местные углубления, поднутрения, переходы и уступы. На чертеже отливки контур напуска изображают сплошной основной линией.

К напускам также относятся технологические приливы для крепления отливки при термообработке, транспортировке, а также для проб при механических испытаниях или металлографических исследованиях. При этом, в соответствии с ГОСТ 3.1125-88 для проб, вырезаемых из тела отливки указывают размеры, определяющие место их вырезки (рис. 5.2, б). Назначение пробы указывают на полке линии-выноски (рис. 5.2, а, б).

| Проба для механических испытаний а) | Проба для металлографических исследований б) |
| --- | --- |

Рис.5.2. Графическое изображение напусков для технологических проб.

К напускам относят остатки питателей, выпоров, промывников, стяжек и прибылей, если их не удаляют полностью в литейном цехе, которые выполняют на изображении отливки сплошной основной линией. При этом линия отрезки должна соответствовать способу отрезки: при отрезке резцом, дисковой фрезой, пилой и т.д. ее выполняют сплошной прямой тонкой линией, при огневой резке или обламывании – сплошной волнистой линией.

К напускам относят радиусы закруглений галтелей при переходе от одной поверхности к другой. С помощью галтелей избегают появления трещин, песчаных раковин, так как в острых углах отливок концентрируются внутренние напряжения, а острые углы литейной песчаной формы смываются жидким металлом, что приводит к появлению песчаных раковин и засоров. радиусы закруглений зависят от габаритов конфигурации детали и равны не менее 3…5 мм.

В конечном итоге величина и форма напусков зависят от характера производства, способа литья, габаритов, конфигурации, условий изготовления отливки, детали, и поэтому назначаются технологом в каждом конкретном случае самостоятельно.

5.1.3. Установление припусков на механическую обработку

Припуск на обработку – толщина слоя металла, удаляемая с поверхности отливки при ее обработке в целях обеспечения заданных размеров формы и шероховатости детали.

Величина припуска зависит от способа литья, характера производства, материала, габаритов отливки, положения обрабатываемой поверхности отливки при заливке и регламентируется ГОСТ 26645-85.

В разделе 3.4 настоящего пособия, на примере изготовления отливки "Планшайба" рассмотрена методика установления припусков на механическую обработку, которую можно использовать при проектировании чертежа заданной отливки. Усредненные значения припусков для каждого способа литья даны в разделе 4 настоящего пособия.

При вычерчивании отливки следует учитывать все припуски, установленные на обрабатываемые поверхности отливки, с указанием их величины. При этом внутренний контур обрабатываемых поверхностей, а также отверстий, впадин, выточек и т.п., выполненных в отливке в виде напуска, изображают сплошной тонкой линией. Наружный контур отливки с учетом припуска изображают основной линией. Если дан разрез отливки, то в сечениях частота и направление штриховки припуска должны совпадать со штриховкой тела отливки.

Пример оформления припусков смотри на рис. 5.1.

5.1.4. Назначение литейных уклонов на отливку

Поверхность отливки, перпендикулярная к плоскости разъема формы, должна иметь уклон, обеспечивающий съем формы с модели, стержня из стержневого ящика, отливки из металлической формы. Величина уклонов регламентируется ГОСТом 3212-92. Литейные уклоны относятся к технологическим напускам, т.к. они вызваны особенностью технологии. На обрабатываемых поверхностях формовочные уклоны выполняются сверх припуска на механическую обработку. На необрабатываемых поверхностях – за счет одновременного увеличения размеров верхней и уменьшения размеров нижней части отливки расположенных относительно линии разъема формы. Если отливка не ответственная, то уклоны образуются за счет уменьшения ее размеров. В табл. 5.1 и 5.2 приведены значения уклонов при литье в песчано-глинистых формах и для кокильных отливок.

При литье в оболочковые формы, в соответствие с РД 2 Н83-33-89, минимальные уклоны на внутренних и наружных поверхностях отливок, которые не подвергаются механической обработке, принимают равными 018', для обрабатываемых поверхностей – 030'. Для каждого способа литья величина уклонов дана в разделе 4 пособия.

Таблица 5.1.

Литейные уклоны при литье в песчано-глинистые формы.

| Высота поверхности модели от разъема формы, мм | Металлические модели |  |  |  | Деревянные модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние поверхности |  | Внешние поверхности |  | Внутренние поверхности |  | Внешние поверхности |  |
|  | мм | градусы | мм | градусы | мм | градусы | мм | градусы |
| До 20 | 1 | 3 | 0,5 | 1 30' | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 20-50 | 1,2 | 2 | 0,8 | 1 | 2 | 2 30' | 1 | 1 30' |
| 50-100 | 1,5 | 1 | 1 | 045' | 2,5 | 1 30' | 1,5 | 1 |
| 100-200 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0 30' | 3 | 1 | 2 | 0 45' |
| 200-300 | 3 | 0 45' | 2 | 0 30' | 4 | 045' | 2,5 | 0 30' |
| 300-500 | 4 | 0 30' | 2,5 | 0 20' | 5 | 0 45' | 4 | 0 30' |

Таблица 5.2.

Уклоны для кокильных отливок.

| Материал отливки | Уклон поверхности отливки, %х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружной | Внутренней (со стороны металлического стержня) при высоте стенки, мм |  |  |
|  |  | До 50 | Св.50 | 100-500 |
| Чугун | 1-7 | 4-7 | 2-5 | 1-3 |
| Сталь | 5 | - | - | - |
| Алюминиевый сплав | 1-1,5 | 5 | 2-2,5хх | - |
| Магниев. сплав | 2,5 | 3 | 2-3 | - |
| Медный сплав | 1,5 | 7 | 3-3,5хх | - |
| Цинковый сплав | 0,5 | 2 | 1 | - |
| х – от высоты отливки хх – для тонкостенных отливок. |  |  |  |  |

Значение литейных уклонов на чертеже отливки выносят в один из пунктов технических требований (рис. 5.1).

5.1.5. Определение размеров отливки и установление допустимых отклонений на неточность их изготовления

Согласно ГОСТ 26645-85 номинальный размер отливки следует принимать равным номинальному размеру детали для необрабатываемых поверхностей и сумме среднего размера детали и общего припуска на обработку – для обрабатываемых поверхностей. При определении номинальных размеров отливок учитывают технологические напуски. При этом за номинальный размер детали принимают размер, указанный на чертеже детали, за средний размер детали - размер детали, соответствующий середине поля его допуска, за общий припуск – припуск на все переходы обработки, соответствующий серединам полей допусков детали и отливки. Допуски линейных размеров отливок, изменяемых и неизменяемых обработкой, должны соответствовать указанным в ГОСТ 26645-85 (см. табл. 3.9). Допуски размеров, установленные в табл. 3.9 не учитывают допуски формы и расположения поверхностей отливок.

Допуски размеров элементов отливки, образованных двумя полуформами или полуформой и стержнем, устанавливают соответствующими классу размерной точности отливки. Допуски размеров, образованных одной  частью литейной формы или одним стержнем, устанавливают на 1,2 класса точнее. Допуски размеров, образованных тремя и более частями литейной формы, несколькими стержнями или подвижными элементами формы, а также допуски толщины стенок, образованных двумя или более частями формы или формой и стержнем, устанавливают на 1,2 класса грубее. Допуски угловых размеров в пересчете на линейные не должны превышать значений, установленных в табл. 3.9 для линейных размеров соответствующих классов точности. Допуски круглости, соосности, симметричности, пересечения осей, позиционные допуски в диаметральном выражении не должны превышать допусков на размеры, установленных в табл. 3.9. Допуск смещения отливки по плоскости разъема в диаметральном выражении устанавливают по табл. 3.9 на уровне класса размерной точности отливки по номинальному размеру наиболее тонкой из стенок отливки, выходящих на разъем или пересекающих его. Для обрабатываемых поверхностей отливок установлено симметричное расположение полей допусков, для необрабатываемых поверхностей допускается симметричное и несимметричное (частично или полностью) расположение полей допусков размеров.

Предельные отклонения линейных размеров на чертеже отливки указывают непосредственно после помещаемых размеров. Вместе с тем, ЕСКД допускает не указывать допуски непосредственно после размеров для элементов деталей, обработанных резанием с относительно низкой точностью. Такие рекомендации распространяются и на другие виды обработки и формообразования (например, для обработки давлением, литья, сварки и т.д.), а также для деталей из неметаллических материалов. В этом случае требования относительно предельных отклонений размеров с неуказанными допусками являются составной частью технических требований к изделию и определяют уровень точности изготовления. Пример оформления допустимых отклонений точности изготовления отливки см. на рис. 5.1.

5.1.6. Назначение технических требований на изготовление отливки

Технические требования на чертеже отливки излагают, группируя вместе однородные и близкие по своему характеру, по возможности в следующей последовательности:

- Требования, предъявляемые к материалу (материал, допустимые замены, ГОСТ, марка материала, марки и т.д.).

- Обозначение точности отливок, которое характеризуется указанием: класса размерной точности, степенью коробления, степенью точности поверхностей, класса точности массы и допуск смещения отливки.

Пример условного обозначения точности отливки 8 класса размерной точности, 5-й степени коробления, 4-й степени точности поверхностей, 7-го класса точности массы с допуском смещения 0,8 мм:

Точность отливки 8-5-4-7 См 0,8 ГОСТ 26645-85.

Ненормируемые показатели точности отливок заменяют нулями, а обозначение смещения опускают. Например:

Точность отливки 8-0-0-7 ГОСТ 26645-85;

- Значения номинальных масс детали, припусков на обработку, технологических напусков и массы отливки.

Пример обозначения  номинальных масс, равных для детали –  20,35 кг, для припусков на обработку – 3,15 кг, для технологических напусков 1,35 кг, для отливки 24,65 кг:

Масса 20,35 – 3,15 – 1,35 – 24,65 ГОСТ 26645-85

или

Масса 20,35 – 0 – 0 – 20,35 ГОСТ 26645-85;

- Значение литейных уклонов по ГОСТ 3212-92.

- Величина неуказанных литейных радиусов.

- Вид термической обработки и твердость по Бринеллю НВ.

- Допустимые величины размеров остатка прибылей и литниковой системы;

- Требования, предъявляемые к поверхности отливки;

- Допустимые дефекты;

- Условия и методы испытания и др.

Пример оформления технических требований см. на рис. 5.1.

5.1.7. Указание измерительной базы и базы первоначальной обработки

Обозначение измерительной базы на чертеже отливки способствует обеспечению необходимой точности при изготовлении отдельных элементов детали. В зависимости от выбора измерительных баз и необходимой точности изготовления отдельных элементов детали применяют три системы нанесения размеров элементов: цепную, координатную и комбинированную. Комбинированная система наиболее распространена, так как обеспечивает удобство измерения при изготовлении и контроле размеров детали без дополнительных их подсчетов. На рис. 5.1 измерительная база совпадает с верхней поверхностью отливки и обозначена цифрой 0.

В крупносерийном и массовом производствах на чертежах литой заготовки указывают исходные базы для первой обработки резанием. При выборе баз для обработки на первой операции, где установка проводится по необработанным поверхностям (черновым базам), руководствуются следующими правилами. В качестве черновых баз выбирают поверхности, относительно которых могут быть обработаны остальные поверхности (при полной обработке с одного установа) или поверхности, используемые на последующих операциях как технологические базы. В качестве черновых баз используют поверхности, остающиеся в детали необработанными с тем, чтобы обеспечивалось заданное взаимное расположение обработанных поверхностей относительно необработанных. Установка заготовки на базы должна обеспечить равномерное распределение припусков на последующую обработку наиболее ответственных поверхностей. Поверхности, принятые в качестве черновых баз, должны иметь достаточные размеры, конфигурацию и шероховатость, обеспечивающие необходимую точность и жесткость закрепления заготовки в приспособлении. Технологические базы указывают в документах как в виде теоретических схем базирования по ГОСТ 21495-76, так и в виде схем установки. На рис. 5.1 дан пример нанесения обозначений неподвижных опор  и зажимов ↓, определяющих указание технологической базы в виде теоретической схемы первоначальной обработки отливки “Основание”.

Контрольные вопросы

- В какой последовательности разрабатывается чертеж отливки?

- Как определяется положение отливки в форме?

- Что собой представляют напуски и как они назначаются?

- Как назначаются литейные уклоны?

- От каких факторов зависят допуски на размеры отливки?

- Как назначаются технические требования на отливку?

- Как обозначаются измерительные базы и базы предварительной обработки отливки?

5.2. Разработка технологического процесса литья

Технологический процесс изготовления отливки проектируют в определенной последовательности и в соответствии со стандартами ЕСКД (в частности, с ГОСТ 2.423-88), ЕСТД и др.

5.2.1. Проектирование технологии изготовления отливок в условиях единичного и мелкосерийного производств

Прежде чем приступить к проектированию технологического процесса изготовления отливки, необходимо выбрать наиболее рациональный способ ее производства, который  наряду с требующимися служебными свойствами изделия обеспечил бы наиболее высокие технико-экономические показатели производства. Рекомендации и методика выбора оптимального технологического процесса для изготовления конкретной отливки даны в разделе 3 настоящего пособия.

При проектировании технологии:

1. Оформляют чертеж отливки. При этом допускается на чертеже детали наносить модельно-литейные указания:

- обозначение разъемов модели, формы и положение отливки при заливке.

- изображение припусков и уклонов.

- изображение напусков

- изображение и обозначение стержней.

- изображение и обозначение отъемных частей модели.

- изображение и обозначение литниковой системы и прибылей.

- изображение и обозначение холодильников.

- изображение усадочных ребер, стяжек, проб для испытаний или исследований и технологических приливов.

- изображение жеребеек и обозначение мест вывода газов из формы и  стержней.

Обозначение разъемов модели, формы и положение отливки при заливке показывают на учтенной копии чертежа детали отрезком или ломаной штрихпунктирной линией по правилам, рассмотренным в разделе 5.1 настоящего пособия.

Изображение припусков на копии чертежа осуществляется сплошной тонкой линией. Согласно ГОСТ 3.1125-88 допускается выполнять линию припуска красным цветом. Величину припуска на механическую обработку указывают цифрой перед знаком шероховатости поверхности детали. Литейный уклон поверхности детали и его величина изображаются линией выноской с полкой. Над полкой размещают знак уклона , после которого ставят значение величины уклона.

Пример оформления чертежа отливки см. на рис. 5.3.

Технологические напуски, в виде впадин, отверстий малого размера и т.п., не выполняемые при литье, зачеркивают сплошной тонкой линией крест накрест, которую допускается выполнять красным цветом.

Изображение и обозначение стержней, их знаков и фиксаторов, стержней-перемычек, разделительные диафрагмы легкоотделяемых прибылей и знаки модели осуществляют в масштабе чертежа сплошной тонкой линией, которую допускается выполнять синим цветом. Контуры  стержней и знаков следует наносить при минимальном числе изображений, обеспечивая при этом необходимое для изготовления модельного комплекта представление о контурах, расположении стержней и размерах знаков. Стержни в разрезе следует штриховать только у контурных линий. Длина линий 3…30 мм. Правила нанесения штриховки – по ГОСТ 2.306-88. Невидимые контуры стержневых знаков и стержней допускается наносить в случае, когда затрудняется представление об их форме и расположении. Размеры знаков стержней и зазоры между знаками стержней и модели – по ГОСТ 3606-80. Стержни обозначают буквами Ст и порядковыми номерами, например, Ст.3. Номер стержня проставляют на минимально необходимом количестве изображений, но достаточном для однозначного понимания. Пример изображения стержней см. на рис. 5.4.

Изображение и обозначение отъемных частей модели. Линию соприкасания отъемной части с моделью показывают сплошной основной линией на чертеже детали. Отъемную часть модели обозначают буквами ОЧМ и порядковым номером, которые размещают над полкой выносной линии. Пример изображения и обозначения отъемных частей модели см. на рис. 5.5.

Рис. 5.3. Оформление отливки на чертеже детали.

Рис. 5.4. Пример изображения стержней на чертеже детали.

Рис. 5.5. Обозначение отъемных частей модели.

Изображение и обозначение литниковой системы выполняют в масштабе сплошной тонкой линией и ее допускается выполнять красным цветом. В случае, если на копии чертежа детали недостаточно места для изображения литниковой системы в масштабе, то допускается изображать ее с отступлением от масштаба. Сечения элементов литниковой системы не штрихуют. У каждого сечения элементов литниковой системы допускается указывать площадь сечения в квадратных сантиметрах, количество элементов и суммарную площадь их. Площади сечений обозначают: питателей -Fn , шлаковиков -Fшл, стояков –Fст и т.д. Суммарные площади обозначают: питателей Fn, стояков FC и т.д. При выполнении литниковой системы в керамических сифонных трубках, их изображение не приводят. В технических требованиях чертежа детали помещают надпись: "На участке … литниковую систему выполнять в керамических трубках по ГОСТ … ". Пример изображения литниковой системы см. на рис. 5.6.

Прибыль обозначают порядковым номером на полке линии выноски, перед которым ставят слово "Прибыль". Если на отливке устанавливают несколько одинаковых прибылей, то им присваивают одинаковые номера и на полке линии-выноски после номера прибыли указывают общее количество устанавливаемых на отливке прибылей этого номера. Прибыль изображают сплошной тонкой линией (рис. 5.7), которую допускается выполнять красным цветом. Места установки газообразующих патронов обозначают штрихпунктирной линией с выносной линией, на полке которой размещают надпись "Газообразный патрон".

Рис. 5.6. Пример изображения литниковой системы.

Рис. 5.7. Пример изображения прибыли.

Изображение и обозначение холодильников выполняют в масштабе изображения детали сплошной тонкой линией с указанием размеров холодильников.  Контуры холодильников допускается выполнять зеленым цветом. В сечениях холодильники штрихуют. Обозначение холодильников состоит из слова "Хол", порядкового номера, количества холодильников, которые проставляют на полке линии-выноски.

Изображение усадочных ребер, стяжек, проб для испытаний или исследований и технологических приливов осуществляется в масштабе изображения детали сплошной тонкой линией, которую допускается выполнять красным цветом. Примеры изображения проб для испытаний и исследований даны на рис. 5.2 настоящего пособия.

Жеребейки изображают в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1125-88 в виде сечений стоек с полками: I, II и других фигур.

2. Заполняют технологическую карту, в которой определяют порядок операций и методику изготовления отливки.

3. Вычерчивают чертеж (или эскиз) собранной формы со всеми размерами. Он должен давать представление о расположении стержней литниковой системы, холодильников, выпоров, прибылей. С этой целью вычерчивают минимально необходимое число разрезов формы с тем, чтобы можно было собрать форму, не прибегая к помощи чертежа отливки.

5.2.2. Проектирование технологическо - конструкторской документации изготовления отливки при крупносерийном и массовом производстве

В условиях массового и крупносерийного производства разрабатывают: 1. Чертеж отливки. 2. Технологическую карту изготовления отливки. 3. Чертежи технологической оснастки: модельный комплект или кокиль или прессформу, стержневые ящики, опоки, плиты для сушки стержней и др. 4. Чертеж литейной формы в сборе.

5.2.2.1. Методика разработки чертежа отливки изложена в разделе 5.1 настоящего пособия

5.2.2.2. Разработка технологической карты отливки

Технологическая карта отливки фиксирует технологический процесс, она определяет, как порядок, так и условия выполнения технологических операций при изготовлении отливки. В ней перечисляют необходимые материалы, оборудование, оснастку, основной и вспомогательный инструмент, норму выработки в смену, разряд рабочих, часовую тарифную ставку и расценки на одну отливку, указывают основные технологические режимы. Пример оформления упрощенной технологической карты дан в табл. 5.3.

Таблица 5.3.

### Формуляр технологической карты.

| Наименование технологический операций | Основные режимы и характеристики операций | Применяемая оснастка и инструмент | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |

5.2.2.3. Разработка комплекта моделей для песчаных форм

Модель отличается по конфигурации и размерам от чертежа отливки. В зависимости от конструкции отливки она может быть неразъемной или разъемной, состоящей из двух или более частей. Если в отливке необходимо выполнить отверстия, полости с помощью стержней, то модель снабжают специальными выступающими частями – стержневыми знаками. С помощью стержневых знаков в литейной форме образуют углубления, предназначенные для установки и закрепления стержней.

Размеры модели должны быть больше размеров отливки на величину литейной усадки сплава.

Модель должна быть легкой, но достаточно жесткой.

Для машинной формовки модели монтируют на специальных плитах, которые называют модельными. Модельный комплект состоит из плит и расположенных на них моделей верха и низа отливки, фиксирующих штырей, моделей литниковой системы и т.п.

При проектировании моделей необходимо пользоваться ГОСТ 3212-92 – "Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров" и другой учебной и справочной литературой. Стандарт распространяется на модельные комплекты, предназначенные для изготовления песчаных и оболочковых форм для получения отливок и устанавливает значения формовочных уклонов, в том числе и для литья по выплавляемым моделям, размеры стержневых знаков и допуски размеров. Стандарт не распространяется на модели элементов литниковой системы (стояк, выпор, прибыль и др.).

При проектировании стержневых знаков, в зависимости от положения стержня при сборке литейной формы стержневые знаки подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Длина горизонтальных знаков должна соответствовать указанным: для форм "по-сухому"- в табл. 5.4, для форм "по-сырому"– в табл. 5.5, для форм, твердеющих в контакте с оснасткой – в табл. 5.6.

Таблица 5.4.

## Размеры горизонтальных стержневых знаков для форм 
"по – сухому".

| Диаметр отверстия или а+в2, мм | Длина знака не более при длине стержня, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 | Св.40 до 63 | Св.63 до 100 | Св.100 до160 | Св.160 до250 | Св.250 до400 | Св.400 до630 | Св.630 до1000 |
| До 25 | 15 | 20 | - | - | - | - |  |  |
| Св.25 до 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - |  |
| Св.40 до 63 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |  |  |
| Св.63 до 100 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | - |
| Св.100 до 160 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | - |
| Св.160 до 250 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
| Св.250 до 400 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
| Св.400 до 630 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 |

Таблица 5.5.

# Размеры горизонтальных стержневых знаков для форм 
"по - сырому".

| Диаметр отверстия отливки или а+в2, мм | Длина знака не более при длине стержня, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 | св.40 до 63 | св. 63 до 100 | св.100 до 160 | св.160 до 250 | св.250 до 400 | св.400 до 630 | св.630 до 1000 |
| до 25 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| Св.25 до 40 | - | - | 30 | 35 | 45 | 50 | - | - |
| Св.40 до 63 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 95 |
| Св.63 до 100 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 |
| Св.100 до 160 | 35 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 95 | 115 |
| Св.160 до 250 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| Св.250 до 400 | 40 | 40 | 45 | 60 | 75 | 85 | 110 | 140 |
| Св.400 до 630 | 40 | 40 | 45 | 65 | 85 | 100 | 130 | 160 |
| Св.630 до 1000 |  | - | - | - | - | 115 | 150 | 180 |
| Примечание: а и в – размеры отверстия в поперечном сечении. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.6.

Размеры горизонтальных стержневых знаков для форм, 
твердеющих в  контакте с оснасткой.

| Диаметр отверстия или а+в2, мм | Длина знака, не более, при длине стержня, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 | Св.40 до 63 | Св.63 до 100 | Св.100 до 160 | Св.160 до 250 | Св.250 до 400 | Св.400 до 630 | Св.630 до 1000 |
| До 25 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |  |  |
| Св.25 до 40 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |  |  |
| Св.40 до 63 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - |
| Св.63 до 100 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Св.100 до 160 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Св.160 до 250 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Св.250 до 400 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Св.400 до 630 |  |  | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 80 |

Длина горизонтальных знаков, при выполнении в них элементов литниковой системы, может быть увеличена по сравнению со значениями, указанными в табл. 5.4-5.6, в зависимости от ее конструкции.

При количестве знаков более двух длина должна быть уменьшена на 30…50% по сравнению с указанными в табл. 5.4-5.6, аналогично назначается длина грибообразного стержня.

Длина знака консольного стержня может быть увеличена до длины выступающей части.

Высоту нижних вертикальных знаков для всех видов смесей следует назначать в соответствии с табл. 5.7.

Таблица 5.7.

## Размеры нижних вертикальных стержневых знаков.

| Диаметр отверстия или а+в2, мм | Высота знака, не более, при высоте стержня, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 | Св.40 до63 | Св.63 до 100 | Св.100 до 160 | Св.160 до 250 | Св.250 до 400 | Св.400 до 630 | Св.630 до 1000 |
| До 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Св.25 до 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | - | - |
| Св.40 до 63 | 25 | 35 | 35 | 5 | 40 | 60 | - | - |
| Св.63 до 100 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 60 | 80 | 110 |
| Св.100 до 160 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 60 | 70 | 100 |
| Св.160 до 250 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 60 | 70 | 100 |
| Св.250 до 400 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| Св.400 до 630 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 |

При соотношении длины к диаметру стержня боле 5 нижний знак рекомендуется выполнять утолщенным, диаметр которого должен быть в 1,5…2 раза более диаметра стержня.

Высоту верхнего вертикального знака следует принимать не менее 0,5 от высоты нижнего знака.

Для массового и крупносерийного производств допускается назначать высоту нижнего и верхнего знаков одинаковыми.

При отсутствии верхнего вертикального знака высоту нижнего знака допускается увеличивать до 50% по сравнению с указанными в табл.5.7.

Уклоны на знаковых поверхностях должны соответствовать указанным в табл.5.8.

Таблица 5.8.

## Уклоны на знаковых поверхностях.

| Высота знака, мм | Уклон знаков модельного комплекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для низа |  | Для верха |  |
|  | угол,  | мм | угол,  | мм |
| До 40 | 10 | 4,5 | 15 | 8,2 |
| Св.40 до 63 | 7 | 5,5 | 10 | 9,0 |
| Св.63 до 100 | 6 | 8,5 | 8 | 11,7 |
| Св.100 до 160 | 5 | 11,5 | 6 | 16,0 |
| Св.160 до 250 | 5 | 14,0 | 6 | 19,0 |
| Св.250 до 400 | 5 | 17,0 | 6 | 23,0 |
| Св.400 до 630 | 4 | 21,0 | 5 | 27,5 |
| Св.630 до 1000 | 3 | 25,0 | 4 | 32,2 |

Для удобства сборки между знаками литейной формы и стержня предусматриваются зазоры, размеры которых в зависимости от габаритов знаков, длины стержней и точности изготовления модельного комплекта колеблются от 0,2 мм (высота, длина знака до 25 мм) до 3,0 мм (высота, длина знака до 600 мм).

В качестве материала для изготовления моделей и стержневых ящиков применяют: дерево, алюминиевые, медные сплавы, чугуны, пластмассы.

Данные для выбора толщина стенок металлических моделей и стержневых ящиков приведены в табл. 5.9, 5.10.

Таблица 5.9.

## Толщина стенок металлических моделей.

| Средний размер, ммдлина+ ширина модели2 | Толщина стенки модели, мм из сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевый сплав | Медный сплав | Чугун |
| До 200 | 6-7 | 4-6 | 6-7 |
| 200-400 | 7-8,5 | 6-7 | 6,5-7,5 |
| 400-600 | 8,5-10 | 7-8 | 7,5-8,5 |
| 600-800 | 10-11 | 8-9 | 8,5-9,5 |
| 800-1000 | 11-12 | 9-10 | 9,5-11 |

Таблица 5.10.

## Толщина стенок стержневых ящиков.

| Ящики | Толщина стенки ящика, мм для стержней |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мелкие | средние | крупные |
| Алюминиевые | 8 | 10 | 12-15 |
| Чугунные | 9 | 7-8 | 10 |

Величина припуска на усадку выбирается в зависимости от материала отливки. Среднее значение литейной усадки для различных сплавов приведено в табл. 5.11.

Таблица 5.11.

## Литейная усадка сплавов.

| Сплав | Литье | Литейная усадка, % |
| --- | --- | --- |
| Серый чугун | мелкое среднее крупное | 0,8-1,2 0,6-1 0,4-0,8 |
| Медные оловянные сплавы | мелкие средние крупные | 1-1,2/1,6-2 0,9-1,1/1,5-1,9 0,8-1/1,4-1,8 |
| Медные безоловянные сплавы Алюминиевые и магниевые сплавы | мелкие средние крупное | 1-1,5 0,8-1,4 0,8-1,3 |
| Примечание: нижние пределы применяются для деталей с затрудненной усадкой, отливаемых в сухие формы. |  |  |

Согласно ГОСТ 20131-80 – "Плиты модельные. Типы. Основные размеры. Технические требования". Модельные плиты изготавливаются литьем из стали, чугуна и легких цветных сплавов; сварными из стального проката, из пластмассы.

Толщину подмодельных плит с учетом ребер жесткости выбирают в пределах 45…100 мм.

ГОСТ 3212-92 – "комплекты модельные" устанавливает девять классов точности изготовления модельных комплектов. Допуски размеров модельных комплектов взаимоувязаны с допусками размеров отливок по ГОСТ 26645-85 и приведены в табл. 5.12.

Класс точности модельного комплекта назначается в соответствии с табл. 5.13.

## Таблица 5.12.

## Допуски размеров модельных комплектов.

| Интервал номинальных размеров, мм | Допуски размеров модельных комплектов для классов точности, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| До 10 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 0,72 | 1,00 | - |
| Св.10 до 16 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,80 | 1,26 | - |
| Св.16 до 25 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,36 | 0,56 | 0,90 | 1,44 | 2,2 |
| Св.25 до 40 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,61 | 1,00 | 1,60 | 2,5 |
| Св.40 до 63 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 0,72 | 1,14 | 1,80 | 2,8 |
| Св.63 до 100 | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,80 | 1,26 | 2,00 | 3,2 |
| Св.100 до 160 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,36 | 0,56 | 0,90 | 1,44 | 2,20 | 3,6 |
| Св.160 до 250 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,64 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 4,0 |
| Св.250 до 400 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 0,72 | 1,14 | 1,80 | 2,80 | 4,4 |
| Св.400 до 630 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,80 | 1,26 | 2,00 | 3,20 | 5,0 |
| Св.630 до 1000 | 0,16 | 0,22 | 0,36 | 0,56 | 0,90 | 1,44 | 2,20 | 3,60 | 5,6 |

Таблица 5.13.

## Класс точности модельного комплекта.

| Класс точности отливок по ГОСТ 26645-85 | Класс точности модельного комплекта |
| --- | --- |
| 4,5 т | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 7,7т | 3 |
| 8,9т | 4 |
| 9,10 | 5 |
| 11т,11 | 6 |
| 12,13т | 7 |
| 13,14 | 8 |
| 15,16 | 9 |

Пример условного обозначения точности модельного комплекта (МК):

металлического для отливки 9,10 класса

Точность МК-5 – металл ГОСТ 3212-92.

Шероховатость рабочей поверхности модельного комплекта стержневых ящиков должна соответствовать Rа=1,25-0,63 мкм по ГОСТ 2789-73.

Размеры и расположение крепежных пазов у подмодельных плит должны соответствовать пазам стола формовочной машины, применяемой для изготовления литейной формы.

При расположении на одной подмодельной плите нескольких моделей расстояния между кромками моделей отливок и моделей литниковой системы зависят от массы отливки. В табл. 5.14. даны рекомендуемые расстояния между моделями и внешними границами формы.

Таблица 5.14.

## Расстояния между моделями и границами литейной формы.

| Масса отливки, мм | От верха модели до верха опоки, мм | От низа модели до низа опоки, мм | От модели до стенок опоки, мм | От кромки стояка до стенки опоки, мм | Между кромками моделей, мм | От кромки шлакоуловителя до кромки модели, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 5 кг | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5-10 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10-25 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 30 |
| 25-50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 40 |
| 50-100 | 90 | 90 | 50 | 60 | 70 | 50 |
| 100-250 | 100 | 100 | 60 | 70 | 100 | 60 |

Пример конструктивного оформления модельной оснастки приведен на рис. 5.9.

5.2.2.1. Выбор и расчет литниковой системы и прибылей

Расчет литниковой системы заключается в выборе места подвода металла, определения типа литниковой системы, расчете продолжительности заливки, расчете сечений основных элементов литниковой системы.

Подвод металла к тонким сечениям отливки можно рекомендовать для чугунных и стальных отливок, неоднородных по толщине стенок, в особенности, если они имеют довольно большие линейные размеры и относительно тонкие сечения.

Подвод металла в массивные части отливки рекомендуется для отливок, склонных к образованию больших усадочных раковин. Такой подвод металла создает направленное затвердевание, при котором "вышележащая часть отливки служит прибылью для нижележащей".

Тип литниковой системы определяется методом подвода металла в полость формы, основные из которых следующие: подвод металла сверху, подвод металла снизу, подвод металла сбоку, подвод металла на нескольких уровнях. Существуют следующие рекомендации по выбору типа литниковых систем:

Подвод металла сверху желателен при изготовлении массивных толстостенных отливок из различных сплавов, сравнительно простых по конфигурации, имеющих относительно небольшую высоту.

- Модели фиксировать на плите штифтами с последующим закреплением винтами.

- Торцевые поверхности винтов и штифтов разместить заподлицо с моделями.

- *Размеры для справок.

Рис. 5.9. Модельный комплект низа формы.

1-плита; 2-штырь; 3-модели отливки; 4-винт; 5-штифт; 6-модели питателей.

Подвод металла снизу применятся для тонкостенных отливок сравнительно небольшой высоты имеющих сложную конфигурацию.

Подвод металла сбоку применяется для всех видов литья. Он облегчает изготовление формы, наиболее приемлем для чугунных и стальных отливок.

Подвод металла на нескольких уровнях рекомендуется для отливок, имеющих значительную высоту и сложную конфигурацию.

Выбранный способ подвода металла к отливке и тип литниковой системы должны обеспечить: наиболее короткий путь металла, чтобы он сильно не охлаждался; отделение от металла шлака и др. включений; спокойное заполнение формы; не создавать торможение усадки при затвердении отливки; получение качественной отливки при возможно меньшем расходе металла на литниковую систему.

Существует множество методик для расчета элементов литниковой системы [38], из которых можно выделить: расчетную, расчетно-графическую, определение сечений элементов литниковой системы по номограммам.

Расчет литниковых систем сводится к определению наименьшего сечения литниковой системы Fн.с.. По сечению Fн.с определяют остальные элементы литниковой системы.

Fн.с.=QtK, см2									(5.1)

где Fн.с. - суммарное наименьшее сечение литниковой системы;

Q - масса жидкого металла, заливаемого через литниковую систему, кг;

t - продолжительность заливки, кг/см2 сек;

K - объемный коэффициент отливки.

K=QV,											(5.2)

где V- объем отливки, дм3;

t=S3δQ - для мелких отливок; t=SδQ - для крупных отливок;

где  S - коэффициент, учитывающий способ заливки и толщину стенок отливки;

δ - приведенная толщина стенки отливки, мм.

Наиболее простым и достаточно надежным способом определения Fн.с. является способ с использованием табличных данных: табл. 5.15; 5.16 для отливок из чугуна, стали и цветных сплавов.

После определения FПИТсечение шлакоуловителя FШЛ и стояка FСТ устанавливают из соотношения:

- для серого чугуна FПИТ:FШЛ:FСТ=1:1,2:1,4			(5.3)

- для стали FПИТ:FШЛ:FСТ=1:1,1:1,2					(5.4)

- для алюминиевых сплавов FПИТ:FШЛ:FСТ=4:2:1		(5.5)

- для медных сплавов FПИТ:FШЛ:FСТ=2:2:1			(5.6)

Так как сталь и некоторые цветные сплавы имеют повышенную усадку, то во избежание образования усадочных раковин в отливке, в массивных частях ее, ставят прибыли. Примерный размер прибылей определяется следующим образом: диаметр прибыли берется в 1,3 большим толщины стенки или питаемого узла; высота прибыли в 1,5 больше ее диаметра; протяженность прибыли составляет 30…40% от протяженности отливки.

Таблица 5.15.

Суммарное сечение питателей для отливок из черных сплавов.

| Масса отливки, кг | Для чугуна |  |  | Для стали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | питатели |  |  | Питатели |  |  |
|  | FПИТ, см2 | Длина мм, не более | кол-во шт. | FПИТ, см2 | Длина мм, не более | кол-во, шт. |
| До 10 | 0,3-0,85 | 10-30 | 1-3 | 4,2-3,6 | 10-20 | 1-3 |
| 10-50 | 0,6-1,5 | 30-35 | 3-4 | 5-8 | 25-30 | 2-4 |
| 50-100 | 1-1,5 | 30-35 | 5-6 | 8-11 | 30-35 | 3-5 |
| 100-200 | 1-1,5 | 30-35 | 7-8 | 11-16 | 35-40 | 4-6 |

Таблица 5.16.

Суммарное сечение питателей для отливок из цветных сплавов.

| Для цветных сплавов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса отливки, кг | FПИТ, см2 | Кол-во питателей | Длина мм, не более |
| 0,2-1,8 | 0,3-0,85 | 1-2 | 10-30 |
| 1,8-5,2 | 0,65-0,85 | 2-3 | 25-30 |
| 5,2-14,8 | 0,85-1 | 3-4 | 30-35 |
| 14,8-29,3 | 1,0-1,5 | 4-5 | 35-50 |

5.2.3. Проектирование стержневых ящиков

Конструкция стержневого ящика зависит от формы и размеров стержня и способа его изготовления. По конструкции ящики подразделяют на неразъемные (вытряхные) и разъемные, которые для удаления из них стержня разбираются на две и больше частей.

Размер рабочей полости и стержневого ящика увеличивается на величину усадки отливки, табл. 5.1. Для свободного удаления стержня из ящика на соответствующих его поверхностях предусматривают формовочные уклоны, табл. 5.1, 5.2, 5.8.

Разъемные стержневые ящики выполняются с горизонтальным, вертикальным или иным разъемом [21]. Части разъемного ящика скрепляют с помощью клиньев, крючков, стяжек.

Металлические стержневые ящики выполняют тонкостенными, толщину стенки выбирают в зависимости от материала и размеров ящика, табл. 5.10.

С целью увеличения жесткости стержневой ящик с внешней стороны снабжается ребрами жесткости, а в плоскостях набивки и разъема для увеличения прочности – бортиками, которые для предохранения от быстрого износа бронируют отдельными пластинами. Основные правила конструирования ящиков регламентирует ГОСТ 13355-74 – "Ящики стержневые металлические".

Большое распространение получили пескодувный и пескострельный способы изготовления стержней.

Все большее применение находят способы изготовления стержней в нагреваемой оснастке и из холоднотвердеющих смесей (Х.Т.С.). Нагреваемая оснастка состоит из соответственно стержневого ящика, системы нагрева, системы толкателей для удаления стержня из ящика, системы спаривания и вентиляции. Она должна выдерживать значительные внутренние термические напряжения, возникающие при нагреве до 300С и последующем охлаждении, и сохранять при этом высокую прочность.

При изготовлении стержней пескодувным способом из ХТС необходимо использовать увеличенные в полтора-два раза формовочные уклоны, так как стержни извлекаются из ящиков в отвержденном состоянии. Предусматривается механизированное извлечение стержней системой толкателей.

Процесс изготовления стержней выбранным способом и применяемое оборудование см. в работе [39] и др.

Пример оформления конструктивной схемы стержневого ящика см. на рис. 5.10.

5.2.4. Выбор опок.

Опоки классифицируются по способу изготовления, конфигурации, массе, размерам и применению. По способу изготовления применяют опоки: цельнолитые, сварные, сварно-литые. По конфигурации подразделяются на прямоугольные, квадратные, круглые и фасонные. По массе: до 30 кг; до 50, более 50 кг. По применению: парные для машинной формовки, для ручной и пескометной формовки, одиночные верхние опоки для формовки в почве, автоматные опоки.

Размеры опок выбирают – в зависимости от размеров модельной оснастки и стола машины. Характеристикой служит размер опок в свету (т.е. без учета толщины стенок и уклонов) или средний размер длина плюс толщина, а для круглых опок – диаметр. В табл. 5.14 даны рекомендуемые расстояния между моделями и внешними границами формы. По ним можно подсчитать необходимые размеры опок. Расчетные размеры опок приводятся в соответствие с размерами, рекомендуемым ГОСТом 2133-75 – "Опоки литейные и основные размеры".

Контрольные вопросы

- Каков порядок проектирования технологии изготовления отливок в мелкосерийном и единичном производстве?

- Как производится проектирование технологии изготовления отливок в крупносерийном и массовом производстве?

- Чем отличается чертеж модели от чертежа отливки?

- Как проектируются стержневые ящики и опоки?

Рис. 5.10. Стержневой ящик.

1-бурт; 2-корпус ящика; 3,4-плиты; 5-винты; 6-штырь; 7-гайка; 8-ось; 9-откидной болт; 10-гайка "барашек"; 11-втулка.

Приложение А

Основные государственные стандарты.

| 17819-84 | Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения. |
| --- | --- |
| 18111-93 | Машины литейные. Термины и определения. |
| 19200-80 | Отливки из чугуна и стали. Термины и определения дефектов. |
| 2.104-68 | Основные надписи. |
| 2.105-79 | Общие требования к текстовым документам. |
| 2.106-68 | Текстовые документы. |
| 2.108-68 | Спецификации. |
| 2.109-73 | Основные требования к чертежам. |
| 2.114-70 | Технические условия. |
| 2.120-73 | Технический проект. |
| 2.201-80 | Обозначение изделий и конструкторских документов. |
| 2.301-68 | Форматы. |
| 2.302-68 | Масштабы. |
| 2.303-68 | Линии. |
| 2.304-81 | Шрифты чертежные. |
| 2.305-68 | Изображения – виды, разрезы, сечения. |
| 2.306-68 | Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах. |
| 2.307-68 | Нанесение размеров и предельных отклонений. |
| 2789-73 | Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. |
| 2.309-73 | Обозначение шероховатости поверхности. |
| 3.1125-88 | Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок. |
| 3.1401-85 | Правила выполнения документов на литье. |
|  | Формовочные материалы |
| 29234.0-91 | Пески формовочные. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний. |
| 3226-93 | Глины формовочные. Общие технические условия. |
| 9077-82 | Кварц молотый пылевидный. |
| 10772-78 | Покрытия литейные противопригарные водные. Общие технические условия. |
| 14231-78 | Смолы карбамидно-формальдегидные. Технические условия. |
| 10779-78 | Спирт поливиниловый. Технические условия. |
|  | Модели и плиты. |
| 3212-92 | Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров. |
| 13354-91 | Комплекты модельные деревянные. Технические условия. |
| 19505-86 | Модели литейные и стержневые ящики. Технические требования. |
| 13355-74 | Ящики стержневые металлические. |
| 201341-80 | Плиты модельные металлические для встряхивающих формовочных литейных машин. |
| 20146-74, 20175-74 | Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для встряхивающих формовочных машин. |
| 20377-74, 20386-74 | Плиты подопочные. |
|  | Опоки |
| 2133-75 | Опоки литейные. Типы и основные размеры. |
| 8909-75 | Опоки литейные цельнолитые стальные и чугунные. Технические требования. |
| 14973-69, 15022-69 | Опоки литейные цельнолитые стальные и чугунные. Конструкция и размеры. |
| 15491-91, 15506-70 | Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. |
| 17127-71, 17132-71 | Опоки литейные сварные из литых стальных элементов. |
| 14928-80 | Опоки литейные прямоугольные для автоматических линий изготовления песчаных форм. Основные размеры. Технические требования. |
|  | Отливки из различных сплавов. |
| 1412-85 | Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки. |
| 7293-85 | Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки. |
| 1215-79** | Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия. |
| 977-88 | Отливки из конструкционной нелегированной и легированной стали. Общие технические условия. |
| 26645-85 | Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на техническую обработку. |
| 1585-85* | Чугун антифрикционный для отливок. Марки. |
| 2176-77 | Отливки из высоколегированной стали со специальными свойствами. Общие технические условия. |
| 7769-82 | Чугун легированный для отливок со специальными свойствами.. |
| 26358-84 | Отливки из чугуна. Общие технические условия. |
| 26645-85** | Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку. |
| 3343-87 | Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры. |
| 16200-80 | Отливки из чугуна и стали. Термины и определения дефектов. |
| 21357-87 | Отливки из хладостойких и износостойких сталей. Взамен ГОСТ 21357-75. |
|  | Сплавы и другие материалы. |
| 28394-89 | Чугуны с вермикулярным графитом для отливок. Марки. |
| 613-79 | Бронзы оловянные литейные. Марки. |
| 493-79 | Бронзы оловянные литейные. Марки. |
| 2581-78* | Сплавы магниевые в чушках. Технические условия. |
| 2685-81* | Сплавы алюминиевые литейные. |
| 17711-93 | Сплавы медно-цинковые. Марки. |
|  | Строительство. |
| 21.001-93 | Общие положения. |
| 21.101-93 | Основные требования к рабочим чертежам. |
| 21.501-93 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи. |

* Срок действия до 20.06.88 г.

** Срок действия с 01.07.88г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее учебное пособие является составной частью учебно-методической литературы для освоения ряда дисциплин, обеспечивающих специальную технологическую и конструкторскую подготовку студентов в области технологии машиностроения, в частности в вопросах рационального конструирования и назначения литых заготовок.

Пособие поможет студенту сформировать целостную систему знаний и умений в проектировании свойств и методов производства отливок и о правилах назначения способов литья для конкретных деталей.

В методическом пособии теоретические положения сопровождаются примерами расчетов. Приведены рекомендации и справочные сведения по проектированию и технологии получения литых заготовок.

Настоящее пособие будет полезно не только при изучении таких дисциплин, как «Технологические процессы литья и сварки», «Технологические процессы литейного производства», но и для освоения таких дисциплин, как «Основы разработки технологических процессов», «АСТПП», «САПР технологических процессов», «Промышленность и окружающая среда», «системная технология машиностроительного производства», при выполнении курсовых и дипломных проектов по технологии машиностроения, выполнения курсовой работы по основам технологии машиностроения.

Список использованной литературы

- ГОСТ 14205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения.

- Технологичность конструкций изделий: Справочник /Ю.Д. Амиров, Т.К. Алферова, П.Н. Всяков и др. Под общ. ред. Ю.Д. Амирова – 2-е изд. Переработ. и доп. – М.: Машиностроение, 1990 – 768 с.

- Специальные способы литья: Справочник /В.А. Ефимов, Г.А. Анисович, В.Н. Бабич и др. Под общ. ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991 – 436 с.

- Ковшов А.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1987 – 320 с.

- Маталин А.А. Технология машиностроения. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985 – 331 с.

- Технология машиностроения. А.А. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И.М. Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986 – 480 с.

- Киричек А.В., Киричек Ю.Н. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Учебное пособие. – Владимир: Владимирский государственный университет , 1998 – 145 с.

- Нормативы численности, времени и режимов резания при работе на станках с ЧПУ. – Краматорск: Центр НОТ Минтяжмаша, 1982 – 331 с.

- Режимы резания металлов: Справоч. /Под ред. Ю.В. Барановского. – М.: Машиностроение, 1972 – 407 с.

- Справочник технолога машиностроителя; В 2 т. /Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985 –Т2 – 496 с.

- Расчеты экономической эффективности новой техники: Справочник /Под общ. ред. К.М. Великанова. –2-е изд., переработ. и доп. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990 – 448 с.

- Гамрат – Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов. М.: Высш. шк., 1985 – 159 с.

- Л.В. Худобин, В.А. Гречишников, А.Г. Маеров, В.Ф. Гурьянихин. Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам; Учеб. пособие для вузов по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" /Под общ. ред. Л.В. Худобина. -– М.: Машиностроение, 1986 – 288 с.

- Капустин Н.М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЭВМ. – М.: Машиностроение, 1976 – 288 с.

- Гамрат – Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов. Учеб. пособие для машиностроительных спец. вузов. – 4-е изд, перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1985 – 159 с.

- Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск.: Высшейш. шк., 1983 – 256 с.

- Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках. Единичное мелкосерийное и среднесерийное производство. Часть 11. М.: Экономика, 1988 – 371 с.

- Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках. Мелкосерийное и единичное производство. М.: НИИТруда, 1982 – 325 с.

- Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках. Среднесерийное и крупносерийное производство. М.: НИИТруда, 1984 – 324 с.

- Обработка металлов резанием: Справоч. технолога /Под ред. А.А. Панова. – М.: Машиностроение, 1988 – 736 с.

- Литейное производство: Учебник для металлургических специальностей вузов. Под общ. ред. д-ра техн. наук проф. А.М. Михайлова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1997 – 256 с.

- Литье в оболочковые литейные формы. Руководящий документ РД 2Н83-33-89 М.: ВНИИИЭМР, 1989 – 31 с.

- Литье по выплавляемым моделям / В.Н. Иванов, С.А. Казенов, Б.С. Курчман и др. Под общ. ред. Я.И. Шкленника, В.А. Озерова. М.: Машиностроение, 1984 – 408 с.

- Максимков В.Н., Корнюшкин О.А., Кузин А.В. Гидролиз этилсиликата без органических растворителей и выбор гелеобразователя //Литейное производство, 1986. №2 с.26-28.

- Колачева О.В. Получение отливок в керамических формах /Точность и качество поверхности отливок. М.: Машиностроение, 1962, 148 с.

- Иванов В.Н., Зарецкая Г.М. Литье в керамические формы по постоянным моделям. М.: Машиностроение, 1975.

- Степанов Ю.А. Литье по газифицируемым моделям. М.: Машиностроение, 1976.

- Владимирский В.А. и др. Получение индивидуального литья по газифицируемым моделям. М.: машиностроение, 1966.

- Шуляк В.С., Панасюк А.С., Закута М.Б. и др. Получение отливок в формах из металлического песка в магнитном поле. Литейное производство. №9, 1971

- Witoser  A. Zehn Jahre Gismodelle aus Polystyrolschom. "Industrie-Aureigr" 89. №33, 1967.

- Белопухов А.К. Технологические режимы литья под давлением. М.: Машиностроение, 1985 – 272 с.

- Бедель В.К., Тимофеев Г.Н. Литье под низким давлением. М.: Машиностроение, 1968, 259 с.

- Батышев А.И. Кристаллизация металлов и сплавов под давлением. М.: Металлургия, 1977 – 155 с.

- Штамповка жидкого металла. Литье с кристаллизацией под давлением /Под ред. А.И. Батышева. М.: Машиностроение, 1979 – 200 с.

- Юдин С.Б., Левин М.М., Розенфельд С.Е. Центробежное литье. М.: Машгиз, 1962., 360 с.

- Непрерывное литье машиностроительных заготовок /Редкол.: М.В. Жельнис и др. Каунас: Пярле, 1980, 173 с.

- Основные направления развития процесса непрерывного литья /Ф.Н. Тавадзе, М.Я. Бровман, Ш.Д. Рамишвили, В.Х. Римен. М.: Наука, 1982 – 216 с.

- Галдин Н.М. Литниковые системы и прибыли для фасонных отливок. М.: Машиностроение, 1992 – 256 с.

- Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов. М.: Машиностроение, 1977 – 509 с.

список рекомендуемой литературы

- Технологичность конструкций изделий: Справочник /Ю.Д. Амиров, Т.К. Алферова, П.Н. Всяков и др. Под общ. ред. Ю.Д. Амирова – 2-е изд. Переработ. и доп. – М.: Машиностроение, 1990 – 768 с.

- Специальные способы литья: Справочник /В.А. Ефимов, Г.А. Анисович, В.Н. Бабич и др. Под общ. ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991 – 436 с.

- Справочник технолога машиностроителя; В 2 т. /Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985 –Т2 – 496 с.

- Расчеты экономической эффективности новой техники: Справочник /Под общ. ред. К.М. Великанова. –2-е изд., переработ. и доп. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990 – 448 с.

- Литейное производство: Учебник для металлургических специальностей вузов. Под общ. ред. д-ра техн. наук проф. А.М. Михайлова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1997 – 256 с.

- Галдин Н.М. Литниковые системы и прибыли для фасонных отливок. М.: Машиностроение, 1992 – 256 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| #### А Анализ технологичности детали 67 #### Б База черновая 178 обозначение баз 178 ##### В Время – основное 91 - вспомогательное 91 - подготовительно-заключительное 91 - штучное 91 Выбор способа изготовления отливки 68-69, 170 Выпор 96, 134 ##### Г Галтель значения 61-63 Графит включения 11-15 ##### Д Допуски – поля допусков 60, 82-87 Дефекты 5, 8-10 ##### Ж Жидкотекучесть 5-10, 57 - чугунов 14 - сталей 22 - цветных сплавов 32 ##### З Закалка 13-14, 24 ##### К Карта технологическая 184 Каналы вентиляционные 96, 125 | Комплект модельно- опочный 96, 123, 127, 185-190 Контроль отливок 26, 39 Кокильное литье 142-148 ##### Кристаллизация 22, 32, 42, 68, 160 ##### Л Легирование сплавов 13-14,18- 22, 25-26, 29, 32, 40, Лигатура 45, 49, 52- 55 Литье - непрерывное 166-169 - по выплавляемым моделям 125-135 - под давлением 148-156 - под низким давлением 156-159 - центробежное 164-166 ##### М Материалы для оснастки 32, 73, 94, 26, 141, 151 Машины формовочные 98-106 Модификаторы 13, 38, 42 Модели 95, 123-127, 136, 139, 180, 185-191 ##### Н Напуски 173-174 ##### О Отбел 20, 145 Отжиг графитизационный 15-17 Отпуск 13, 24, 26 Оценка технологичности 56, 67-69, 85 |
| --- | --- |

| ##### П Питатель 95, 99, 151, 193 Плита подмодельная 123-126, 189 Прибыль 8, 42, 121, 141, 146, 191-193 Припуск 80-83, 86- 89, 116, 132, 34, 138, 153, 174 ##### Р Разъем модели, формы 65, 66, 171 ##### Рафинирование 37, 38 ##### С Системы литниково- питающие 15, 123, 188- 190 Сплавы литейные - алюминиевые 34-39 - магниевые 39-43 - медные 31-34 Стали 21-31 Стержни 66, 94, 125, 194 Стояк 95, 182-183 ##### Т Тип производства 77 ##### У Уклон формовочный 109, 124, 147, 154, 163, 187 Усадка – линейная 7 - объемная 7 ##### Ф Флюсы 31, 33, 37, 41-43 Формы литейные 96, 119, 139, 134 | ##### Х Холодильники 8 ##### Ч Чертежи – отливки 170-179 - моделей 184-190 - стержневого ящика 193, 194 Чугуны 10-21 Ш Шероховатость 114, 153, 157, 159 Шихта 43-55 #### Шлакоуловители 95, 193, 190 |
| --- | --- |